| 1 Цели освоения дисциплины (модуля) |  |
| --- | --- |
| Целями освоения дисциплины «Оборудование прокатных и волочильных цехов» является: подготовка студентов к решению комплекса вопросов, связанных с оборудованием для производства круглой и фасонной проволоки, сортового и листового проката, листа, фольги а также к подготовке и выполнению ВКР. |  |
| 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы |  |
| Дисциплина Оборудование прокатных и волочильных цехов входит в вариативную часть учебного плана образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: |  |
| Технология конструкционных материалов |  |
| Машиностроительные материалы |  |
| Теория обработки металлов давлением |  |
| Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик: |  |
| Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы |  |
| Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |  |
| 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) «Оборудование прокатных и волочильных цехов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: |  |
| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| ПК-13 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование |  |
| Знать | - характеристики оборудования прокатных цехов; - характеристики оборудования волочильных цехов; - влияние технологических схем на расположение основного оборудования в прокатном и волочильном производствах.; |
| Уметь | - предлагать рациональные ресурсосберегающие технологические решения в прокатном и волочильном производствах. |
| Владеть | - способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования обеспечивающей рациональную технологическую схему в прокатном и волочильном производствах.; |
| ПК-14 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции |  |
| Знать | - этапы освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции в прокатном и волочильном производствах. |
| Уметь | - проверять качество монтажа и наладки оборудования при освоении нового сортамента в прокатном и волочильном производствах.. |
| Владеть | - способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в прокатном и волочильном производствах.; - методами определения работоспособности основного оборудования и определения оптимальных режимов его работы в прокатном и волочильном производствах. |

|  | 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов, в том числе: – контактная работа – 23.2 акад. часов: – аудиторная – 20 акад. часов; – внеаудиторная – 3.2 акад. часов – самостоятельная работа – 112.1 акад. часов; – подготовка к экзамену – 8.7 акад. часа Форма аттестации - экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел/ тема дисциплины |  | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа студента | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код компетенции |
|  |  |  | Лек. | лаб. зан. | практ. зан. |  |  |  |  |
| 1. Определение энергосиловых параметров процессов ОМД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки в монолитной волоке. Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки в роликовой волоке. Определение энергосиловых параметров при прокатке. Определение энергосиловых параметров при прохождении полосы в роликовых окалиноломателях. Определение энергосиловых параметров при прохождении катанки в роликовых окалиноломателях. |  | 5 | 2 |  | 8/2И | 52,1 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №№1-5. | ПК-13, ПК-14 |
| 2. Оборудование для волочения проволоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Классификация оборудования сталепроволочных цехов. Волочильные станы магазинного типа. Станы Баркра. Прямоточные волочильные станы. Станы со скольжением. |  | 5 | 2 | 3/1И |  | 30 | Подготовка к лабораторному занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Защита лабораторной работы №2. | ПК-13, ПК-14 |
| 3. Прокатные станы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Схемы размещения листовых станов. Главная линия прокатной клети. Валки листовых станов. Подшипники листовых станов. Установка и смена валков листовых станов. Оборудование рельс – балочных цехов. Оборудование сортопрокатных цехов. Оборудование листопрокатных цехов. |  | 5 | 2 | 3/1И |  | 30 | Подготовка к лабораторному занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. | Защита лабораторной работы №1. | ПК-13, ПК-14 |
| 4. Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Прием экзамена |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ПК-13, ПК-14 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за курс |  |  | 6 | 6/2И | 8/2И | 112,1 |  | экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  |  | 6 | 6/2И | 8/2И | 112,1 |  | экзамен | ПК-13,ПК-14 |

5 Образовательные технологии 1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму. Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов. 2. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно- значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды. Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (меж-групповой диалог, дискуссия как спор-диалог). 3. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио и видеоматериалов). Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Оборудование прокатных и волочильных цехов» самостоятельная работа студентов предполагает оформление лабораторных и выполнение практических работ, самостоятельное изучение учебной и научной литературы.

Темы индивидуальных домашних заданий.

Домашнее задание №1;

Выбор марки стали для получения заданных механических свойств на готовом размере проволоки.

Домашнее задание №2;

Расчет маршрута волочения.

Домашнее задание №3;

Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки.

Домашнее задание №4;

Расчет скоростей волочения проволоки.

Домашнее задание №5;

Составление технологической карты.

Темы лабораторных работ

Лабораторная работа №1: «Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки».

Цель работы: Изучение методики определения энергосиловых параметров при волочении проволоки.

Порядок выполнения работы:

Определение свойств исходной заготовки и их изменение в процессе волочения

Временное сопротивление разрыву проволоки:

- временное сопротивление разрыву заготовки;

- прирост предела прочности;

Находим прирост предела прочности в результате волочения:

Прирост предела прочности за одну протяжку:

Определим предел прочности

Определяем силы волочения

Определение скорости волочения

Расчет напряжений волочения

Расчет мощности волочения

Пример результатов расчета приведен в таблице:

| № | Показатели | Заготовка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр проволоки, мм | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,1 |
| 2 | Единичное обжатие , % | - | 15% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 20,6% | 15% |
| 3 | Вытяжка µ | - | 1,17 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,17 |
| 4 | Суммарная деформация, Q | - | 24 | 45 | 54 | 60 | 74 | 80 |
| 5 | Предел прочности ув, МПа | - | 969,8 | 1052,8 | 1136,6 | 1220,4 | 1304,2 | 1388 |
| 6 | Напряжение волочения ув, МПа | - | 355,6 | 472,5 | 466,5 | 635 | 447,3 | 406,4 |
| 7 | Сила волочения Т, Н | - | 4978,2 | 4819,5 | 4011,4 | 3619,2 | 1878,8 | 1422,4 |
| 8 | Скорость волочения v, м/с | - | 0,98 | 1,08 | 1,5 | 2,1 | 2,9 | 4 |
| 9 | Мощность волочения N, кВт | - | 5,45 | 6,12 | 7 | 8,95 | 6,4 | 5,7 |

Выводы по работе.

Лабораторная работа №2: «Определение энергосиловых параметров при прохождении полосы в роликовых окалиноломателях».

Цель работы: произвести расчеты режимов обжатий, энергосиловых параметров для окалиноломателя на стане 2500.

Расчет режима обжатий

Расчет режима обжатий на стане 2500 для листа толщиной 4,8 мм из сляба 180*1050*4000мм.

Черновой окалиноломатель. По практическим данным в черновом окалиноломателе , тогда

(1)

=10,8мм.

мм (2)

Уширительная клеть:

;

=1,06;

=159,6мм;

мм.

;

=5,6%.

Черновая группа клетей. Применяют величины относительных высотных обжатий в первой клети 28,5%, а в последней 40%.

Первая черновая клеть (кварто). Принято значение , тогда

;

=45,5мм.

мм.

Зная крайние значения, строим график.

Рисунок 1- График черновой группы клетей

Вторая черновая универсальная клеть. Согласно графику , тогда

;

=38,8мм;

мм.

Третья черновая универсальная клеть. Принято , тогда

;

=30,1мм;

мм.

Чистовой окалиноломатель. Принимаем в чистовом окалиноломателе , тогда в первую клеть будет задаваться полоса толщиной мм, а из последней клети будет выходить полоса толщиной мм

Чистовая группа клетей. Определяем коэффициент высотной деформации (общий и средний).

;

=9,4мм.

; (4)

тогда,

;

=33мм;

мм

Из первой клети будет выходить полоса толщиной 33 мм, если будет равен по всем клетям 1,37 и ;

;

Исходя из практических данных работы стана ,что больше в 1,27 раза. Следовательно, должно во столько же раз меньше, т.е.

;

=29,1%.

Имея крайние значения, строим график для чистовой группы.

Рисунок 2 - График чистовой группы клетей

Выводы: проведены расчеты режимов обжатий, энергосиловых параметров для окалиноломателя на стане 2500.

Лабораторная работа №3: «Изучение устройств однократного волочильного стана».

Цель работы: Изучение кинематической схемы однократного волочильного стана.

Порядок выполнения работы:

- Ознакомится с основными линиями однократного волочения.

- Зарисовать кинематические схему стана с описание принципа его работы.

- Нарисовать план расположения технической линии основного оборудования.

- Написать выводы.

Лабораторная работа №4:

Изучение нажимного устройства прокатного стана.

Цель работы: Изучение кинематической схемы нажимного устройства прокатного стана.

Порядок выполнения работы:

- Ознакомится с основными типами нажимных устройств.

- Зарисовать кинематические схему нажимного устройства с описание принципа его работы.

- Нарисовать эскиз клети прокатного стана и указать расположения нажимного устройства.

- Написать выводы по работе.

Задания и вопросы для подготовки к экзамену

- Схемы размещения листовых станов

- Главная линия прокатной клети

- Валки листовых станов. Подшипники листовых станов.

- Установка и смена валков листовых станов

- Классификация оборудования сталек\проволочных цехов. Волочильные станы магазинного типа

- Станы Баркра. Прямоточные волочильные станы

- Станы со скольжением

- Современное оборудование прокатного производства

- Оборудование рельс – балочных

- Оборудование сортопрокатных цехов

- Оборудование листопрокатных цехов

- Оборудование для производства труб методами ОМД.

- Оборудование для производства канатов.

- Осуществить для предложенного сортамента проволоки:

- Расчет маршрута волочения

- Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки

- Расчет скоростей волочения проволоки

- Осуществить для предложенного сортамента проволоки:

- Выбор марки стали для получения заданных механических свойств на готовом размере проволоки

- Составление технологической карты

- Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки

- Осуществить для предложенного сортамента проволоки:

- Расчет маршрута волочения

- Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки

- Расчет скоростей волочения проволоки

- Осуществить для предложенного сортамента проволоки:

- Выбор марки стали для получения заданных механических свойств на готовом размере проволоки

- Составление технологической карты

29. Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-13 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование |  |  |
| Знать | - характеристики оборудования прокатных цехов; - характеристики оборудования волочильных цехов; - влияние технологических схем на расположение основного оборудования в прокатном и волочильном производствах.; | Задания и вопросы для подготовки к экзамену - Схемы размещения листовых станов - Главная линия прокатной клети - Валки листовых станов. Подшипники листовых станов. - Установка и смена валков листовых станов - Классификация оборудования сталек\проволочных цехов. Волочильные станы магазинного типа - Станы Баркра. Прямоточные волочильные станы - Станы со скольжением - Современное оборудование прокатного производства - Оборудование рельс – балочных - Оборудование сортопрокатных цехов - Оборудование листопрокатных цехов - Оборудование для производства труб методами ОМД. - Оборудование для производства канатов. - Осуществить для предложенного сортамента проволоки: |
| Уметь | - предлагать рациональные ресурсосберегающие технологические решения в прокатном и волочильном производствах. | Темы лабораторных работ Лабораторная работа №1: «Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки». Цель работы: Изучение методики определения энергосиловых параметров при волочении проволоки. Порядок выполнения работы: Определение свойств исходной заготовки и их изменение в процессе волочения Временное сопротивление разрыву проволоки: - временное сопротивление разрыву заготовки; - прирост предела прочности; Находим прирост предела прочности в результате волочения: Прирост предела прочности за одну протяжку: Определим предел прочности Определяем силы волочения Определение скорости волочения Расчет напряжений волочения Расчет мощности волочения Пример результатов расчета приведен в таблице: №; Показатели; Заготовка; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Диаметр проволоки, мм; 4,7; 4,1; 3,6; 3,3; 2,7; 2,3; 2,1. 2; Единичное обжатие , %; -; 15%; 20,6%; 20,6%; 20,6%; 20,6%; 15%. 3; Вытяжка µ; -; 1,17; 1,26; 1,26; 1,26; 1,26; 1,17. 4; Суммарная деформация, Q; -; 24; 45; 54; 60; 74; 80. 5; Предел прочности ув, МПа; -; 969,8; 1052,8; 1136,6; 1220,4; 1304,2; 1388. 6; Напряжение волочения ув, МПа; -; 355,6; 472,5; 466,5; 635; 447,3; 406,4. 7; Сила волочения Т, Н; -; 4978,2; 4819,5; 4011,4; 3619,2; 1878,8; 1422,4. 8; Скорость волочения v, м/с; -; 0,98; 1,08; 1,5; 2,1; 2,9; 4. 9; Мощность волочения N, кВт; -; 5,45; 6,12; 7; 8,95; 6,4; 5,7. Выводы по работе. Лабораторная работа №2: «Определение энергосиловых параметров при прохождении полосы в роликовых окалиноломателях». Цель работы: произвести расчеты режимов обжатий, энергосиловых параметров для окалиноломателя на стане 2500. Расчет режима обжатий Расчет режима обжатий на стане 2500 для листа толщиной 4,8 мм из сляба 180*1050*4000мм. Черновой окалиноломатель. По практическим данным в черновом окалиноломателе , тогда (1) =10,8мм. мм (2) Уширительная клеть: ; =1,06; =159,6мм; мм. ; =5,6%. Черновая группа клетей. Применяют величины относительных высотных обжатий в первой клети 28,5%, а в последней 40%. Первая черновая клеть (кварто). Принято значение , тогда ; =45,5мм. мм. Зная крайние значения, строим график. Рисунок 1- График черновой группы клетей Вторая черновая универсальная клеть. Согласно графику , тогда ; =38,8мм; мм. Третья черновая универсальная клеть. Принято , тогда ; =30,1мм; мм. Чистовой окалиноломатель. Принимаем в чистовом окалиноломателе , тогда в первую клеть будет задаваться полоса толщиной мм, а из последней клети будет выходить полоса толщиной мм Чистовая группа клетей. Определяем коэффициент высотной деформации (общий и средний). ; =9,4мм. ; (4) тогда, ; =33мм; мм Из первой клети будет выходить полоса толщиной 33 мм, если будет равен по всем клетям 1,37 и ; ; Исходя из практических данных работы стана ,что больше в 1,27 раза. Следовательно, должно во столько же раз меньше, т.е. ; =29,1%. Имея крайние значения, строим график для чистовой группы. Рисунок 2 - График чистовой группы клетей Выводы: проведены расчеты режимов обжатий, энергосиловых параметров для окалиноломателя на стане 2500. |
| Владеть | - способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования обеспечивающей рациональную технологическую схему в прокатном и волочильном производствах.; | Домашнее задание №1; Выбор марки стали для получения заданных механических свойств на готовом размере проволоки. Пример 1. Выбор марки стали для получения заданных механических свойств на готовом размере проволоки Задание: Выбрать марку стали для изделий массового производства пружин в случаях, когда поломки пружин не вызывают нарушения функционирования деталей механизмов и замена пружин нетрудоемка. Используется ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная. Материалы для пружин.. Выбран материал - Сталь марки 65Г Повышенная склонность к образованию закалочных трещин. Применяют с целью удешевления продукции для изделий массового производства в случаях, когда поломки пружин не вызывают нарушения функционирования деталей механизмов и замена пружин нетрудоемка Домашнее задание №2; Расчет маршрута волочения. Осуществить для предложенного сортамента проволоки: 2. Расчет маршрута волочения Задается: · - содержание углерода в стали. · - суммарное обжатие · - единичное обжатие Принимаем: · Выбирая ряд последовательных значений, весьма малых единичных обжатий неблагоприятно отражается на равномерность течения металла и однородность деформаций по его сечению, а так же снижается производительность и повышаются энергозатраты. Расчет числа протяжек: Тогда маршрут волочения будет следующий: Домашнее задание №3; Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки. Определяем силы волочения Определение скорости волочения Расчет напряжений волочения Расчет мощности волочения |
| ПК-14 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаем |  |  |
| Знать | - этапы освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции в прокатном и волочильном производствах. | Задания и вопросы для подготовки к экзамену - Расчет маршрута волочения - Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки - Расчет скоростей волочения проволоки - Осуществить для предложенного сортамента проволоки: - Выбор марки стали для получения заданных механических свойств на готовом размере проволоки - Составление технологической карты - Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки - Осуществить для предложенного сортамента проволоки: - Расчет маршрута волочения - Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки - Расчет скоростей волочения проволоки - Осуществить для предложенного сортамента проволоки: - Выбор марки стали для получения заданных механических свойств на готовом размере проволоки - Составление технологической карты - . Определение энергосиловых параметров при волочении проволоки |
| Уметь | - проверять качество монтажа и наладки оборудования при освоении нового сортамента в прокатном и волочильном производствах.. | Лабораторная работа №3: «Изучение устройств однократного волочильного стана». Цель работы: Изучение кинематической схемы однократного волочильного стана. Порядок выполнения работы: - Ознакомится с основными линиями однократного волочения. - Зарисовать кинематические схему стана с описание принципа его работы. - Нарисовать план расположения технической линии основного оборудования. - Написать выводы. Лабораторная работа №4: Изучение нажимного устройства прокатного стана. Цель работы: Изучение кинематической схемы нажимного устройства прокатного стана. Порядок выполнения работы: - Ознакомится с основными типами нажимных устройств. - Зарисовать кинематические схему нажимного устройства с описание принципа его работы. - Нарисовать эскиз клети прокатного стана и указать расположения нажимного устройства. - Написать выводы по работе. |
| Владеть | - способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в прокатном и волочильном производствах.; - методами определения работоспособности основного оборудования и определения оптимальных режимов его работы в прокатном и волочильном производствах. | Домашнее задание №4; Расчет скоростей волочения проволоки. Цель работы: - с использованием технологических ограничений определять режимы волочения проволоки с целью получения заданного комплекса механических свойств; Задачи работы: произвести анализ ограничений скорости по ТТХ оборудования. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оборудование прокатных и волочильных цехов» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Оборудование для производства и качество продукции в цехах горячей прокатки : учебное пособие / М. И. Румянцев, О. В. Синицкий, Д. И. Кинзин, О. Б. Калугина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с экрана. - URL:

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3237.pdf&show=dcatalogues/1/1136956/3237.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Оборудование для производства и качество продукции в цехах горячей прокатки : учебное пособие / М. И. Румянцев, О. В. Синицкий, Д. И. Кинзин, О. Б. Калугина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL:

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3237.pdf&show=dcatalogues/1/1136956/3237.pdf&view=true  (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

3. Кальченко, А. А. Моделирование процессов ОМД с использованием современных программных продуктов : учебное пособие / А. А. Кальченко, К. Г. Пащенко ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2992.pdf&show=dcatalogues/1/1134932/2992.pdf&view=true  (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный.

б) Дополнительная литература:

1. Гончарук, А.В. Краткий словарь терминов в области обработки металлов давле-нием : словарь / А.В. Гончарук. — Москва : МИСИС, 2011. — 130 с. — ISBN 978-5-87623-405-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https:// https://e.lanbook.com/book/2054  (дата обращения: 27.10.2019). — Режим дос-тупа: для авториз. пользователей.

2. Константинов, И. Л. Прокатно-прессово-волочильное производство [Электронный ресурс] : учеб. / И. Л. Константинов, С. Б. Сидельников, Е. В. Иванов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 512 с. - ISBN 978-5-7638-2945-7 - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=511102&spec=1

3. Колесников, А. Г. Технологическое оборудование прокатного производства : учеб. пособие / А. Г. Колесников, Яковлев Р. А., Мальцев А. А. - М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 158 с. Режим доступа: https://ebooks.bmstu.press/catalog/43/book1027.html

в) Методические указания:

1. Потёмкин, В.К. Обработка металлов давлением : методические указания / В.К. Потёмкин, В.А. Трусов, Л.М. Капуткина. — Москва : МИСИС, 2011. — 27 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https:// https://e.lanbook.com/book/117031  (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для ав-ториз. пользователей.

2. Разработка режима прокатки на ШСГП: методическая разработка к практическим занятиям и самостоятельной работе [Электронный образовательный ресурс]. Румянцев М. И. ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». - Электрон. текстовые дан. – Магнитогорск: ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2013. – Режим доступа: http://lms.magtu.ru. – Заглавие с экрана.

3. Методические указания по расчету калибровки валков сортовых станов представлены в приложении 1.

4. Лабораторный практикум «Оборудование и технология волочильного производства» представлен в приложении 2.

| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |  |
|  |  | MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |  |
|  |  | MS Windows 7 Professional (для классов) | Д-757-17 от 27.06.2017 | 27.07.2018 |  |  |
|  |  | MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |  |
|  |  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |  |
|  |  | Программное обеспечение для моделирования напряжений деформаций, в рулонном прокате, в процессе термического воздействия периодического характера | К-167-12 от 02.07.2012 | бессрочно |  |  |
|  |  | Программное обеспечение для разработки, адаптации и расчета износа валков станов горячей прокатки и прогнозирования профиля полосы | К-324-12 от 26.11.2012 | бессрочно |  |  |
|  |  | Autodesk AutoCAD 2019 | учебная версия | бессрочно |  |  |
|  |  | Autodesk AutoCAD 2018 | учебная версия | бессрочно |  |  |
|  |  | Autodesk AutoCAD 2021 | учебная версия | бессрочно |  |  |
|  |  | АСКОН Компас 3D в.16 | Д-261-17 от 16.03.2017 | бессрочно |  |  |
|  |  | Электронные плакаты по курсу "Машины и технология обработки материалов давлением" | К-227-12 от 11.09.2012 | бессрочно |  |  |
|  |  | MS Windows XP Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |  |  |  |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название курса | Ссылка |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» | http://webofscience.com |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» | http://scopus.com |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (322 ауд.) | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации; видеопроектор, экран настенный, компьютер; тестовые задания для текущего контроля успеваемости |
| Библиотека МГТУ | Каталоги, литература |
| Аудитория для проведения лабораторных занятий. Лаборатория ОМД (048 ауд.) | Комплект печатных и электронных версий методических рекомендаций, учебное пособие, плакаты по темам «Оборудование прокатных и волочильных цехов» |
| Учебная аудитория для проведения практических работ (319 ауд.) | Комплект методических рекомендаций, учебное пособие, плакаты по темам «Оборудование прокатных и волочильных цехов». Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации; видеопроектор, экран настенный, компьютер; тестовые задания для текущего контроля успеваемости |

Приложение 1

Приложение 2