# 1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Теоретические основы химической технологии топлив  и  углеродных     материалов»   является получение студентами знаний о сущности процессов превращения горючих ископаемых при их подготовке и переработке; формирование  практических умений и навыков  использования основных теоретических закономерностей при выполнении техно-химических расчетов, проведении экспериментальных исследований, в производственно-технологической деятельности.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  «Теоретические основы химической технологии топлив  и  углеродных     материалов»   входит в  вариативную часть блока Б1  дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2  образовательной программы по направлению подготовки 18.03.01 - Химическая технология, профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки), сформированные в результате изучения дисциплин

Математика

Физика

Общая и неорганическая химия

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа

Физическая химия

Коллоидная химия

Органическая химия

Общая химическая технология.

Процессы и аппараты химической технологии

Химия, минералогия и петрография горючих ископаемых.

Изучение дисциплины «Теоретические основы химической технологии топлива и углеродистых материалов»   является логическим завершением изучения данных дисциплин, т.к.  является основной технологической  дисциплиной, включающей комплекс технологий переработки угля, нефти и газа. Студенты для изучения данной дисциплины должны знать химические свойства основных классов органических и неорганических соединений, способы выделения основных и побочных продуктов химических реакций;  происхождение, состав и физические свойства природных энергоносителей – газа, нефти, углей, физико-химические основы разделения горючих ископаемых, методы анализа.

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения последующих дисциплин:

- Химическая технология топлива и углеродных материалов

- Коксование углей

- Извлечение и переработка химических продуктов коксования

- Моделирование химико-технологических процессов

- Массообменные процессы химической технологии

- Извлечение и переработка химических продуктов коксования

- УИРС,

а также при прохождении и составлении отчетов по производственной практике и при подготовке к государственной итоговой аттестации.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины   «Теоретические основы химической технологии топлива и углеродистых материалов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-3 готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире |  |
| Знать | - состав, физические, физико-химические свойства природных энергоносителей; - химию и термодинамическое описание основных процессов переработки природных энергоносителей и получения целевых продуктов |
| Уметь | - проводить термодинамические и кинетические расчеты технологических процессов, рассчитывать основные характеристики химического процесса с использованием справочных данных; - составлять материальные балансы процессов переработки природных энергоносителей; - использовать знания о молекулярном строении органической массы углей для составления шихты, обеспечивающей получение кокса заданного качества - исследовать и проводить эксперименты в области химии и химической технологии топлива |
| Владеть | - навыками химико-технологических расчетов на основе знаний о кинетике, термодинамике и механизме химических реакций, лежащих в основе промышленных процессов переработки горючих ископаемых - навыками проведения экспериментального исследования в области химии и химической технологии топлива; |
| ПК-4 способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения |  |
| Знать | - способы регулирования технологических показателей химико-технологических процессов - технологии получения продукции с заданными физико-химическими и эксплуатационными свойствами. - механизм образования металлургического кокса - физико-химические свойства углей различной стадии метаморфизма и поведение их при коксовании. - методы анализа природных энергоносителей и продуктов их переработки. |
| Уметь | - выбирать метод переработки природных энергоносителей - выполнять расчеты ХТП переработки природных энергоносителей, составлять материальные и тепловые балансы - составлять теоретически обоснованную угольную шихту с учетом элементного состава углей для получения кокса высокого качества. - обосновывать принятие конкретного технологического решения при разработке технологических процессов; - проводить анализ различных вариантов технологического процесса, прогнозировать последствия; выбирать рациональную схему производства заданного продукта. |
| Владеть | - навыками практических расчетов при исследовании реальных химических процессов переработки природных энергоносителей; - методами оценки качественных показателей продуктов коксования углей - навыками принятия обоснованных технологических решений при организации ХТП; - навыками обработки и анализа данных, полученных при теоретических и экспериментальных исследованиях, интерпретации полученных результатов - навыками работы на лабораторных установках. |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 19,5 акад. часов:

–	аудиторная – 16 акад. часов;

–	внеаудиторная – 3,5 акад. часов

–	самостоятельная работа – 151,8 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| # 1. Введение. Классификация и запасы топлива | 4 | 0,5 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, | Собеседование, тестирование | ОПК-3- з |
| 2. Твердые горючие ископаемые (ТГИ) - 2.1. Общая характеристика ТГИ - 2.2. Характеристика исходного органического материала и его превращение - в процессе образования ТГИ | 4 | 0,5 |  |  | 8 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней контрольной работы | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная работа | ОПК-3- зув ПК-4– зув |
| 3. Структура угля | 4 | 0,5 | 2 |  | 8 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней контрольной работы | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная работа | ОПК-3- зув ПК-4– зув |
| - 4. Характеристика ТГИ по составу и технологическим характеристикам - 4.1. Петрографический состав углей ## 4.2. Характеристика ТГИ по данным технического анализа ## 4.3. Характеристика ТГИ по данным элементного состава ## 4.4. Групповой состав ТГИ | 4 | 0,5 | 4/1 |  | 30 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней контрольной работы | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная работа | ОПК-3- зув ПК-4– зув |
| ## 5. Подготовка ТГИ к переработке. Обогащение | 4 | 1 |  |  | 8 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней контрольной работы | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная работа | ОПК-3- зув ПК-4– зув |
| # 6. Физико-химические основы разделения горючих ископаемых и продуктов их переработки | 4 | 0,5 |  |  | 14 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней контрольной работы | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная работа | ОПК-3- зув ПК-4– зув |
| # 7. Физические и физико-химические (комбинированные) методы исследования | 4 |  |  |  | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней контрольной работы | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная работа | ОПК-3- зув ПК-4– зув |
| ## 8. Методы переработки ТГИ. Термическая деструкция | 4 | 1 |  |  | 15 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней контрольной работы | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная работа | ОПК-3- зув ПК-4– зув |
| # 9. Теоретические основы промышленного производства каменноугольного кокса # 9.1. Стадия предпластического нагрева # 9.2. Стадия пластического состояния # 9.3. Стадия образования полукокса ## 9.4. Стадия превращения полукокса в кокс | 4 | 3 | 4/1 |  | 30 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней контрольной работы | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная работа | ОПК-3- зув ПК-4– зув |
| 10. Газификация, гидрогенизация и другие способы переработки ТГИ | 4 | 0,5 |  |  | 20,8 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к собеседованию, тестированию, Выполнение домашней контрольной работы | Собеседование, тестирование Домашняя контрольная работа | ОПК-3- зув ПК-4– зув |
| Итого по курсу | 4 | 8 | 8/2 |  | 151,8 |  | Промежуточная аттестация (экзамен) |  |
| Итого по дисциплине | 4 | 8 | 8/2 |  | 151,8 |  | Промежуточная аттестация (экзамен) |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

# 5 Образовательные и информационные технологии

Проектирование обучения строится на основе следующих  принципов:

-   Обучение на основе интеграции с наукой и производством.

-   Профессионально-творческая направленность обучения.

-   Ориентированность обучения на личность.

-  Ориентированность обучения на развитие опыта самообразовательной деятельности будущего специалиста.

Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине  «Теоретические основы химической технологии топлив  и  углеродных     материалов»   используются различные образовательные технологии:

- Традиционные образовательные технологии: информационная лекция, лабораторные занятия.

- Информационно-коммуникационные образовательные технологии: лекция-визуализация. Практическое занятие в форме презентации – представление результатов с использованием специализированных программных сред.

- Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими. При самостоятельном изучении литературы применение современных информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации.

- Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений при разборе конкретных ситуаций, основанных на практических примерах, обеспечивающих возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.

- Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения.

- Интерактивные технологии: коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. Изложение проблем и их совместное решение.

- Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента, при выполнении и защите лабораторных работ, на консультациях.

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться. Для этого на занятиях организуются групповая работа, работа с документами и различными источниками информации.

Реализация такого подхода осуществляется следующим образом:

1. Распределение тем рефератов (реферат входит в домашнюю контрольную работу) с учетом пожеланий студентов, тематики их научных интересов и т.п.

2. Подготовка студентами формы отчетности самостоятельной работы (реферат- презентация, отчет по выполненной лабораторной работе).

3. Обсуждение подготовленного отчета по лабораторной работе, выполненного домашнего задания при собеседовании.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Вопросы для самостоятельного контроля знаний

Вопросы по разделам 1- 3

- Топливо и его классификация.  Значение горючих ископаемых и углеродных материалов в энергетике, химической и других отраслях промышленности

- География природных энергоносителей в России. Разведанные и используемые запасы ископаемых углей в России.

- Возможности и перспективы химической переработки твердых горючих ископаемых

- Источники образования ТГИ. Общая систематика ТГИ. Понятие о гумитах, сапропелитах, липтобиолитах

- Общие сведения об угольных месторождениях

- Характеристика исходного органического материала, его групповой и элементный состав

- Происхождение углей, стадии углеобразования.

- Первая фаза углеобразования -гумификация. Процессы тления, перегнивания, оторфения и гниения

- Торфяная стадия. Виды торфов, условия их образования, групповой состав, степень разложения

- Угольная стадия. Виды углей, условия их образования.

- Элементный состав ТГИ, содержание влаги, выход летучих в зависимости от степени углефикации

- Общая характеристика бурых углей,  каменных углей, антрацитов

- Метаморфизм углей, факторы, влияющие на него

- Характеристика химического элемента: углерод. Аллотропные формы углерода, его валентные состояния в этих формах, типы связей, кристаллические решетки.

- Строение органической массы ТГИ. Мицеллярные, макромолекулярные и полимерная гипотезы строения.

- Закономерности строения ядерной и периферической частей структурных единиц макромолекул с изменением стадии метаморфизма.

- Строение ядерной и периферийной частей структурных единиц макромолекул петрографических микрокомпонентов углей (витринита, инертинита и липтинита).

- Современные представления о молекулярном строении органической массы ТГИ.

- Модели строения и их надмолекулярная структура.

- Петрографический состав ископаемых углей

- Мацералы, их группы. Характеристика мацералов. Диагностика мацералов по показателю отражения

- Литотипы и строение углей

- Минеральные примеси ТГИ, их основные превращения.

Вопросы по разделу 4

- Дайте определение понятиям: партия, объединенная проба, точечная проба, лабораторная проба, аналитическая проба, рабочее состояние топлива, аналитическое состояние топлива, сухое состояние топлива, сухое беззольное состояние топлива. Обозначения.

- Как проводится пересчет результатов анализа твердого топлива для различных его состояний?

- Показатели технического анализа ТГИ. Содержание влаги. Определение массовой доли влаги. Влияние природы, стадии метаморфизма, петрографического состава на влажность твёрдого топлива.

- Содержание минеральных примесей в ТГИ. Поведение минеральных компонентов при сжигании и при пиролизе.

- Дайте определение зольности топлива, и напишите формулы пересчета на сухую и рабочую массы топлива. Сущность определения зольности.

- Содержание сернистых соединений в ТГИ. Сущность определения. Виды серы и влияние их на качественные показатели угля и кокса.

- Что называется летучими веществами, и какие соединения входят в их состав? Определение выхода летучих веществ.

- Выход летучих веществ из ТГИ. Влияние природы, стадии метаморфизма и петрографического состава топлива на выход летучих веществ и показатели качества продукции пиролиза ТГИ.

- Какие из природных энергетических топлив характеризуются наибольшим выходом летучих веществ и почему?

- Приведите классификацию нелетучего остатка. От чего зависит выход и свойства твердых нелетучих остатков?

- Теплота сгорания топлива. Ее зависимость от различных факторов. Что понимают под удельной теплотой сгорания?

- Высшая и низшая теплота сгорания топлива. Чем объясняется различие между ними? В чем заключается сущность метода определения теплоты сгорания топлива? Какой показатель энергетической ценности топлива принято использовать при расчетах расхода топлива?

- Какие элементы входят в состав твердого топлива? Какие из них являются горючими и негорючими?

- Какие элементы являются балластом и  почему?

- Какие виды серы входят в состав топлива?

- Что включает в себя элементный анализ ТГИ? Где используются данные этого анализа?

- Какими способами можно определить элементный состав топлива? Как выражается элементный состав рабочей массы, аналитической массы, сухой массы, сухой беззольной (горючей) массы, органической массы топлива?

- Элементный состав ТГИ, закономерности его изменения в зависимости от природы, стадии метаморфизма и петрографического состава.

- Влияние элементного состава ТГИ на теплоту сгорания топлива.

- Групповой химический состав ТГИ по данным изучения продуктов экстракции минеральными реагентами.

- Групповой химический состав ТГИ по данным исследования продуктов экстракции органическими реагентами.

Вопросы по разделам 5-8

- Обогащение ТГИ. Показатель обогатимости. Принципы гравитационнного и флотационного обогащения.

- Методы разделения горючих ископаемых и продуктов их переработки: экстракция, перегонка и ректификация.

- Методы разделения горючих ископаемых и продуктов их переработки: адсорбция, абсорбция, мембранные методы.

- Методы разделения горючих ископаемых и продуктов их переработки: кристаллизация, комплексообразование.

- Физические и физико-химические методы исследования горючих ископаемых и продуктов их переработки. Их сущность, область применения

- Термическая деструкция углей. Закономерности процессов термической деструкции. Термическая устойчивость как функция энергии связи.

- Пиролиз ОМУ. Общая схема, этапы термической деструкции. Классификация последовательно-параллельных процессов термической деструкции каменного угля.

- Закономерности разрыва химических связей в ОМУ при пиролизе.

- Общие закономерности разрушения различных структур ОМУ при пиролизе (парафиновые, нафтеновые, ароматические, алкилароматические с короткой и длинной цепью, диеновый синтез).

- Особенности термической деструкции различных классов УВ при низких и высоких температурах. Ряды стабильности УВ при равном числе атомов углерода в молекуле.

- Реакции парогазовых продуктов с образовавшимся полукоксом -коксом.

- Кинетические исследования процесса пиролиза углей.  Цель и задачи кинетического  исследования.

- Методы термического анализа: Дериватография. Дериватографические кривые: ТГ, ДТГ, ДТА, Т.  Основные периоды термохимических превращений ТГИ.

- Кинетическая схема и кинетическая модель пиролиза каменного угля

- Температурные интервалы пиролиза каменного угля. Краткая характеристика процессов и продуктов пиролиза.

- Общая схема пиролиза каменного угля (Н.С. Грязнова). Ее краткая характеристика.

- Примерный выход продуктов пиролиза каменного угля при полукоксовании и коксовании. Чем он определяется?

- Проанализируйте характер выхода СО, СН4, Н2 при пиролизе угля в интервале температур 100-900 0С.

Вопросы по разделам 9-10

- Характеристика предпластического нагрева. Процессы, протекающие в этом температурном интервале.

- Стадия пластического состояния. Особенности перехода угля в пластическое состояние.

- Процессы, протекающие в ОМУ в пластическом состоянии. Реакции гидрирования-дегидрирования.

- Особенности процессов жидкофазной и твердофазной поликонденсации.

- Показатели качества пластической массы (количество, вязкость, продолжительность пребывания угля в пластическом состоянии, количество зон пластического контакта между зернами угля).

- Факторы, определяющие свойства пластической массы (уровень метаморфизма углей, петрографический состав, температурные интервалы пластичности, скорость нагрева, размер угольных зерен, добавки смоличтых высокомолекулярных органических соединений и др.).

- Стадия образования полукокса. Понятия о спекаемости и коксуемости угля.

- Факторы, определяющие спекаемость угля (характеристика угля, крупность угольных зерен, скорость нагрева, уплотнение угольной загрузки, минеральные добавки, органические добавки).

- Методы определения спекаемости каменного угля. Показатели спекаемости.

- Характеристика пластических свойств угля по методу Сапожникова. Пластометрическая кривая. Виды пластометрической кривой.

- Переход полукокса в кокс.  Механизм процесса.

- Влияние усадки полукокса-кокса на показатели его крупности.

- Прочность кокса. Виды прочности.

- Дробимость и истираемость кокса. Показатели.

- Методы определения коксуемости каменного угля.

- Деструктивная гидрогенизация ( ДГ) твердых топлив. Цель, способы.

- Теоретические основы ДГ.

- Сырье, используемое для ДГ.

- Факторы, влияющие на процесс ДГ

- Влияние гидрогенизации на спекаемость бурых и каменных углей

Примеры расчетных заданий:

1. Определить теплотворную способность (Qн) угля, элементный состав которого следующий

| Элемент | C | H | S | N | O | W | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание, масс.% | 37,2 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 12 | 40 | 7,2 |

Решение. Подставим приведенные в таблице данные в формулу Менделеева:

QН=0,339[C]+1,025[H]+0,1085[S]−0,1085[O]=0,339⋅37,2+1,025⋅2,6+0,1085⋅0,6−0,1085⋅0,12=13,0 МДжкг.

Ответ: 13 МДж/кг.

2. Определить теплоту сгорания смеси газов состава , об.%: Н2-87; СН4 -2,5; С2Н2 -0,5; СО2 -10.

Решение. Низшую теплоту сгорания 1м3 смеси газов данного состава рассчитаем по формуле

QН(см)=0,108[H2]+0,358[CН4]+0,560[C2Н2]=0,108⋅87+0,358⋅2,5+0,560⋅0,5=10,571 МДжм3.

Ответ: 10,571 МДж/кг.

3. При обогащении труднообогатимого угля были получены: концентрат с зольностью 10%, промежуточный продукт, содержащий 30% минеральных веществ, при выходе 4,5% и отходы зольностью 72%, выход их составил 25%. Определить зольность рядового угля.

Решение. Находим процентный выход (Ар.у.) концентрата:

100 − 4,5 − 25 = 70,5%.

Зольность рядового угля равна:

Ар.у. =(10· 70,5 +30· 4,5 +72· 25) /100=26,4%

4.  При испытании на обогатимость углей двух различных месторождений методом расслоения проб в тяжелых жидкостях получены следующие результаты по выходу:

проба 1: промежуточных фракций с плотностью 1400−1800 кг/нм3 − 3,76%; беспородных с плотностью <  1800 кг/нм3 − 84,9%;

проба  2: промежуточных - 29,0%; беспородных - 71,2%.

Определить категорию обогатимости этих углей.

Решение.

Обогатимость равна

T =(γпр /γбп )·100, %,

где γпр − выход промежуточных фракций, γ − 1400−1800 кг/нм3,

γбп − выход беспородной массы, γ < 1800 кг/нм3.

Таким образом:

1. (3,76/84,9)·100 = 4,43%, т. е. легкая;

2. (29,0/71,2)·100 = 40,7%, т. е. очень трудная.

5. Плотность насыпной массы шихты уменьшилась с 775 до 760 кг/нм3 при неизменной влаге и других параметрах ее качества. Как изменится расход газа на обогрев батареи для сохранения постоянным уровня готовности кокса? Прежнее значение общего расхода газа - 11220 нм3/ч.

Решение. Количество коксуемой шихты (кг) в первом случае  775·Vк , во  - случае 760·Vк (Vк - полезный объем камеры коксования).

С уменьшением плотности насыпной массы шихты  количество коксуемой шихты уменьшилось в 775·Vк/(760·Vк)=1,0197 раз, следовательно, расход отопительного газа уменьшится во столько же раз и составит:

11220:1,0197= 11003 нм3/ч.

6. При обогреве доменным газом изменение коэффициента избытка воздуха с 1,3 на 1,5 привело к увеличению количества продуктов горения с 1,85 до 2 нм3 на 1 нм3 газа. Температура продуктов горения 300 0С, теплоемкость - 1,47 кДж/(нм3·К). Определить дополнительный унос тепла на 1 нм3 газа. На сколько процентов увеличится расход тепла на обогрев при теплоте сгорания газа 4000 кДж/нм3.

Решение. Дополнительный унос тепла связан с повышенной плотностью продуктов сгорания доменного газа по сравнению с плотностью продуктов сгорания коксовым газом. Для 1 нм3 газа он составит:

Qдоп= (2-1,85)1,47·300=65,5 кДж.

Расход тепла на обогрев увеличится на (65,5/4000)100=1,64 %.

7. Известно, что удельный расход тепла на коксование  влажной шихты (W = 10%) составляет qвш = 2700 кДж/кг. Определить удельный расход тепла на коксование  сухой шихты qсш.

Решение. Воспользуемся формулой

qвш=qсш100−w100+qww100;

qвш — удельный расход тепла на коксование 1 кг сухой шихты, кДж/кг;

qw— удельный расход тепла на испарение 1 кг воды и перегрев водяных паров, кДж/кг. Если принять энтальпию 1 кг водяных паров при 0° С 2490 кДж/кг, а теплоту перегрева c·t = 2,04 • 650 =  1320 кДж/кг, то при к. п. д. печей 75 %, qW =5070 кДж/кг/ Фактически эта величина может доходить до 5800 кДж/кг.

Выразим qсш:

qсш=qвл−58w100−w=2700−58⋅10100−10100=2356 кДжкг.

Примерные темы рефератов

- Оценка видов природных энергоносителей как сырья для термической и термохимической переработки.

- Современное состояние и основные тенденции в развитии технологии переработки природных энергоносителей в России и в мире.

- Теоретическое и практическое значение физических свойств как природных топлив, так и твердых продуктов их термической переработки.

- Пористость углей. Классификация, характеристика и методы изучения пор углей. Методы исследования суммарной внутренней поверхности углей.

- Оптические свойства твердых топлив. Отражательная способность петрографических ингредиентов и степень метаморфизма.

- Хроматография как метод исследования в углехимии

- Методы ИК-спектроскопии в исследовании углей.

- Растворение углей как метод познания их структуры и как метод получения из угля  жидких продуктов практического назначения.

- Растворение углей в донорах водорода и в присутствии водорода. Реакционная способность угля, выявленная при растворении. Управление реакционной способностью угля.

- Низшая и высшая теплота сгорания. Связь выхода летучих, элементного состава топлив с теплотой сгорания. Анализ расчетных формул для вычисления теплоты сгорания по элементному составу.

- Развитие технологии коксования твердых природных энергоносителей в России и в мире.

- Превращение в пластическое состояние как результат термической деструкции угля. Свойства углей в пластическом состоянии: вязкость газопроницаемость, динамика газовыделения, температурные интервалы.

- Спекаемость, спекающая способность и коксуемость углей. Методы их определения.

- Значение и необходимость обогащения углей. Теоретические основы обогащения. Оценка степени обогащения.

- Основные принципы расчета и составления угольных шихт для производства металлургического кокса.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире |  |  |
| Знать | - состав, физические, физико-химические свойства природных энергоносителей; - химию и термодинамическое описание основных процессов переработки природных энергоносителей и получения целевых продуктов | - Элементный состав ТГИ, содержание влаги, выход летучих в зависимости от степени углефикации - Общая характеристика бурых углей, каменных углей, антрацитов - Метаморфизм углей, факторы, влияющие на него - Характеристика химического элемента: углерод. Аллотропные формы углерода, его валентные состояния в этих формах, типы связей, кристаллические решетки. - Строение органической массы ТГИ. Мицеллярные, макромолекулярные и полимерная гипотезы строения. - Закономерности строения ядерной и периферической частей структурных единиц макромолекул с изменением стадии метаморфизма. - Строение ядерной и периферийной частей структурных единиц макромолекул петрографических микрокомпонентов углей (витринита, инертинита и липтинита). - Современные представления о молекулярном строении органической массы ТГИ. - Модели строения и их надмолекулярная структура. - Петрографический состав ископаемых углей - Мацералы, их группы. Характеристика мацералов. Диагностика мацералов по показателю отражения - Литотипы и строение углей - Минеральные примеси ТГИ, их основные превращения. - Содержание минеральных примесей в ТГИ. Поведение минеральных компонентов при сжигании и при пиролизе. - Дайте определение зольности топлива, и напишите формулы пересчета на сухую и рабочую массы топлива. Сущность определения зольности. - Содержание сернистых соединений в ТГИ. Сущность определения. Виды серы и влияние их на качественные показатели угля и кокса. - Что называется летучими веществами, и какие соединения входят в их состав? Определение выхода летучих веществ. - Выход летучих веществ из ТГИ. Влияние природы, стадии метаморфизма и петрографического состава топлива на выход летучих веществ и показатели качества продукции пиролиза ТГИ. - Какие из природных энергетических топлив характеризуются наибольшим выходом летучих веществ и почему? - Приведите классификацию нелетучего остатка. От чего зависит выход и свойства твердых нелетучих остатков? - Теплота сгорания топлива. Ее зависимость от различных факторов. Что понимают под удельной теплотой сгорания? - Высшая и низшая теплота сгорания топлива. Чем объясняется различие между ними? В чем заключается сущность метода определения теплоты сгорания топлива? Какой показатель энергетической ценности топлива принято использовать при расчетах расхода топлива? - Какие элементы входят в состав твердого топлива? Какие из них являются горючими и негорючими? - Какие элементы являются балластом и почему? - Какие виды серы входят в состав топлива? - Что включает в себя элементный анализ ТГИ? Где используются данные этого анализа? - Какими способами можно определить элементный состав топлива? Как выражается элементный состав рабочей массы, аналитической массы, сухой массы, сухой беззольной (горючей) массы, органической массы топлива? - Элементный состав ТГИ, закономерности его изменения в зависимости от природы, стадии метаморфизма и петрографического состава. - Влияние элементного состава ТГИ на теплоту сгорания топлива. - Групповой химический состав ТГИ по данным изучения продуктов экстракции минеральными реагентами. - Групповой химический состав ТГИ по данным исследования продуктов экстракции органическими реагентами. - Обогащение ТГИ. Показатель обогатимости. Принципы гравитационнного и флотационного обогащения. - Методы разделения горючих ископаемых и продуктов их переработки: экстракция, перегонка и ректификация. - Методы разделения горючих ископаемых и продуктов их переработки: адсорбция, абсорбция, мембранные методы. - Методы разделения горючих ископаемых и продуктов их переработки: кристаллизация, комплексообразование. - Физические и физико-химические методы исследования горючих ископаемых и продуктов их переработки. Их сущность, область применения - Термическая деструкция углей. Закономерности процессов термической деструкции. Термическая устойчивость как функция энергии связи. - Пиролиз ОМУ. Общая схема, этапы термической деструкции. Классификация последовательно-параллельных процессов термической деструкции каменного угля. - Закономерности разрыва химических связей в ОМУ при пиролизе. - Общие закономерности разрушения различных структур ОМУ при пиролизе (парафиновые, нафтеновые, ароматические, алкилароматические с короткой и длинной цепью, диеновый синтез). - Особенности термической деструкции различных классов УВ при низких и высоких температурах. Ряды стабильности УВ при равном числе атомов углерода в молекуле. - Реакции парогазовых продуктов с образовавшимся полукоксом -коксом. - Кинетические исследования процесса пиролиза углей. Цель и задачи кинетического исследования. - Методы термического анализа: Дериватография. Дериватографические кривые: ТГ, ДТГ, ДТА, Т. Основные периоды термохимических превращений ТГИ. - Кинетическая схема и кинетическая модель пиролиза каменного угля - Температурные интервалы пиролиза каменного угля. Краткая характеристика процессов и продуктов пиролиза. - Общая схема пиролиза каменного угля (Н.С. Грязнова). Ее краткая характеристика. - Примерный выход продуктов пиролиза каменного угля при полукоксовании и коксовании. Чем он определяется? - Проанализируйте характер выхода СО, СН4, Н2 при пиролизе угля в интервале температур 100-900 0С. |
| Уметь | - проводить термодинамические и кинетические расчеты технологических процессов, рассчитывать основные характеристики химического процесса с использованием справочных данных; - составлять материальные балансы процессов переработки природных энергоносителей; - использовать знания о молекулярном строении органической массы углей для составления шихты, обеспечивающей получение кокса заданного качества - исследовать и проводить эксперименты в области химии и химической технологии топлива | - Какими способами можно увеличить равновесное превращение при протекании реакций Напишите выражение для константы равновесия. - При обжиге шихты, содержащей 10т известняка и кокс определить: а) расход кокса состава (мас.%): C- 91; зола – 7; влага – 2; б) состав обжиговых газов (об.%); в) тепловой эффект реакции обжига. Степень разложения при обжиге известняка 95%. Воздух подается с 40% избытком. - Составить материальный и тепловой баланс процесса получения водорода каталитической конверсией метана. Состав исходной газовой смеси (м3): СН4 - 100,0; Н2О - 250,0. Потери теплоты составляют 4% от прихода. Температура смеси на входе в реактор - 380˚С, на выходе 800˚С. Процесс идет по реакции: CH4+H2O=CO+3H2−206200кДж/моль - При лабораторных испытаниях был получен элементный состав кузнецкого угля на горючую массу,%: Сdaf=84,0, Hdaf= 4,5; Ndaf=2,0; Odaf=9,0; Sdaf= 0,5. Влажность и зольность на рабочую массу составила: Wr=12,0; Ar=11,4 %. Определите состав рабочей массы угля. |
| Владеть | - навыками химико-технологических расчетов на основе знаний о кинетике, термодинамике и механизме химических реакций, лежащих в основе промышленных процессов переработки горючих ископаемых - навыками проведения экспериментального исследования в области химии и химической технологии топлива; | - Рассчитайте массу и объем сухого воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания 1 кг угля с массовой долей: С -0,862, Н2 – 0,046, N2– 0,012, влаги -0,010, золы – 0,070. - Рассчитать теоретический объем воздуха необходимый для полного сгорания 1 кг диэтилового эфира С2Н5ОС2Н5 при температуре 10 0С и давлении 1,2 ат. - У фурм доменной печи сгорает 50000 кг угля в час (содержание углерода в угле 80%). Рассчитать теоретическое количество сухого воздуха (м3/мин), необходимое для горения угля, если весь углерод сгорает до СО. (2963 м3/мин). - Доменный газ состава (об.%): оксид углерода (II) СО – 28, водород Н2 – 3, СО2 – 12, метан СН4 – 0,6, С2Н4 – 0,2, азот N2 – 56,2. Горение протекает с 20 % избытком воздуха. (10,1 м3). Рассчитать а) теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1 м3 доменного газа; б) состав продуктов горения. - Назовите общие закономерности разрушения различных структур ОМУ при пиролизе (парафиновые, нафтеновые, ароматические, алкилароматические с короткой и длинной цепью, диеновый синтез). Какие продукты при этом получаются? Что изображено на рис.? Опишите работу этой установки. |
| ПК-4 способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения |  |  |
| Знать | - способы регулирования технологических показателей химико-технологических процессов - технологии получения продукции с заданными физико-химическими и эксплуатационными свойствами. - механизм образования металлургического кокса - физико-химические свойства углей различной стадии метаморфизма и поведение их при коксовании. - методы анализа природных энергоносителей и продуктов их переработки. | - Характеристика предпластического нагрева. Процессы, протекающие в этом температурном интервале. - Стадия пластического состояния. Особенности перехода угля в пластическое состояние. - Процессы, протекающие в ОМУ в пластическом состоянии. Реакции гидрирования-дегидрирования. - Особенности процессов жидкофазной и твердофазной поликонденсации. - Показатели качества пластической массы (количество, вязкость, продолжительность пребывания угля в пластическом состоянии, количество зон пластического контакта между зернами угля). - Факторы, определяющие свойства пластической массы (уровень метаморфизма углей, петрографический состав, температурные интервалы пластичности, скорость нагрева, размер угольных зерен, добавки смоличтых высокомолекулярных органических соединений и др.). - Стадия образования полукокса. Понятия о спекаемости и коксуемости угля. - Факторы, определяющие спекаемость угля (характеристика угля, крупность угольных зерен, скорость нагрева, уплотнение угольной загрузки, минеральные добавки, органические добавки). - Методы определения спекаемости каменного угля. Показатели спекаемости. - Характеристика пластических свойств угля по методу Сапожникова. Пластометрическая кривая. Виды пластометрической кривой. - Переход полукокса в кокс. Механизм процесса. - Влияние усадки полукокса-кокса на показатели его крупности. - Прочность кокса. Виды прочности. - Дробимость и истираемость кокса. Показатели. - Методы определения коксуемости каменного угля. - Деструктивная гидрогенизация ( ДГ) твердых топлив. Цель, способы. - Теоретические основы ДГ. - Сырье, используемое для ДГ. - Факторы, влияющие на процесс ДГ - Влияние гидрогенизации на спекаемость бурых и каменных углей - Дайте определение понятиям: партия, объединенная проба, точечная проба, лабораторная проба, аналитическая проба, рабочее состояние топлива, аналитическое состояние топлива, сухое состояние топлива, сухое беззольное состояние топлива. Обозначения. - Показатели технического анализа ТГИ. Содержание влаги. Определение массовой доли влаги. Влияние природы, стадии метаморфизма, петрографического состава на влажность твёрдого топлива. - Определение зольности топлива. - Определение сернистых соединений в ТГИ. - Определение выхода летучих веществ. - Выход летучих веществ из ТГИ. Влияние природы, стадии метаморфизма и петрографического состава топлива на выход летучих веществ и показатели качества продукции пиролиза ТГИ. - Какие из природных энергетических топлив характеризуются наибольшим выходом летучих веществ и почему? - Теплота сгорания топлива. Ее зависимость от различных факторов. Что понимают под удельной теплотой сгорания? - Что включает в себя элементный анализ ТГИ? Где используются данные этого анализа? - Какими способами можно определить элементный состав топлива? - Групповой химический состав ТГИ по данным изучения продуктов экстракции минеральными реагентами. - Групповой химический состав ТГИ по данным исследования продуктов экстракции органическими реагентами. |
| Уметь | - выбирать метод переработки природных энергоносителей - выполнять расчеты ХТП переработки природных энергоносителей, составлять материальные и тепловые балансы - составлять теоретически обоснованную угольную шихту с учетом элементного состава углей для получения кокса высокого качества. - обосновывать принятие конкретного технологического решения при разработке технологических процессов; - проводить анализ различных вариантов технологического процесса, прогнозировать последствия; выбирать рациональную схему производства заданного продукта. | - В цехе размерами 90х20х6 м3 из-за разгерметизации оборудования испарилось 10 кг аммиака. Температура воздуха в цехе 20 0С, давление Р= 750 мм рт.ст. Рассчитать объемную концентрацию аммиака в воздухе и определить взрывоопасной ли получилась его смесь с воздухом, если считать, что пары аммиака равномерно распределились по всему свободному объему помещения? Значение коэффициента, учитывающего, что часть объема помещения занята оборудованием, принять равным 0,8. Концентрационные пределы воспламенения аммиака составляют, об.%: нижний -15,0, верхний – 28. - При испытании на обогатимость углей двух различных месторождений методом расслоения проб в тяжелых жидкостях получены следующие результаты по выходу: проба 1: промежуточных фракций с плотностью 1400−1800 кг/нм3 − 3,76%; беспородных с плотностью < 1800 кг/нм3 − 84,9%; проба 2: промежуточных - 29,0%; беспородных - 71,2%. Определить категорию обогатимости этих углей. - Выполнить пересчет результатов анализа твердого топлива для различных его состояний. При лабораторных испытаниях был получен элементный состав кузнецкого угля на горючую массу,%: Сdaf=84,0, Hdaf= 4,5; Ndaf=2,0; Odaf=9,0; Sdaf= 0,5. Влажность и зольность на рабочую массу составила: Wr=12,0; Ar=11,4 %. Определите состав рабочей массы угля. |
| Владеть | - навыками практических расчетов при исследовании реальных химических процессов переработки природных энергоносителей; - методами оценки качественных показателей продуктов коксования углей - навыками принятия обоснованных технологических решений при организации ХТП; - навыками обработки и анализа данных, полученных при теоретических и экспериментальных исследованиях, интерпретации полученных результатов - навыками работы на лабораторных установках. | - При обогащении труднообогатимого угля были получены: концентрат с зольностью 10%, промежуточный продукт, содержащий 30% минеральных веществ, при выходе 4,5% и отходы зольностью 72%, выход их составил 25%. Определить зольность рядового угля. - Плотность насыпной массы шихты уменьшилась с 775 до 760 кг/нм3 при неизменной влаге и других параметрах ее качества. Как изменится расход газа на обогрев батареи для сохранения постоянным уровня готовности кокса? Прежнее значение общего расхода газа - 11220 нм3/ч. - Что изображено на рис.? Какую информацию можно получить из анализа этих кривых? - Назовите температурные интервалы пиролиза каменного угля. Дайте краткую характеристику процессов и продуктов пиролиза. Каков примерный выход продуктов пиролиза каменного угля при полукоксовании и коксовании. Чем он определяется? - Высшая и низшая теплота сгорания топлива. Чем объясняется различие между ними? В чем заключается сущность метода определения теплоты сгорания топлива? Какой показатель энергетической ценности топлива принято использовать при расчетах расхода топлива? - Назовите марки углей. Как изменится качество кокса при изменении содержания отдельных марок углей? |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основы химической технологии топлив  и  углеродных     материалов» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме  экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) –обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач:

- дается комплексная оценка предложенной ситуации;

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять;

- последовательное, правильное выполнение  всех практических заданий;

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций:

- дается комплексная оценка предложенной ситуации;

- демонстрируются достаточные знания теоретического материала и умение их применять; но допускаются незначительные ошибки, неточности

- выполнение  всех практических заданий; возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания преподавателя;

- затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций:

- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;

- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов преподавателя;

- выполнение заданий при подсказке преподавателя;

- затруднения в формулировке выводов.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла и ниже) -обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации

- неправильная оценка предложенной ситуации;

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература

1. Ахметов С.А., Ишмияров М.Х., Кауфман А.А. Технология переработки нефти,газа и твердых горючих ископаемых[Текст]: учебное пособие.Санкт-Петербург.Недра.2009.-827с.

2.Авдохин В.М. Обогащение углей. Учебник для вузов: В 2-х том.[Электронный ресурс]: М.: Горная книга,2012.-424 с.- Режим доступа: http^//e.lanbook.com/books/element.php?pll id=66424.Загл. с экрана- ISBN 978-5-98672-308-2.

3. Пучков Л.А., Воробьев Б.М., Васючков Ю.Ф. Углеэнергетический комплекс будущего [Электрон.ресурс]:  М: Изд. «Горная книга», 2007- 245 с / Электронно-библиотечная система<<Лань>>  – Режим доступа : http://www.magtu.ru//.- http://e.lanbook.com/- Загл. с экрана.- 5-7418-0476-6

4. Неведров, А.В. Химия природных энергоносителей [Электрон.ресурс]: учебное пособие / А.В. Неведров, Е.В. Васильева, А.В. Папин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 165 с. — ISBN 978-5-00137-054-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122219   — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

. 1. Петухов В. Н. Основы теории и практика применения флотационных реагентов при обогащении углей для коксования [Текст] : монография / В. Н. Петухов ; МГТУ. – Магнитогорск: МГТУ,2016.-453с. : ил., граф.,табл., схем.-ISBN 978-5-9967-0795-9

2.Бедрань Н.Г. Обогащение углей М.Недра,1988.

3. Нестеренко Л.Л., Бирюков Ю.Б., 4.Лебедев В.А.Основы химии и физики горючих ископаемых. Киев «Вища школа» , 1987г.5. Козловский Е.А. Минерально-сырьевая база угольной промышленности. В 2-х томах. Т.1 [Электрон.ресурс]. -  М:  "Горная книга, 1999 – 648 с. - Электронно-библиотечная система «Лань»– Режим доступа : http://www.magtu.ru//.- http://e.lanbook.com/- Загл. с экрана - 5-7418-0093-9

4. Козловский Е.А. Минерально-сырьевая база угольной промышленности. В 2-х томах. Т.2 [Электрон.ресурс]. -  М:  "Горная книга, 1999 – 448 с. - Электронно-библиотечная система «Лань»– Режим доступа : http://www.magtu.ru//.- http://e.lanbook.com/- Загл. с экрана - 5-7418-0102-1

5. Общероссийский классификатор стандартов Угли. http://gost.prototypes.ru/oks/73.040

6. Краснянский Г.Л , Ревазов М.А. Современное состояние угольной промышленности и перспективы инновационного развития [Электрон.ресурс]:  -  М:  "Горная книга, 2010 – 36 с. - Электронно-библиотечная система «Лань» – Режим доступа : http://www.magtu.ru//.- http://e.lanbook.com/- Загл. с экрана - 0236-1493-18

7  Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. Учебник. М.:МГГУ. Горная книга, 2008,707с.- 3е издание переработанное и дополненное.

8. Зашквара В.Г. Подготовка углей для коксования. М. Гостопиздат,1967.

в) Перечень учебных методических указаний

1. Петухов В.Н., Волощук Т.Г. Технический анализ углей: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов для студентов направления 240100.62, 221700.62. Магнитогорск, изд. МГТУ им. Г.И. Носова, 2014.

2. Петухов В.Н., Волощук Т.Г. Технология флотационного обогащения минерального сырья и углей: Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам « Химическая технология топлив и углеродных материалов», «Подготовка углей к коксованию» для студентов специальностей 240403.65; 240162.62; 200503.65 всех форм обучения. Магнитогорск, изд.МГТУ им. Г.И.Носова,2012-22с.

3.. Петухов В. Н. Методы испытания спекающей и коксующей способности каменных углей и шихты [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Петухов, Т. Г. Волощук ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=46.pdf&show=dcatalogues/1/1121323/46.pdf&view=true. - Макрообъект.

- Методические рекомендации для подготовки к экзамену

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине заключается в изучении теоретического материала по конспектам лекций, источникам основной и дополнительной литературы, включая темы самостоятельного изучения, ориентируясь на список контрольных вопросов по соответствующим темам.

При самостоятельном изучении материала рекомендуется заносить в тетрадь основные понятия, термины, формулировки законов, формулы и уравнения, выводы по изучаемой теме. Изучение любого вопроса необходимо проводить на уровне сущности, а не на уровне отдельных явлений. Это способствует более глубокому и прочному усвоению материала.

Перед сдачей экзамена следует просмотреть выполненное и проверенное преподавателем домашнее контрольное задание, вспомнить ход решения задач, ответить на замечания преподавателя или внести исправления, посмотреть отчеты по лабораторным работам.

В случае затруднения при изучении дисциплины следует обращаться за консультацией к преподавателю.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Программное обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |
| Название курса |  | Ссылка |  |
| Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
| Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа аудитория | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория по химической технологии топлива | Оборудование и реактивы для выполнения лабораторных работ: -муфельные шкафы; - аналитические весы; - плитки электрические; - химические реактивы, химическая посуда, водяные бани, термометры и т.д. - колбонагреватели электрические, холодильники, термометры, - приборы Жукова, - сушильный шкаф, - набор ареометров, - бюретки Котвинкеля, - титриметрические установки, - установки для разгонки смолы и сырого бензола |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций | Доска, мультимидийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office с выходом в интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования; Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |