1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Выплавка стали в конвертерах» являются: получение знаний и формирование профессиональных умений  по эксплуатации и повышению  эффективности  существующих,  а  также разработке новых технологических процессов выплавки стали кислородных конвертерах, а также развитие у студентов личностных качеств, и формирование общепрофессиональной и профессиональной компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра

Дисциплина «Выплавка стали в конвертерах» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения физики, химии, основ металлургического производства, а также в результате прохождения учебной -  ознакомительной практики.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для прохождения преддипломной практики и для подготовки материалов к защите ВКР.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Выплавка стали в конвертерах» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-1: способностью к анализу и синтезу |  |
| Знать | Понятия анализа и синтеза применительно к металлургическому направлению, в частности к вопросам производства стали в кислородных конвертерах. Основные реакции, протекающие в кислородном конвертере при выплавке стали. Особенности работы современных конвертеров и технологий сталеплавильного производства. Инновационные технологии в конвертерном производстве. |
| Уметь | Давать характеристику основным процессам, протекающим в протекающие в кислородном конвертере при выплавке стали. Выделять главные и второстепенные элементы металлургического процесса на основе их анализа. Обобщать различные вариации кислородно-конвертерного процесса на основе их синтеза. |
| Владеть | Способностью выполнять расчеты по конвертерному производству на основе анализа и синтеза. Навыками выполнения шихтовки для реальных условий металлургического производства. |
| ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы |  |
| Знать | основные методы исследований, используемые при выплавке стали в кислородных конвертерах |
| Уметь | выбирать методы испытаний; анализировать и обрабатывать результаты исследований и измерений |
| Владеть | практическими навыками проведения испытаний по определению основных значимых параметров конвертерной плавки и применения методов повышения эффективности сталеплавильных процессов |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 30,5 акад. часов:

–	аудиторная – 26 акад. часов, в то числе 6 часов в интерактивной форме;

–	внеаудиторная – 4,5 акад. часа;

– самостоятельная работа – 212,8 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Введение: структура производства черных металлов и задачи сталеплавильного производства, предмет дисциплины, учебно-методические материалы. | 4 | 0,4 | --- | --- | 15 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. | Промежуточный зачет | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| 2. Устройство современного конвертера: геометрия рабочего пространства, футеровка, корпус, опорное кольцо, механизмы поворота. Системы подачи кислорода, шлакообразующих, раскисляющих и легирующих материалов. Газоотводящий тракт. Разновидности систем охлаждения и очистки газов. | 4 | 0,8 | --- | --- | 15 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. |  | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| 3. Свойства металлургических расплавов: чугуна, стали и шлаков. Температурный режим в металлургических агрегатах. | 4 | 0,8 | --- | 2 | 15 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. | Устный опрос | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| 4. Классическая технология выплавки стали в конвертерах: понятие «Технология» и «Классическая технология». Технологические инструкции, их назначение и структура. Первая операция выплавки стали в конвертерах - осмотр и подготовка агрегата и его систем к работе. Задачи, обязанности персонала, виды работ по восстановлению рабочего слоя футеровки, продолжительность операции. | 4 | 0,8 | --- | 2 | 15 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. | Контрольная работа 1 | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| 5. Загрузка лома: назначение и тре-бования к проведению операции. Характеристика лома: химический состав, сопутствующие материалы, габариты. Подача лома к конвертеру, способы загрузки, продолжитель-ность операции. Подача первой порции шлакообразующих материалов: вид и количество материала, система загрузки, продолжитель-ность. | 4 | 0,8 | --- | 2/2И | 10 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. |  | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| 6. Заливка чугуна: задача и способы проведения, продолжительность операции. Химический состав и температура чугуна, миксерный шлак. Средства транспортировки чугуна. Миксерное отделение, миксеры, ковши миксерного типа, машины для скачивания шлака. Обработка чугуна перед заливкой. Состояние конвертерной ванны после заливки чугуна. | 4 | 0,8 | --- | 2/2И | 20 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. | Устный опрос | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| 7. Продувка как основная технологическая операция. «Зажигание» плавки, положение фурмы и режим подачи присадок во время продувки. Комплекс физико-химических и тепловых процессов: дутьевой, шлаковый и тепловой режимы продувки. Продолжительность операции. | 4 | 0,8 | 4 | --- | 15 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. | Защита лабораторной работы | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| 8. «Повалка» конвертера. Способы отбора проб металла и шлака, замер температуры. МЗПП. Время ожидания анализа. Выпуск металла, роль сталевыпускного отверстия. Отсечка шлака. Раскисление и легирование стали. Роль струи металла. Время выпуска. Слив шлака, продолжительность операции. Цикл плавки. | 4 | 0,8 | 4/2И | --- | 30 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. | Защита лабораторной работы | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| 9. Изменение состава металла по ходу продувки: начало продувки – состав чугуна, лома, средний состав металлошихты. Основные реакции окислительного рафинирования. Остаточные содержания химических элементов. Роль количества шлака. Коэффициенты распределения и степень окисления элементов. | 4 | 0,8 | --- | 0,5 | 30 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. | Защита курсовой работы | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| 10. Изменение состава шлака по ходу продувки: SiO2, MnO, FeO (Feобщ, ΣFeO), CaO, MgO. Роль оксидов железа. Явления «выбросов» и «сворачивания» шлака. | 4 | 0,8 | --- | 0,5 | 30 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. |  | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| 11. Материальный и тепловой балансы конвертерной плавки. Характеристика основных статей балансов. | 4 | 0,4 | --- | 1 | 7,8 | Изучение учебной, научной и справочной литературы по теме дисциплины. Работа с электронными библиотеками. |  | ПК-1-зув ПК-2-зув |
| Итого по дисциплине |  | 8 | 8/2И | 10/4И | 212,8 |  | Экзамен/курсовая работа | ПК-1-зув ПК-2-зув |

5 Образовательные и информационные технологии

С целью реализации компетентностного подхода, а также формирования и развития профессиональных навыков обучающихся реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий;

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием методических разработок, специальной учебной и научной литературы;

- формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся на лабораторных занятиях.

В изложении лекционного материала и при проведении обучающихся на лабораторных занятий предполагается переход от репродуктивных методов обучения к частично-поисковым и исследовательским методам, развивающим логическое, теоретическое мышление, умение аргументировать и отстаивать собственное понимание вопроса. С этой целью возможно использование методов эвристических вопросов и брэйнсторминга (мозговой атаки).

Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на закрепление теоретического материала, изложенного преподавателем, на проработку тем, отведенных на самостоятельное изучение, на подготовку к лабораторным занятиям, подготовку к итоговой аттестации.

В ходе занятий предполагается использование комплекса инновационных методов активного обучения студентов, включающего в себя:

- создание проблемных ситуаций с показательным решением проблемы преподавателем;

- самостоятельную поисковую деятельность в решении учебных проблем, направляемую преподавателем;

- самостоятельное решение проблем студентами под контролем преподавателя.

Реализация инновационных методов обучения возможна с использованием следующих приемов:

- инструктаж студентов по составлению таблиц, схем, графиков с проведением последующего их анализа;

- применение рекомендаций по составлению тезисов и конспектов по прочитанному материалу;

- раскрытие преподавателем причин и характера неудач, встречающихся при решении проблем;

- демонстрация альтернативных подходов к решению конкретной проблемы;

- анализ полученных результатов и отыскание границ их применимости;

- использование заданий для самостоятельной работы с избыточными данными.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется на практических  занятиях в виде выполнения упражнений и решения задач, в которых сочетаются элементы теории и практики сталеплавильных процессов, по заданию и под контролем преподавателя.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения учебной литературы по разделам дисциплины.

Вопросы и задания для практических занятий и проведения самостоятельной работы по дисциплине «Выплавка стали в конвертерах» опубликованы в следующем учебно-методическом обеспечении: Колесников Ю.А., Буданов Б.А., Столяров А.М. Металлургические технологии в высокопроизводительном конвертерном цехе: учеб. пособие под ред. В.А. Бигеева.- Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. – 379 с.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

Примерные вопросы для промежуточного зачета

- Cтруктура производства черных металлов и задачи сталеплавильного производства.

- Устройство современного конвертера.

- Порядок ввода неметаллических материалов в конвертер.

- Конвертерный  газ:   состав,  температура,  запыленность,  организация  его  отвода  и очистки.

- Характер окисления кремния и марганца в кислородном конвертере.

- Шлаковый режим классической технологии кислородно- конвертерной плавки.

- Поведение фосфора во время продувки в кислородном конвертере.

- Дутьевой режим классической технологии кислородно- конвертерной плавки.

- Возможности проведения десульфурации металла в кислородном конвертере.

- Изменение средней температуры металла по ходу продувки. Охлаждающее воздействие присадок.

- Структура конвертерной ванны в период максимальных скоростей окисления углерода.

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу

- Свойства металлургических расплавов: чугуна, стали и шлаков.

- Температурный режим в кислордном конвертере.

- Этап заливки чугуна в КК.

- Продувка как основная технологическая операция в КК.

- «Повалка» конвертера.

- Основные параметры кислородного дутья: чистота,   давление,   интенсивность   продувки, скорость истечения, плотность.

- Особенности применения цилиндрических и конических сопел для подачи дутья в конвертер.

- Структура реакционной зоны при продувке металла сверху.

- Комбинированная продувка конвертерной ванны: назначение и реагенты.

- Структура реакционной зоны при продувке металла снизу.

- Общая характеристика сопла Лаваля и принцип его работы.

- Структура конвертерной ванны после заливки жидкого чугуна.

Примерные задания для выполнения контрольной работы

Контрольная работа № 1.

- Классическая технология выплавки стали в конвертерах.

- Требования у шихтовым материалам конвертерной плавки.

Задача 1. Определить расход технически чистого кислорода на продувку металлошихты, состоящей из 100 т лома и 300 т жидкого чугуна, имеющего химический состав близкий к средним значениям состава чугунов ПАО «ММК», при выплавке в конвертере автокузовной стали типа 08Ю.

Задача 2. Сколько извести, содержащей 90 % СаО, можно получить из 500 т известняка, если в нем содержится 95 % CaCO3 ?

Контрольная работа № 2.

- Основные реакции окислительного рафинирования.

- Материальный и тепловой балансы конвертерной плавки.

-  Характеристика основных статей балансов.

- Состав чугуна, лома, средний состав металлошихты.

Задача 1. Определить состав намертво обожженного доломита Саткинского месторождения, содержащего 30,66 % СаО; 21,73 % MgO; 0,2 % Si02; 0,25 % А12Оз; 0,43 % Fe2O3; 0,01 % Mn304; 46,72 %  п.п.п. (потери при прокаливании).

Задача 2. Сколько извести, содержащей 85 % СаО, можно получить из 1000 т известняка Агаповского месторождения ? Известняк Агаповского месторождения содержит 52,77 % СаО; 3,2 % MgO; 0,8 % SiO2; 0,1 % S и 43,13 % п.п.п. (потери при прокаливании).

Лабораторная работа

Изучение классической технологии конвертерной плавки на ЭВМ тренажере (программа SIKE).

Работа выполняется в режиме программы «Обучение», защищается в режиме «Тестирование».

# Курсовая работа, ее характеристика

Для заданной марки стали разрабатывается технология ее выплавки в кислородном конвертере комбинированного дутья. Исходные данные содержат: вместимость конвертера, удельную интенсивность продувки сверху, вид и расход газов снизу, химический состав и температуру чугуна. Каждому студенту выдается индивидуальное задание на выполнение курсовой работы. Определяются основные параметры технологии, устройств для подачи кислорода в конвертерную ванну сверху и газообразных реагентов снизу.

Пояснительная записка содержит описательную и расчетную части технологии и конструкции дутьевых устройств. В описательной части излагаются назначение и подробная характеристика технологических операций и периодов конвертерной плавки с обоснованием их продолжительности, а также обоснование выбора и описание конструкции дутьевых устройств.

Расчетная часть выполняется на ЭВМ по разработанной на кафедре МиХТ программе расчета в среде электронных таблиц Excel и включает в себя определение технологических параметров плавки, конструкции кислородной фурмы и устройств для подачи газов в конвертерную ванну снизу.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-1: способностью к анализу и синтезу |  |  |
| Знать | Понятия анализа и синтеза применительно к металлургическому направлению, в частности к вопросам производства стали в кислородных конвертерах. Основные реакции, протекающие в кислородном конвертере при выплавке стали. Особенности работы современных конвертеров и технологий сталеплавильного производства. Инновационные технологии в конвертерном производстве. | Перечень теоретических вопросов к зачету с оценкой: - Современное состояние конвертерного производства стали. - Основные элементы конструкции кислородного конвертера. - Общая характеристика рабочего пространства конвертера. - Особенности футеровки рабочего пространства конвертеров. - Виды работ по восстановлению рабочего слоя футеровки. - Продолжительность кампании работы конвертеров и факторы ее определяющие. - Классификация современных способов плавки стали в конвертерах. - Виды газов окислителей для продувки металла в конвертерах и способы ввода их в конвертерную ванну. - Закономерности движения газа по каналам переменного сечения. - Основные параметры кислородного дутья: чистота, давление, интенсивность продувки, скорость истечения, плотность. - Особенности применения цилиндрических и конических сопел для подачи дутья в конвертер. - Структура реакционной зоны при продувке металла сверху. - Комбинированная продувка конвертерной ванны: назначение и реагенты. - Структура реакционной зоны при продувке металла снизу. - Общая характеристика сопла Лаваля и принцип его работы. - Структура конвертерной ванны после заливки жидкого чугуна. - Выход жидкого металла в кислородном конвертере и определяющие его факторы. - Основные процессы в первичной реакционной зоне. - Характер взаимодействия дутья с металлом в первичной реакционной зоне. - Основные элементы конструкции фурм для подачи дутья сверху. - Дутьевые устройства при продувке металла снизу. - Основные процессы во вторичной реакционной зоне. - Роль оксидов железа в окислительных процессах реакционной зоны. - Образование шлако-металлической эмульсии в полости конвертера и изменение ее уровня во время продувки. - Роль корольков металла в окислительных процессах. - Основные задачи окислительного рафинирования в конвертерах и методы их решения. - Особенности технологии передела низкомарганцовистых чугунов. - Особенности технологии передела фосфористых чугунов. - Особенности технологии передела ванадийсодержащих чугунов. - Окисление железа во время продувки металла в конвертере. - Особенности окисления углерода в кислородном конвертере. - Порядок ввода неметаллических материалов в конвертер. - Конвертерный газ: состав, температура, запыленность, организация его отвода и очистки. - Характер окисления кремния и марганца в кислородном конвертере. - Шлаковый режим классической технологии кислородно- конвертерной плавки. - Поведение фосфора во время продувки в кислородном конвертере. - Дутьевой режим классической технологии кислородно- конвертерной плавки. - Возможности проведения десульфурации металла в кислородном конвертере. - Изменение средней температуры металла по ходу продувки. Охлаждающее воздействие присадок. - Структура конвертерной ванны в период максимальных скоростей окисления углерода. - Характеристика жидкого чугуна как основного материала классической технологии кислородно- конвертерной плавки. - Металлический лом: назначение и свойства. - Соотношение между чугуном и ломом в шихте кислородных конвертеров и факторы, его определяющие. - Основные операции классической технологии выплавки стали в кислородном конвертере: сущность, последовательность и продолжительность их проведения. - Тепловое состояние конвертерной ванны перед продувкой. - Динамика состава шлака по ходу продувки в конвертере с верхней подачей дутья. - Плавиковый шпат: назначение, состав и свойства. - Работа сопла Лаваля в расчетном режиме. - Формирование реакционной зоны в конвертерной ванне. - Известь: назначение, состав и свойства. - Строение реакционной зоны при продувке сбоку. - Значение шлакообразования и его связь с дутьевым режимом плавки. - Механизм растворения извести в шлаке. - Основные требования к извести. - Показатели шлакообразования и их изменения по ходу продувки. - Основы расчета размеров реакционной зоны. - Особенности применения топлива в конвертерах. |
| Уметь | Давать характеристику основным процессам, протекающим в кислородном конвертере при выплавке стали. Выделять главные и второстепенные элементы металлургического процесса на основе их анализа. Обобщать различные вариации кислородно-конвертерного процесса на основе их синтеза. | Практические задания: Дать характеристику процессу производства стали в кислородном конвертере: - дать характеристику процессу осмотра и заправки футеровки; - дать характеристику процессу завалки лома; - дать характеристику процессу заливки чугуна; - дать характеристику процессу продувки и т.д. |
| Владеть | Способностью выполнять расчеты по конвертерному производству на основе анализа и синтеза. Навыками выполнения шихтовки для реальных условий металлургического производства. | Примеры заданий на решение задач из профессиональной области: Задача 1. Определить расход технически чистого кислорода на продувку металлошихты, состоящей из 100 т лома и 300 т жидкого чугуна, имеющего химический состав близкий к средним значениям состава чугунов ПАО «ММК», при выплавке в конвертере автокузовной стали типа 08Ю. Задача 2. Сколько извести, содержащей 90 % СаО, можно получить из 500 т известняка, если в нем содержится 95 % CaCO3 ? Задача 3. Определить состав намертво обожженного доломита Саткинского месторождения, содержащего 30,66 % СаО; 21,73 % MgO; 0,2 % Si02; 0,25 % А12Оз; 0,43 % Fe2O3; 0,01 % Mn304; 46,72 % п.п.п. (потери при прокаливании). Задача 4. Сколько извести, содержащей 85 % СаО, можно получить из 1000 т известняка Агаповского месторождения ? Известняк Агаповского месторождения содержит 52,77 % СаО; 3,2 % MgO; 0,8 % SiO2; 0,1 % S и 43,13 % п.п.п. (потери при прокаливании). Задача 5. Определить выход и состав извести, полученной из известняка Тургоякского месторождения, если в ней после обжига осталось 5 % п.п.п. Известняк Тургоякского месторождения содержит 54,3 % СаО; 0,4 % MgO; 1,0 % SiO2; 0,27 % Fe2O3; 0,08 % P; 0,1 % S и 43,85 % п.п.п. (потери при прокаливании). |
| ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы |  |  |
| Знать | основные методы исследований, используемые при выплавке стали в кислородных конвертерах | Перечень теоретических вопросов к зачету: Методы исследований конвертерных процессов: - лабораторные; - полупромышленные; - промышленные |
| Уметь | выбирать методы испытаний; анализировать и обрабатывать результаты исследований и измерений | Практические задания: Описать методы определения показателей конвертерной плавки: - расчетный (метод математического моделирования); - метод физического моделирования. |
| Владеть | практическими навыками проведения испытаний по определению основных значимых параметров конвертерной плавки и применения методов повышения эффективности сталеплавильных процессов | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания: Продемонстрировать навыки в определении основных показателей конвертерной плавки, предложить мероприятия по повышению выхода годного металла в кислородно-конвертерной плавке |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Выплавка стали в конвертерах» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Показатели и критерии оценивания курсовой работы:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – работа выполненав соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – работа выполненав соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты проекта обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Основы металлургического производства : учебник / В.А. Бигеев, К.Н. Вдовин, В.М. Колокольцев, В.М. Салганик. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 616 с. — ISBN 978-5-8114-2486-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/90165. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

- Ивлев, С.А. Металлургические технологии. Металлургия чёрных металлов : учебное пособие / С.А. Ивлев, М.П. Клюев. — Москва : МИСИС, 2017. — 45 с. — ISBN 978-5-906846-57-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108106 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Безбородов, Ю. Н. Маркировка сталей и сплавов: Учебное пособие / Безбородов Ю.Н., Галиахметов Р.Н., Чалкин И.А. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 130 с.: ISBN 978-5-7638-3406-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967378

- Специальные стали и сплавы: Учебное пособие / Ковалева А.А., Лопатина Е.С., Аникина В.И. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 232 с.:  ISBN 978-5-7638-3470-3 - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967770

- Марченко, Н.В. Металлургическое сырье : учеб. пособие / Н.В. Марченко, О.Н. Ковтун. - Красноярск ; Сиб. федер. ун-т, 2017. - 222 с. - ISBN 978-5-7638-3658-5. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1031871

Периодическая печать (журналы):

1. Научно-технический и научно-производственный журнал "Известия Высших Учебных Заведений. Черная Металлургия". – URL: https://fermet.misis.ru/jour/index

2. Научно-технический и производственный журнал «Металлург». – URL: http://www.metallurgizdat.com/index.php

3. Научно-технический, производственный и учебно-методический журнал «Производство проката». – URL: http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=7

4. Научно-технический и производственный журнал «Чёрная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации». – URL: https://chermetinfo.elpub.ru/jour

5. Научный журнал «Чёрные металлы». – URL: https://www.rudmet.ru/catalog/journals/5/

6. Journal of Chemical technology and metallurgy (журнал химической технологии и металлургии). – URL: https://dl.uctm.edu/journal/web/home

7. Научный журнал «Вестник МГТУ им. Г.И. Носова». – URL: http://vestnik.magtu.ru/

8. Специализированный научно-технический журнал «Литейное производство. – URL: http://www.foundrymag.ru/

9. Научно-технический журнал «Литейщик России». – URL: http://www.ruscastings.ru/work/396/6988

10. Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Металловедение и термическая обработка металлов». – URL: http://mitom.folium.ru/

11. Ежемесячный рецензируемый производственный, научно-технический и учебно-методический журнал "Технология металлов". – URL: http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=8

12. Журнал «Теория и технология металлургического производства». – URL: http://ttmp.magtu.ru/ru/

в) Методические указания:

Колесников Ю.А. Примеры решения задач по технологии выплавки стали: Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине «Выплавка стали» для студентов специальности 22.03.02 Магнитогорск: ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2016. 32 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 Д-593-16 от 20.05.2016 | 11.10.2021 27.07.2018 20.05.2017 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | Бессрочно |
| FAR Manager | свободно | Бессрочно |

д)Интернет-ресурсы

– Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – URL:  https://elibrary.ru/project_risc.asp.

– Поисковая система Академия Google (GoogleScholar) – URL: https://scholar.google.ru/.

– Информационная система – Единое окно доступа к информационным системам – URL: http:window.edu.ru/.

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности». – Режим доступа: https://www1.fips.ru/

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа | Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные средства хранения, передачи и представления учебной информации. Специализированная мебель |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий | Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные средства хранения, передачи и представления учебной информации. Специализированная мебель |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий | Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные средства хранения, передачи и представления учебной информации. Специализированная мебель. |
| Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Компьютерная техника с пакетом MS Office, с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Специализированная мебель |
| Помещение для самостоятельной работы | Компьютерная техника с пакетом MS Office, с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Специализированная мебель |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Специализированная мебель: стеллажи для хранения учебного оборудования. Инструменты для ремонта учебного оборудования. Шкафы для хранения учебно-методической документации и материалов |