1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Конструкционные и эксплуатационные материалы» являются: формирование у студентов предусмотренной требованиями ГОС профессиональной подготовленности, необходимой инженеру по специальности «23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства» для плодотворного выполнения всех видов профессиональной деятельности: проектно-конструкторской; производственно-технологической; организационно-управленческой; научно- исследовательской; по ремонту и техническому обслуживанию.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина «Конструкционные и эксплуатационные материалы» входит в профессиональный цикл, вариативную часть, обязательных дисциплин образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения предшествующих ей дисциплин:

Математика: аналитическая геометрия и линейная алгебра; дифференциальное и интегральное исчисления; векторный анализ; дифференциальные уравнения; численные методы; элементы функционального анализа.

Физика: силы в механике, кристаллические и аморфные твердые тела, физика атомного ядра шкального курса.

Химия: строение вещества, химия металлических и неметаллических элементов школьного курса.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате прохождения предшествующих ей практик:

учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при изучении дисциплин: Детали машин и основы конструирования, Строительная механика и металлические конструкции подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин, Технология производства подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования, Грузоподъемные машины и оборудование, Строительные и дорожные машины и оборудование, Машины и оборудование непрерывного транспорта, Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования, Энергетические установки подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования, Основы функционирования гидропривода, Специальные машины для механизации работ в металлургическом производстве, Монтаж ПТМ и оборудования и прохождении производственной - практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики, сдаче государственного экзамена и защите ВКР.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Конструкционные и эксплуатационные материалы» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки |  |
| Знать | - основные критерии оценки конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне освоения материала, представленного на аудиторных занятиях; - критерии оценки конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне освоения материала, представленного на аудиторных занятиях с дополнительным использованием основной и дополнительной литературы; - критерии оценки конструкционных и эксплуатационных материалов путем использования возможностей информационной среды. |
| Уметь | - формулировать типовые цели и задачи исследования конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне материала, представленного на аудиторных занятиях; - формулировать нетипичные цели и задачи исследования конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне материала, представленного на аудиторных занятиях с самостоятельным использованием основной и дополнительной литературы, а также путем использования возможностей информационной среды. |
| Владеть | - типовыми методами оценки конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне материала, представленного на аудиторных занятиях. - методами оценки конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне материала, представленного на аудиторных занятиях с самостоятельным использованием основной и дополнительной литературы, а также путем использования возможностей информационной среды. |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 14.9 акад. часов:

–	аудиторная – 12 акад. часов;

–	внеаудиторная – 2.9 акад. часов

–	самостоятельная работа – 84.4 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Раздел «Конструкционные материалы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Тема «Введение. Общие сведения о материалах» | 3 | 1 |  |  | 10 | Подготовка к защите практической работы «Выбор температуры закалки стали» | Защита практической работы «Выбор температуры закалки стали» | ОПК-1 - зув |
| 1.2. Тема «Механические свойства металлов и сплавов» | 3 |  | 1 |  | 10 | Подготовка к защите лабораторной работы «Испытание на ударную вязкость» | Защита лабораторной работы «Испытание на ударную вязкость» | ОПК-1 - зув |
| 1.3. Тема «Атомно-кристаллическое строение металлов» | 3 | 1 | 1/1И | 1 | 10 | Подготовка к защите практической работы «Влияние температуры отпуска на структуру и твердость стали» | Защита практической работы «Влияние температуры отпуска на структуру и твердость стали» | ОПК-1 - зув |
| 1.4. Тема «Химико-термическая обработка стали» | 3 |  | 1 | 1/1И | 10 | Подготовка к защите лабораторной работы «Испытания металлов на твердость способами Бриннеля и Роквелла» | Защита лабораторной работы «Испытания металлов на твердость способами Бриннеля и Роквелла» | ОПК-1 - зув |
| 1.5 Тема «Конструкционные металлы и сплавы» | 3 | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 3 | 3/1И | 2/1И | 50 |  |  |  |
| 2. Раздел «Эксплуатационные материалы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Тема «Горюче-смазочные материалы» | 3 |  | 1/1И | 1 | 12 | Подготовка к защите практической работы «Выбор температуры закалки стали» | Защита практической работы «Выбор температуры закалки стали» | ОПК-1 - зув |
| 2.2. Тема «Рабочие жидкости гидроприводов» | 3 |  |  | 1/1И | 12 | Подготовка к защите лабораторной работы «Испытание на ударную вязкость» | Защита лабораторной работы «Испытание на ударную вязкость» | ОПК-1 - зув |
| 2.3. Тема «Защитно-отделочные материалы» | 3 | 1 |  |  | 10.4 |  |  | ОПК-1 - зув |
| Итого по разделу |  | 1 | 1/1И | 2/1И | 34.4 |  |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 4 | 4/2И | 4/2И | 84.4 |  | Промежуточная аттестация (экзамен) |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Конструкционные и эксплуатационные материалы» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений в учебной дисциплине «Конструкционные и эксплуатационные материалы» происходит с использованием мультимедийного оборудования

Практические занятия проходят в традиционной форме и в форме проблемных семинаров. На проблемных семинарах обсуждение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы. В ходе проведения практических занятий выполняется решение практических задач, изучаются структура и свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, методы их термической, химико-термической и механической обработки, проводятся семинары, предусматривающие обсуждение и решение инженерных задач и упражнений по выбору и применению конструкционных и эксплуатационных материалов.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при подготовке к итоговой аттестации, которая осуществляется в форме защиты контрольных и практических работ.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Кузьмин, Ю.А. Конструкционные и защитно-отделочные материалы в автомобилестроении: Учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 186 с. 2. Конструкционные стали и сплавы / Воробьева Г.А., Складнова Е.Е., Ерофеев В.К. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 440 с.: 60x90 1/16 ISBN - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/563296 3. Копцева, Н. В. Материаловедение. Часть 1 : практикум / Н. В. Копцева, Ю. Ю. Ефимова, Н. Н. Ильина ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - URL : https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3966.pdf&show=dcatalogues/1/1532467/3966.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 4. Корнеев, С. А. Материаловедение : практикум / С. А. Корнеев, Е. П. Кашапова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3711.pdf&show=dcatalogues/1/1527645/3711.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1. Материаловедение: Учебник для вузов / Под ред. Арзамасова Б.Н., Мухина Г.Г. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 648 с. 2. Материаловедение. Арзамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухин Г.Г. и др. –

| М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003 г. – 135 с. 3. Материаловедение и технология металлов: Учеб. Для студентов машиностроит. спец. вузов /Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. Под ред. Г.П. Фетисова. – М.: Высш. Шк., 2001. – 638 с.: ил. 4. Ульянина И.Ю. Материаловедение в схемах – конспектах: Учеб. пособие. – М., 2002. – 124 с. 5. Шубин И.Г. Каюков А.С. Материаловедение: Курс лекций. – Магнитогорск: МГТУ, 2006 – 194 с. 6. Шубин И.Г. Каюков А.С. Технология металлов: Курс лекций. – Магнитогорск: МГТУ, 2006 – 154 с. 7. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: Учебник для ВТУЗов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.: ил. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |
| 1. Испытание на ударную вязкость: Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплинам «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» и «Материаловедение и технология материалов» /Составитель: В.Г. Мустафина – Магнитогорск: МГТУ, 2009. – 13 с. 2. Выбор температуры нагрева и охлаждающей среды при закалке стали: Метод. указ. / Мустафина В.Г., Шубин И.Г., Шубина М.В. – Магнитогорск: МГТУ, 2011. – 8 с. 3. Металлографический микроскоп: Метод. указ. / Мустафина В.Г. – Магнитогорск: МГТУ, 2011. – 12 с. 4. Микроструктура и свойства чугуна: Метод. указ. / Пыхтунова С.В. – Магнитогорск: МГТУ, 2011. – 17 с. 5. Измерение твердости: Метод. указ. / Мустафина В.Г., Шубин И.Г., Шубина М.В. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 19 с. 6. Железоуглеродистые сплавы: Метод. указ. / Копцева Н.В., Емелюшин А.Н., Пет-роченко Е.В., Ефимова Ю.Ю. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 42 с. 7. Изучение микроструктуры стали и чугуна в неравновесном состоянии: Метод. указ. / Копцева Н.В., Ефимова Ю.Ю., Чукин В.В. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. – 12 с. |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | Электронные плакаты по дисциплине "Материаловедение" | К-278-11 от 15.07.2011 | бессрочно |  |

|  | Электронные плакаты по дисциплине "Технология конструкционных материалов" | К-278-11 от 15.07.2011 | бессрочно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электронные плакаты по курсу "Технология конструкционных материалов" | К-227-12 от 11.09.2012 | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |
| 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: |  |  |  |  |

В соответствии с учебным планом по дисциплине предусмотрены следующие виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации, экзамен. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: - мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Учебные аудитории для проведения занятий для проведения практических занятий: - мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации; - доска, мультимедийный проектор, экран. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации; - доска, мультимедийный проектор, экран. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: - персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в интернет и с доступом в электронную образовательную среду университета. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: - стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации. установки:  машина разрывная;  Л.Р. по определению напряжений в грузоподъемном крюке;  подъемная лебедка;  тельфер электрический;  пневматическое захватное устройство;  пневматический манипулятор;  тренажер башенного крана;  демонстрационные элементы ГПМ.

Приложение 1

По дисциплине «Конструкционные и эксплуатационные материалы» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде решения задач и выполнения упражнений, которые определяет преподаватель для студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала; подготовки доклада (реферата); выполнения домашних заданий.

Перечень вопросов для подготовки к семинарским занятиям

Раздел 1 «Конструкционные материалы».

Тема 1.1 «Общие сведения о материалах».

- Исторические аспекты появления и развития конструкционных и эксплуатационных материалов.

- Свойства и области применения металлов и металлических сплавов.

- Конструкционные стали. Углеродистые и легированные стали.

- Конструкционные чугуны. Серый, высокопрочный и ковкий чугуны.

- Сплавы цветных металлов.

- Керамические и композитные конструкционные материалы.

- Горюче-смазочные материалы.

- Резинотехнические изделия.

- Защитно-отделочные материалы.

Тема 1.2 «Механические свойства металлов и сплавов».

- Прочностные, упругие и пластические свойства. Диаграмма напряжения-относительная деформация.

- Твердость. Методы измерения твердости.

- Ударная вязкость. Способы определения ударной вязкости.

Тема 1.3 «Атомно-кристаллическое строение металлов».

- Дефекты кристаллического строения материалов.

- Способы упрочнения металлов.

- Виды металлических сплавов. Диаграммы состояния металлических сплавов.

- Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовые и структурные составляющие сплавов железа.

Тема 1.4 «Термическая и химико-термическая обработка стали».

- Виды термической обработки стали.

- Отжиг и нормализация.

- Закалка и отпуск стали.

- Виды химико-термической обработки стали.

- Цементация.

- Азотирование.

- Цианирование.

Тема 1.5 «Конструкционные металлы и сплавы».

- Углеродистые стали.

- Легированные стали.

- Специальные стали.

- Конструкционные чугуны.

- Антифрикционные сплавы.

Раздел 2 «Эксплуатационные материалы».

Тема 2.1 «Горюче-смазочные материалы».

- Химмотология как наука.

- Бензин. Свойства. Показатели качества. Октановое число.

- Дизельное топливо. Свойства. Показатели качества. Цетановое число.

- Другие виды топлива.

- Моторные и трансмиссионные масла. Минеральные и синтетические масла.

- Пластические смазки.

Тема 2.2 «Рабочие жидкости гидроприводов».

- Классификация гидравлических жидкостей.

- Требования к рабочим жидкостям гидроприводов.

- Диаграмма зависимости вязкости от температуры. Индекс вязкости.

- Правила подбора гидравлической жидкости для заданных условий эксплуатации гидросистемы.

Тема 2.3 «Защитно-отделочные материалы»

- Виды защитно-отделочных материалов и их назначение.

- Металлические покрытия. Оцинкование. Хромирование.

- Полимерные покрытия.

- Лакокрасочные покрытия.

Темы докладов по дисциплине

- Общая характеристика металлов.

- Атомно-кристаллическое строение металлов.

- Основные типы кристаллических решеток в металлах и их характеристики.

- Дефекты кристаллической решетки металлов.

- Диффузионные процессы в металле.

- Механизм процесса кристаллизации.

- Первичная кристаллизация металлов.

- Строение металлического слитка.

- Полиморфные превращения.

- Виды напряжений.

- Упругая и пластическая деформация металлов.

- Сверхпластичность металлов и сплавов.

- Разрушение металлов.

- Наклеп.

- Возврат и полигонизация.

- Рекристаллизация. Порог рекристаллизации.

- Холодная и горячая деформации.

- Рекристаллизационный отжиг.

- Общая характеристика механических свойств.

- Механические свойства, определяемые при статических и динамических испытаниях.

- Твердость металлов.

- Механические свойства при переменных нагрузках.

- Изнашивание металлов.

- Железо и его сплавы.

- Диаграмма состояние железо-углерод.

- Чугун.

- Углеродистые стали.

- Легирующие элементы в стали.

- Типы конструкционных сталей и сплавов.

- Фазовые превращения при нагреве сплавов.

- Диаграмма изотермического превращения аустенита.

- Перлитное, мартенситное и промежуточное превращения.

- Отжиг, закалка и отпуск стали.

- Термомеханическая обработка стали.

- Виды химико-термической обработки стали.

- Пластические массы.

- Классификация пластмасс.

- Технологические свойства пластмасс.

- Состав, маркировка и область применения пластмасс.

- Пенопласты.

- Электротехнические материалы.

- Резины.

Контрольная работа

Задание №1 «Определение режимов термической обработки»

- Определить температурный режим полного отжига для заданной марки стали.

- Определить температурные режимы закалки и высокого отпуска для заданной марки стали. Выбрать закалочную среду (вода, масло, воздух).

Задание №2 «Расчет параметров топлива для двигателей внутреннего сгорания»

- Определить минимальное значение октанового числа бензина для заданных параметров двигателя.

- Определить минимальное значение цетанового числа дизельного топлива для заданных параметров двигателя.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Механические свойства металлов и сплавов | самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы, периодических изданий | 2 | Краткое сообщение в группе при индивидуальном и групповом собеседовании |
| 2.Формирование структуры сплавов при кристаллизации | самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы, периодических изданий | 2 | Краткое сообщение в группе при индивидуальном и групповом собеседовании |
| 3. Пластическая деформация металлов | самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы, периодических изданий. | 2 | Краткое сообщение в группе при индивидуальном и групповом собеседовании. |
| ### 4. Теория и технология термической обработки стали | самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы, периодических изданий. | 2 | Краткое сообщение в группе при индивидуальном и групповом собеседовании |
| ### 5. Инструментальные стали: классификация, назначение область применения | самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы, периодических изданий | 1 | Краткое сообщение в группе при индивидуальном и групповом собеседовании |
| Итого по дисциплине |  | 9 | Экзамен |

Методические указания по выполнению индивидуальных домашних заданий представлены на образовательном портале МГТУ: newlms.magtu.ru

# Приложение 2

# Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1: способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |  |  |
| Знать | - основные критерии оценки конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне освоения материала, представленного на аудиторных занятиях; - критерии оценки конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне освоения материала, представленного на аудиторных занятиях с дополнительным использованием основной и дополнительной литературы; критерии оценки конструкционных и эксплуатационных материалов путем использования возможностей информационной среды. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: 1. Общая характеристика металлов. 2. Атомно-кристаллическое строение металлов. 3. Основные типы кристаллических решеток в металлах и их характеристики. 4. Дефекты кристаллической решетки металлов. 5. Диффузионные процессы в металле. 6. Механизм процесса кристаллизации. 7. Первичная кристаллизация металлов. 8. Строение металлического слитка. 9. Полиморфные превращения. 10. Виды напряжений. 11. Упругая и пластическая деформация металлов. 12. Сверхпластичность металлов и сплавов. 13. Разрушение металлов. 14. Наклеп. 15. Возврат и полигонизация. 16. Рекристаллизация. Порог рекристаллизации. 17. Холодная и горячая деформации. 18. Рекристаллизационный отжиг. 19. Общая характеристика механических свойств. 20. Механические свойства, определяемые при статических и динамических испытаниях. 21. Твердость металлов. |
| Уметь | - формулировать типовые цели и задачи исследования конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне материала, представленного на аудиторных занятиях; - формулировать нетипичные цели и задачи исследования конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне материала, представленного на аудиторных занятиях с самостоятельным использованием основной и дополнительной литературы, а также путем использования возможностей информационной среды. | Примерные практические задания для экзамена: 1 «Определение режимов термической обработки» Определить температурный режим полного отжига для заданной марки стали. Определить температурные режимы закалки и высокого отпуска для заданной марки стали. Выбрать закалочную среду (вода, масло, воздух). 2 «Расчет параметров топлива для двигателей внутреннего сгорания» Определить минимальное значение октанового числа бензина для заданных параметров двигателя. Определить минимальное значение цетанового числа дизельного топлива для заданных параметров двигателя. |
| Владеть | - типовыми методами оценки конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне материала, представленного на аудиторных занятиях. методами оценки конструкционных и эксплуатационных материалов на уровне материала, представленного на аудиторных занятиях с самостоятельным использованием основной и дополнительной литературы, а также путем использования возможностей информационной среды. | Примерный перечень тем докладов по дисциплине: 1. Механические свойства при переменных нагрузках. 2. Изнашивание металлов. 3. Железо и его сплавы. 4. Диаграмма состояние железо-углерод. 5. Чугун. 6. Углеродистые стали. 7. Легирующие элементы в стали. 8. Типы конструкционных сталей и сплавов. 9. Фазовые превращения при нагреве сплавов. 10. Диаграмма изотермического превращения аустенита. 11. Перлитное, мартенситное и промежуточное превращения. 12. Отжиг, закалка и отпуск стали. 13. Термомеханическая обработка стали. 14. Виды химико-термической обработки стали. 15. Пластические массы. 16. Классификация пластмасс. 17. Технологические свойства пластмасс. 18. Состав, маркировка и область применения пластмасс. 19. Пенопласты. 20. Электротехнические материалы. 21. Резины. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Конструкционные и эксплуатационные материалы» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.