# 1 Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Машиностроительные материалы» является получение знаний по свойствам современных инструментальных материалов, областях их применения для лезвийного, шлифовального и деформирующего инструмента.

# 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра

Дисциплина «Машиностроительные материалы»  входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в изучения дисциплин: Культурология и межкультурное взаимодействие; Информатика; Иностранный язык; Философия; Экономика; Правоведение; Безопасность жизнедеятельности; Математика; Физика; Сопротивление материалов.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы  для изучения  таких дисциплин, как: Теория резания материалов ; Физико-химическая размерная обработка материалов Технологическая оснастка;

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Машиностроительные материалы» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-1 способность применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий. |  |
| знать | Основные процессы и операции формообразования изделий машиностроения. Схемы обработки, оборудование, инструмент и технологическую оснастку, используемые при выполнении различных операций. Современные инновационные процессы формообразования |
| уметь | Выбирать схемы, оборудование, инструменты, технологическую оснастку. Назначать режимы обработки для основных процессов и операций формообразования. Выполнять расчеты по режимам резания |
| владеть | Навыками применения типовых процессов, операций для формообразования деталей машин, а также основными методами решения различных задач |
| ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий |  |
| знать | Методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий |
| уметь | Использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий |
| владеть | Навыками использования методов стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов, стандартных методов их проектирования, прогрессивных методов эксплуатации изделий |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 29,8 акад. часа:

–	аудиторная – 26 акад. часов;

–	внеаудиторная – 3,8 акад. часа;

–	самостоятельная работа – 141,5 акад. часа;

–	подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Классификация инструментальных материалов. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам. Высококачественные углеродистые и легированные инструментальные стали. Быстрорежущие стали. Быстрорежущие стали, получаемые методом порошковой металлургии. | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию. Выполнение практических работ (решение задач, письменных работ и т.п.), предусмотренных рабочей программой дисциплины | Устный опрос. Лабораторные и практические работы | ПК-1 (зув), ПК-2 (зув) |
| 2. Мелкозернистые вольфрамовые и безвольфрамовые металлокерамические твердые сплавы. Минералокерамические твердые сплавы. Композиты. Применение и прогрессивные технологии нанесения износостойких покрытий. | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию. Выполнение практических работ (решение задач, письменных работ и т.п.), предусмотренных рабочей программой дисциплины | Устный опрос. Лабораторные и практические работы | ПК-1 (зув), ПК-2 (зув) |
| 3. Абразивные материалы. Классификация абразивных материалов. Естественные и искусственные абразивные материалы. | 3 | 2 | 1 |  | 16 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию. Выполнение практических работ (решение задач, письменных работ и т.п.), предусмотренных рабочей программой дисциплины | Устный опрос. Лабораторные и работы | ПК-1 (зув), ПК-2 (зув) |
| 4. Электрокорунд и его модификации. Карбид кремния и его разновидности. Карбид бора. | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 15 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | Устный опрос. Лабораторные и практические работы | ПК-1 (зув), ПК-2 (зув) |
| 5. Кубический нитрид бора. Современные технологии производства кубического нитрида бора. | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 15 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию. | Устный опрос. Лабораторные и практические работы | ПК-1 (зув), ПК-2 (зув) |
| 6. Алмаз. Применение природного алмаза. применение синтетического алмаза. | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 16 | Выполнение лабораторных и практических работ (решение задач, письменных работ и т.п.), предусмотренных рабочей программой дисциплины | Устный опрос. Лабораторные и практические работы | ПК-1 (зув), ПК-2 (зув) |
| 7. Современные достижения в области производства абразивных инструментов из сверхтвердых материалов (СТМ). Шлифовальный инструмент из СТМ. Связующие материалы. | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | Устный опрос. Лабораторные и практические работы | ПК-1 (зув), ПК-2 (зув) |
| 8. Пасты и суспензии из СТМ. Лезвийный инструмент из СТМ. Алмазный инструмент для правки абразивных шлифовальных кругов. | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 15,5 | Выполнение лабораторных и практических работ (решение задач, письменных работ и т.п.), предусмотренных рабочей программой дисциплины | Устный опрос. Лабораторные и практические работы | ПК-1 (зув), ПК-2 (зув) |
| 9. Применение металлокерамических твердых сплавов и СТМ для деформирующих инструментов. Наноматериалы в инструментальном производстве. | 3 |  | 1 |  | 15 | Контрольная работа. | Контрольная работа. | ПК-1 (зув), ПК-2 (зув) |
| Итого по курсу | 3 | 10 | 8/2И | 8/2И | 141,5 | Подготовка экзамену | Промежуточный контроль - экзамен |  |
| Итого по дисциплине | 3 | 10 | 8/2И | 8/2И | 141,5 | Подготовка экзамену | Итоговый контроль - экзамен |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

В ходе реализации видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании данной дисциплины используются:

- Традиционные образовательные технологии:

- обзорные лекции для ознакомления с современными методами проектирования режущих инструментов;

- информационные - для ознакомления со стандартами, справочной и периодической литературой по темам дисциплины.

2. Интерактивные технологии

- вариативный опрос;

- дискуссии;

- устный опрос;

- совместная работа в малых группах (подгруппах).

3. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – применяются для ознакомления со стандартами, чтения электронных учебников, справочной и  периодической литературы по темам дисциплины при выполнении самостоятельной работы.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Машиностроительные материалы» предусмотрено выполнение аудиторных самостоятельных работ обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение контрольных задач на практических и лабораторных занятиях.

Примерные контрольные работы:

Контрольная работа №1

Задание 1.

Описать назначение и последовательность проведения термической обработки. Определить температуру, среду охлаждения детали и твердость металла после термической обработке.

| № варианта | Марка стали | Вид термической обработке |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50ХН | Нормализация |
| 2 | 50ХФ | Нормализация |
| 3 | 50ХГС | Закалка с высоким отпуском |
| 4 | 60 | Закалка с высоким отпуском |
| 5 | 60 | Закалка со средним отпуском |
| 6 | 60 | Закалка с низким отпуском |
| 7 | У8 | Закалка |
| 8 | 30ХМ | Отжиг |
| 9 | 40ХФА | Отжиг |
| 10 | 50Г | Отжиг |
| 11 | 40Х | Отжиг |
| 12 | 50 | Нормализация |
| 13 | 38Х2МЮА | Закалка |
| 14 | 40Х | Высокий отпуск |
| 15 | 40Х | Нормализация |
| 16 | 40ХН | Нормализация |
| 17 | 50 | Закалка |
| 18 | 12Х13 | Отжиг |
| 19 | 50Г2 | Отжиг |
| 20 | У7 | Закалка со средним отпуском |
| 21 | У10 | Закалка со средним отпуском |
| 22 | У13 | Закалка, средний отпуск |
| 23 | 45 | Нормализация |
| 24 | 30ХМ | Закалка |
| 25 | 30 | Закалка со средним отпуском |

Задание 2.

Определить назначение, ориентировочный химический состав по ее маркировке. По справочникам уточнить химический состав стали и определить механические характеристики: временное сопротивление разрыву, физический предел текучести, твердость, относительное удлинение.

| № вар. | Марки стали |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст0 | 10 | 14Х2НМ3А | А12 | Р6М5 |
| 2 | Ст1 | 15 | 20ХН2М | А20 | 20ХГНТ |
| 3 | Ст2 | 20 | 38ХН3МА | А30 | 12Х4Н4А |
| 4 | Ст3 | 40 | 45ХН2МФА | А35 | 30ХГСН2А |
| 5 | Ст4 | 80 | 20ХН4ФА | А40Г | 38ХС |
| 6 | Ст5 | 45 | 38Х2МНА | ШХ15 | 8Х3 |
| 7 | Ст0 | 25 | 38ХЮ | ШХ15СГ | Х12Ф1 |
| 8 | Ст1 | 70 | 38ХН3МФА | 20Х | Х12М |
| 9 | Ст2 | 55 | 36Х2Н2МФА | 30Х | Х12 |
| 10 | Ст3 | 60 | 30ХН2МФА | 35Х | 5ХГН |
| 11 | Ст4 | 30 | 42Х2Н2МА | 40Х | 4ХС |
| 12 | Ст5 | 45 | 38Х2Н2МА | 45Х | 9Х |
| 13 | Ст6 | 50 | 20ХН2М | 50Х | У12 |
| 14 | Ст1 | 40Х | 14Х2Н3МА | 30ХМА | У13 |
| 15 | Ст2 | 30 | 20ХГНТР | 18ХГ | У10 |
| 16 | Ст3 | 60 | 15ХГН2ТА | 20ХГСА | У8Г |
| 17 | Ст4 | 25 | 30ХГСН2А | 45ХН3А | У9 |
| 18 | Ст5 | 40 | 30ХГС | 20ХН | У8 |
| 19 | Ст6 | 55 | 45Х | 15ХГН2ТА | У7А |
| 20 | Ст0 | 80 | 30ХН2МФА | 30ХМА | 38ХС |
| 21 | Ст1 | 85 | 35ХН2М | А40Г | Х12Ф1 |
| 22 | Ст2 | 10 | 20ХГСА | 45ХН2МФА | Р9 |
| 23 | Ст3 | 20 | Х12 | 14Х2НМ3А | 38ХЮ |
| 24 | Ст4 | 70 | 8Х3 | А40Г | 20ХГНТ |
| 25 | Ст5 | 50 | 14Х2Н3МА | 9Х | ШХ15СГ |

Задание 3

Определить химический состав и механические свойства (временное сопротивление разрыву, физический предел текучести, относительное удлинение, твердость) цветных сплавов и чугунов

| № вар. | Марка цветных сплавов и чугунов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АМц | Л90 | БрОФ8-0,3 | ЧХ28Д2 |
| 2 | АМг2 | Л85 | БрОФ7-0,2 | ЧХ28П |
| 3 | АМг3 | Л80 | БрОФ6,5-0,4 | ЧХ3Т |
| 4 | АМг5 | Л60 | БрОФ6-0,15 | ЧХ1 |
| 5 | АМг6 | Л70 | БрОФ4-0,25 | КЧ80-1,5 |
| 6 | АД31 | Л63 | БрОЦ4-3 | КЧ70-2 |
| 7 | АД33 | Л77А2 | БрОЦС4-4-4 | КЧ65-3 |
| 8 | Д1 | Л60А1Ж1 | БрА7 | КЧ60-3 |
| 9 | Д16 | ЛО90-1 | БрАМц9-2 | КЧ55-4 |
| 10 | АК4 | ЛО70-1 | БрАЖН10-4-4 | КЧ50-5 |
| 11 | АК6 | ЛС63-3 | БрБ2 | КЧ45-7 |
| 12 | АК8 | ЛК80-3 | БрБНТ1,9 | КЧ35 |
| 13 | В95 | ЛЦ16К4 | БрКН1-3 | КЧ33-8 |
| 14 | АЛ1 | ЛЦ30А3 | БрО3Ц12С5 | КЧ30-6 |
| 15 | АЛ2 | ЛК65-2 | БРО8Ц4 | СЧ35 |
| 16 | АЛ3 | ЛХМЦ59-1-1-1 | БрА9Мц2Л | СЧ30 |
| 17 | АЛ4 | ЛС60-2 | БрС30 | СЧ25 |
| 18 | АЛ5 | ЛО75-2 | БрОЦ4-3 | СЧ20 |
| 19 | АЛ6 | Л78 | БрОЦС4-4-4 | СЧ18 |
| 20 | АЛ7 | ЛК70-3 | БрА7 | СЧ15 |
| 21 | АЛ8 | ЛН70-5 | БрАМц9-2 | СЧ10 |
| 22 | АЛ9 | Л65 | БрАЖН10-4-4 | СЧ40 |
| 23 | Д14 | ЛН60-4 | БрОФ6,5-0,4 | КЧ38 |
| 24 | АК7 | Л80 | БрОФ6-0,15 | ВЧ33 |
| 25 | АМг7 | ЛАЖ65-2-1 | БрОФ4-0,25 | ВЧ25 |

Задание 4.

Определить химический состав, механические свойства и назначение резцов, изготовленных из данного инструментального материала.

| № варианта | Марка инструментального материала |
| --- | --- |
| 1 | Однокарбидный твердый сплав ВК3М |
| 2 | Однокарбидный твердый сплав ВК4 |
| 3 | Однокарбидный твердый сплав ВК6 |
| 4 | Однокарбидный твердый сплав ВК6М |
| 5 | Однокарбидный твердый сплав ВК8 |
| 6 | Однокарбидный твердый сплав ВК3 |
| 7 | Однокарбидный твердый сплав ВК15 |
| 8 | Двухкарбидный твердый сплав Т30К4 |
| 9 | Двухкарбидный твердый сплав Т15К6 |
| 10 | Двухкарбидный твердый сплав Т14К8 |
| 11 | Двухкарбидный твердый сплав Т5К10 |
| 12 | Трехкарбидный твердый сплав ТТ7К12 |
| 13 | Трехкарбидный твердый сплав ТТ8К6 |
| 14 | Трехкарбидный твердый сплав ТТ10К8Б |
| 15 | Однокарбидный твердый сплав ВК15ОМ |
| 16 | Двухкарбидный твердый сплав Т5К12 |
| 17 | Трехкарбидный твердый сплав ТТ20К9 |
| 18 | Однокарбидный твердый сплав ВК6ОМ |
| 19 | Однокарбидный твердый сплав ВК10М |
| 20 | Трехкарбидный твердый сплав |
| 21 | Однокарбидный твердый сплав ВК3ОМ |
| 22 | Двухкарбидный твердый сплав Т12К6 |
| 23 | Двухкарбидный твердый сплав Т20К4 |
| 24 | Трехкарбидный твердый сплав ТТ4К12 |
| 25 | Трехкарбидный твердый сплав ТТ14К6 |

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 способность применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий. |  |  |
| Знать | Основные процессы и операции формообразования изделий машиностроения. Схемы обработки, оборудование, инструмент и технологическую оснастку, используемые при выполнении различных операций. Современные инновационные процессы формообразования | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Какие виды производства машиностроительных материалов существуют? - Что относится к энергосберегающим машиностроительным материалам? - Какое оборудование используется для производства машиностроительных материалов? - Металлические сплавы - Классификация чугунов - Белые чугуны - Серые чугуны - Высокопрочные чугуны - Ковкий чугун - Передельный чугун - Классификация сталей - Алюминиевые сплавы - Медные сплавы - Титановые сплавы - Первичный и вторичный титан - Магниевые сплавы - Никелевые сплавы - Металлы и сплавы с особыми свойствами - Керамические и композиционные материалы - Дисперсно-упрочненные композиционные материалы - Дисперсно-упрочненные волокнистые композиционные материалы - Сплавы с постоянным модулем упругости - Металлы с памятью формы - Радиационно-стойкие материалы - Аморфные металлические сплавы - Слоистые композиционные материалы - Материалы со специальными магнитными свойствами - Наноструктурные материалы - Наноматериалы со специальными физическими свойствами - Термопластические пластмассы (термопласты) - Термореактивные пластмассы (реактопласты) - Структура полимерных, биологических и углеродных наноматериалов - Механические свойства наноматериалов - Основные методы получения наноматериалов - Полимерные материалы - Функциональные порошковые материалы - Конструкционные порошковые материалы - Антифрикционные порошковые материалы - Фрикционные порошковые материалы - Металлические и композиционные покрытия - Синтетические сверхтвердые материалы и покрытия - Многофункциональные покрытия |
| Уметь | Выбирать схемы, оборудование, инструменты, технологическую оснастку. Назначать режимы обработки для основных процессов и операций формообразования. Выполнять расчеты по режимам резания | Лабораторная работа №1 Определение свойств материалов Цель работы: Изучение методик и приобретение навыков определения твердости материалов. Задача: Проведение испытаний на образцах различных машиностроительных материалов и определение показателей их твердости заданными методами. Материальное обеспечение Оборудование: Твердомер Бринелля, твердомер Роквелла, отсчетный микроскоп, штангенциркуль. Материалы: образцы металлов с различной твердостью. Общие положения Под твердостью понимается свойство поверхностного слоя материала сопротивляться упругой и пластической деформации или разрушению при местных контактных воздействиях со стороны другого, более твердого и не получающего остаточной деформации тела (индентора) определенной формы и размеров. Определение твердости по методу Бринелля При стандартном (ГОСТ 9012-59) измерении твердости по Бринеллю стальной шарик диаметром D вдавливают в испытуемой образец под приложенной определенное время нагрузкой Р, после снятия нагрузки измеряют диаметр оставшегося на поверхности отпечатка (рис.1). Рис.1. Схема измерения твердости по методу Бринелля: Для измерения твердости по методу Бринелля используют специальные приборы типа ТШ, принципиальная схема которого приведена на рис.2. Порядок выполнения работы 1. По данному методическому пособию изучается методика определения твердости и производится знакомство с используемым оборудованием. 2. По материалу образца согласно ГОСТ 9012-59 из табл.1 выбирается диаметр шарика-индентора и коэффициент K (отношение нагрузки к квадрату диаметра шарика-индентора). 3. Производится проверка на минимальную толщину испытуемого образца (см.табл.3). При несоответствии меняются диаметр шарика и нагрузка. 4. Устанавливаются выбранные индентор и нагрузка. 5. Производится вдавливание шарика в испытуемый образец. 6. С помощью отсчетного микроскопа МПБ-2 определяется диаметр отпечатка. Определение твердости по методу Роквелла Рис.3. Схема измерения твердости по Роквеллу Порядок проведения работы 1. По данному методическому пособию изучается методика определения твердости и производится знакомство с используемым оборудованием. 2. По материалу образца с указанием ориентировочной твердости по Бринеллю из табл. выбирается шкала. 3. По табл. уточняется толщина образца. 4. Перед началом проведения измерений проверяется исправность оборудования. 5. Проводятся измерения твердости и результаты оформляются в виде табл. Рис.4. Схема прибора типа ТК для измерения твердости по Роквеллу: Требования к отчету 1. Отчет выполняется на листах белой бумаги форматом А4 (297´210 мм) с рамкой и соответствующими штампами. 2. В водной части указываются: цель работы, применяемое оборудование, краткие теоретические сведения по теме. 3. Приводятся сведения по выполнению указаний методики: обоснования выбора вида индентора, шкалы, нагрузки и т.д. 4. Приводятся результаты замеров в виде таблиц и краткие выводы. 5. Приводится список использованной литературы. |
| Владеть | Навыками применения типовых процессов, операций для формообразования деталей машин, а также основными методами решения различных задач | Примерное практическое задания для экзамена: - Методы разрушающего контроля - Методы неразрушающего контроля - Контроль средств технологического оснащения - Пассивный контроль |
| ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий |  |  |
| Знать | Методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Какие виды производства машиностроительных материалов существуют? - Что относится к энергосберегающим машиностроительным материалам? - Какое оборудование используется для производства машиностроительных материалов? - Металлические сплавы - Классификация чугунов - Белые чугуны - Серые чугуны - Высокопрочные чугуны - Ковкий чугун - Передельный чугун - Классификация сталей - Алюминиевые сплавы - Медные сплавы - Титановые сплавы - Первичный и вторичный титан - Магниевые сплавы - Никелевые сплавы - Металлы и сплавы с особыми свойствами - Керамические и композиционные материалы - Дисперсно-упрочненные композиционные материалы - Дисперсно-упрочненные волокнистые композиционные материалы - Сплавы с постоянным модулем упругости - Металлы с памятью формы - Радиационно-стойкие материалы - Аморфные металлические сплавы - Слоистые композиционные материалы - Материалы со специальными магнитными свойствами - Наноструктурные материалы - Наноматериалы со специальными физическими свойствами - Термопластические пластмассы (термопласты) - Термореактивные пластмассы (реактопласты) - Структура полимерных, биологических и углеродных наноматериалов - Механические свойства наноматериалов - Основные методы получения наноматериалов - Полимерные материалы - Функциональные порошковые материалы - Конструкционные порошковые материалы - Антифрикционные порошковые материалы - Фрикционные порошковые материалы - Металлические и композиционные покрытия - Синтетические сверхтвердые материалы и покрытия 84.Многофункциональные покрытия |
| Уметь | Использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий | Практическая работа № 1 Определение типа производства для данных условий. Цель работы: научиться определять тип производства машиностроительного предприятия расчетным и табличным способом. Задание: 1 Определить тип производства машиностроительного предприятия согласно выданного задания. 2 Сделать вывод. Методические указания Под типом производства понимают комплексную характеристику особенностей организации и технического уровня промышленного производства. На тип машиностроительного производства оказывают влияние следующие факторы: - уровень специализации; - масштаб производства; - сложность и устойчивость номенклатуры изделий; Выделяют три основные типа производства: - единичное; - серийное; - массовое. Единичное производство предусматривает штучный выпуск изделий разнообразной и непостоянной номенклатуры ограниченного потребления. Важнейшие особенности этого типа: - многономенклатурность выпускаемой продукции, зачастую неповторяющейся; - организация рабочих мест по технологической специализации; - отсутствие возможности закрепления постоянной номенклатуры деталей, узлов, агрегатов, сборочных и монтажных операций за рабочими; - использование универсального оборудования и технологической оснастки; - наличие большого объёма ручных сборочных и доводочных операций; - преимущественная численность высококвалифицированных рабочих -универсалов, занятых в производственном процессе; - большая длительность производственного цикла; - значительная величина незавершенного производства; - нецелесообразность автоматизации процессов контроля качества изделий; - относительно большие затраты живого труда. Серийное производство предусматривает одновременное изготовление изделий сериями широкой номенклатуры однородной продукции, выпуск которой продолжается в течении продолжительного времени. Под серией понимают выпуск ряда конструктивно - одинаковых изделий, запускаемых в производство партиями, одновременно или последовательно, непрерывно в течение планового периода. Важнейшие особенности этого типа: - постоянство относительно большой номенклатуры повторяющейся продукции, изготовляемой в значительных количествах; - специализация рабочих мест для выполнения нескольких операций, закрепленных за конкретным рабочим; - периодичность изделий сериями, обработка деталей партиями; - преобладание специального оборудования и специального оснащения; - наличие незначительного объёма ручных сборочных и доводочных операций; - преимущественная численность рабочих средней квалификации; - незначительная длительность производственного цикла; - автоматизация контроля качества изготовляемой продукции; - типизация техпроцессов и оснастки. Массовое производство характеризуется непрерывностью и относительно длительным периодом изготовления ограниченной номенклатуры однородной продукции в больших количествах. Массовое производство - высшая форма специализации производства, позволяющая сосредотачивать на предприятии выпуск одного или нескольких типоразмеров одноименных изделий. Важнейшие особенности этого типа: - строго установленный выпуск небольшой номенклатуры изделий в большом количестве; - специализация рабочих мест для выполнения, как правило, одной закреплённой операции; - расположение рабочих мест в порядке следования операций; - большой удельный вес специального и специализированного оборудования; высокий процент комплексно - механизированных и автоматизированных операций; - минимальное подготовительно - заключительное время на операции; - резкое сокращение ручных работ; - высокая степень загрузки рабочих мест; - применение труда рабочих невысокой квалификации, выполняющих закреплённую за каждым из них операцию; - меньшая длительность производственного цикла по сравнению с серийным; - централизация управления производством; - высокий уровень автоматизации контроля качества изделий; - широкое применение статистических методов управления производством. Определение типа производства Тип производства с организационной точки зрения характеризуется средним числом операций, выполняемых на одном рабочем месте. Тип производства определяется двумя способами: расчетным и табличным. Расчетный способ определения типа производства ( по расчетной зависимости) Принято считать, если: Кз = от 20 до 40 - производство мелкосерийное; Кз = от10 до 20 - производство среднесерийное; Кз = от 2до 10 - производство крупносерийное; Кз = 1 - массовое. Контрольные вопросы 1 Дать определение типа производства. 2 Какие типы производства характерны для машиностроительных предприятий? 3 Дать характеристику каждого типа производства и провести сравнительный анализ (по выбору). 4 Назовите два способа определения типа производства и укажите, какой из них наиболее точный. Обоснуйте своё высказывание. 5 Сформулируйте понятие коэффициента закрепления операции и объясните, для чего его рассчитывают? 6 Чему равен (ориентировочно численно) коэффициент закрепления операция для каждого типа производства. |
| Владеть | Навыками использования методов стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей материалов, стандартных методов их проектирования, прогрессивных методов эксплуатации изделий | Практические вопросы: - Методы разрушающего контроля - Методы неразрушающего контроля - Контроль средств технологического оснащения - Пассивный контроль Реферат выполняется на формате А4. В содержании перечислить основные методы контроля. Далее подробно описать один из указанных способов. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Машиностроительные материалы» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

При сдаче экзамена:

– на оценку «отлично» – обучающийся показывает высокий уровень сформированности компетенций ПК-1 и ПК-2, то есть должен показать высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» – обучающийся показывает средний уровень сформированности компетенций,  то есть должен показать знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» – обучающийся показывает пороговый уровень сформированности  компетенций, то есть  должен показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Зубарев, Ю. М. Инструменты из сверхтвердых материалов и их применение : учебное пособие / Ю. М. Зубарев, В. Г. Юрьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-3066-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106875 (дата обращения: 14.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Грубый, С. В. Оптимизация механической обработки : учебник / С. В. Грубый. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-3800-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116366 (дата обращения: 14.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

1. Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах [Текст] /Под ред. А.М.Дальского, А.Г.Косиловой, Р.К.Мещеряковой, А.Г.Суслова/ Москва «Машиностроение», 2001. -438 с.

.

в) Методические указания:

1. Н. Н., Огарков. Расчеты в прикладной механике процесса резания [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Н. Н. Огарков, Е. С. Шеметова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3439.pdf&show=dcatalogues/1/1514262/3439.pdf&view=true.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-767-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| Far Manager | свободно распространяемое | бессрочно |

Интернет-ресурсы:

1. Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – URL:https://elibrary.ru/project_risc.asp.

2. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL:https://scholar.google.ru/.

3. Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. – URL: http://window/edu.ru/.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лабораторный корпус с лабораторией сварки и лабораторией резания | Комплект печатных и электронных версий методических рекомендаций, учебное пособие, плакаты по темам. Лабораторное оборудование. |
| Учебная аудитория для проведения механических испытаний | 1. Машины универсальные испытательные на растяжение. 2. Мерительный инструмент. 3. Приборы для измерения твердости по методам Бринелля и Роквелла. 4. Микротвердомер. 5. Печи термические. |
| Учебная аудитория для проведения металлографических исследований | Микроскопы МИМ-6, МИМ-7 |
| Учебные аудитории для проведения индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска. |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, инструменты для ремонта лабораторного оборудования. |