1. Цели освоении дисциплины

Целями освоения дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов» является приобретение обучающимися теоретических знаний о факторах, определяющих свойства материалов, а также практических навыков контроля и прогнозирования свойств и поведения материалов в различных условиях их обработки и эксплуатации, необходимых для плодотворной проектно-конструкторской, организационно-управленческой,  экспертной, надзорной, инспекционно-аудиторской и научно-исследовательской деятельности.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.11 «Материаловедение и технология конструкционных материалов»  входит в вариативную часть блока 1.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения:

- дисциплин базовой части блока 1: Б1.Б.10 Физика; Б1.Б.11 Общая и неорганическая химия.

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также при изучении дисциплин «Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий», «Энергетика теплотехнологии», «Теплоэнергетические системы промышленных предприятий».

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины  «Материаловедение и технология конструкционных материалов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-2:способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования |  |
| Знать | - структуру и основные свойства технических материалов; - атомно-кристаллическое строение металлов; - фазово-структурный состав сплавов; - типовые диаграммы состояния; - свойства железа и сплавов на его основе; - методы обработки металлов (деформация, резание, термическая обработка металлических материалов); - новые металлические материалы. |
| Уметь: | - использовать знание материаловедения и технологий обработки материалов при решении профессиональных задач; - прогнозировать на основе информационного поиска конкурентную способность материалов и технологий. |
| Владеть: | - навыками использования методов структурного анализа и определения механических свойств материалов, техники проведения экспериментов и статистической обработки экспериментальных данных. |
| ПК-4: способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата |  |
| Знать | - закономерности структурообразования, - фазовые превращения в материалах и методы их исследования, - влияние структурных характеристик на свойства материалов. |
| Уметь | - проводить металлографический анализ сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов; |
| Владеть | - методами металлографического анализа, - методами обработки результатов контроля качества и определения характеристик материалов |
| ПК-8: готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования |  |
| Знать | - типовые методы контроля режимов работы технологического оборудования - методы исследования свойств материалов, - влияние структуры на свойства материалов. |
| Уметь | - анализировать данные механических испытаний сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов; |
| Владеть | - методами анализа структуры и свойств материалов, - методами и средствами контроля качества и определения характеристик материалов |

# 4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 55 акад. часов:

– аудиторная – 54 акад. часа;

– внеаудиторная – 1 акад. час;

– самостоятельная работа – 53 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Тема 1. Введение. Материаловедение. Классификация материалов. Основные свойства материалов. Связь между структурой и свойствами материалов. Методы исследования структуры. | 5 | 2 |  | 2 | 8 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы п. 6. | Собеседование | ОПК-2 зув ПК-4 зув ПК-8 зув |
| Тема 2. Атомно-кристаллическое строение металлов. Основные типы связей. Виды кристаллов. Кристаллическая решетка. Полиморфизм. Анизотропия. Дефекты кристаллического строения. Механизмы диффузии. | 5 | 4 |  | 4 | 11 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы п. 6.. Подготовка к семинарскому занятию. | Собеседование Семинарское занятие. | ОПК-2 зув ПК-4 зув ПК-8 зув |
| Тема 3. Кристаллизация расплавов Термодинамическое условия кристаллизации. Механизм кристаллизации металлов. Самопроизвольная и несамопроизвольная кристаллизация. Модифицирование. Дендритная кристаллизация. Строение слитка. Деформация металлов. Механические свойства. Упругая и пластическая деформация. Механизм деформации. Изменение структуры и свойств поликристаллического металла при деформации. Изменение структуры и свойств при нагреве деформированного металла. Испытания механических свойств. | 5 | 4 | 8/2и | 4/2и | 11 | Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям п. 6. Самостоятельная проработка материала по темам: Кристаллизация расплавов. Упругая и пластическая деформация. Механизм деформации. Изменение структуры и свойств поликристаллического металла при деформации. Изменение структуры и свойств при нагреве деформированного металла. Испытания механических свойств. | Защита лабораторной работы, устный опрос, контрольная работа РК-1 | ОПК-2 зув ПК-4 зув ПК-8 зув |
| Тема 4. Диаграммы состояния, типы структур материалов. Основные понятия теории сплавов. Диаграммы двойных систем. Железоуглеродистые сплавы. Формирование структуры сталей и чугунов в равновесном состоянии. Классификация, маркировка, свойства и применение легированных сталей. Формирование неравновесных структур. Фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах при нагреве и охлаждении. Конструкционные стали. Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с особыми физическими и химическими свойствами | 5 | 6 | 6/2и | 4/2и | 11 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы п. 6. Подготовка к практическому занятию | Защита лабораторной работы, устный опрос, контрольная работа | ОПК-2 зув ПК-4 зув ПК-8 зув |
| Тема 5. Маркировка, свойства и применение сплавов цветных металлов Алюминий и его сплавы. Медные сплавы. Сплавы титана. Неметаллические материалы. | 5 | 2 | 4/2и | 4/2и | 12 | Самостоятельная проработка материала по темам п. 6. | Защита лабораторной работы, устный опрос. РК-2 | ОПК-2 зув ПК-4 зув ПК-8 зув |
| Итого по дисциплине |  | 18 | 18/6и | 18/6и | 53 |  | Зачет |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов» применяются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Лекции проходят как в традиционной форме, так и в форме лекций-консультаций, где теоретический материал заранее выдается студентам для самостоятельного изучения, для подготовки вопросов лектору, таким образом, лекция проходит по типу вопросы-ответы-дискуссия. Лекции читаются с использованием мультимедийного оборудования, презентационных материалов.

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ и практических занятий, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме. При проведении лабораторных занятий используется метод контекстного обучения, который позволяет усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его применением.

При выполнении лабораторных работ используется технология коллективного взаимодействия. Занятия проводятся в виде лабораторного анализа и эксперимента, при этом студенты работают совместно с последующим групповым анализом полученных результатов. Например, структуру сплавов определяет каждый студент при изучении экспериментальных образцов, а анализ полученных результатов по единичным показателям, выполненных отдельными студентами, проводится групповым методом.

На практических занятиях студенты учатся решать задачи, связанные с выбором, перспективных и экономичных сталей и сплавов, наиболее прогрессивных технологий их термообработки, обеспечивающих уменьшение металлоемкости машин и сооружений, повышение долговечности и надежности, снижение энергетических и трудовых затрат.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Самостоятельная работа студентов стимулирует студентов к самостоятельной проработке тем, выполнения индивидуальных заданий, в процессе подготовки к контрольным работам и итоговой аттестации.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных материалов» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Задания для практических работ

- Измерить твердость образцов на приборе Роквелла.

- Измерить твердость образцов на приборе Бринеля.

- Описать структуру доэвтектоидной стали.

- Описать структуру заэвтектоидной стали.

- Рассмотреть структуры сплавов и найти белые чугуны.

- Рассмотреть структуры сплавов и найти серые чугуны.

- Расшифровать маркировки предложенных сталей.

- Сделать шлифы предложенных сплавов.

- Определить ударную вязкость образцов.

- Выбрать методы испытаний износостойкости.

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся

Тема 1.

- Чем отличаются кристаллические тела от аморфных тел?

- Какие материалы называют кристаллическими, а какие аморфными?

- Какие типы кристаллических решеток вам известны? Охарактеризуйте их.

- В чем сущность полиморфизма? Что такое полиморфное превращение?

- Что такое анизотропия? Какова причина анизотропии?

- Назовите основные свойства металлов.

- Какова роль дислокаций в кристаллах?

- Какую роль играют границы зерен в кристаллах?

- Микроскопический и макроскопический методы исследования металлов.

- Каков механизм кристаллизации?

Тема 2

- Как влияет скорость охлаждения при кристаллизации на структуру?

- Какими факторами определяется возможная степень переохлаждения жидкого металла ниже температуры кристаллизации?

- Как можно получить аморфный металл?

- Назовите параметры кристаллизации.

- Что называют модифицированием при кристаллизации?

- Какие меры можно предложить для того, чтобы обеспечить получение мелкого зерна при кристаллизации?

- Какие кристаллические зоны могут формироваться в слитке?

- Что называют усадочной раковиной? Почему она образуется?

- В чем различие между упругой и пластической деформацией?

- Каков механизм пластической деформации?

Тема 3

- Какова причина механического наклепа?

- Как меняются свойства металла при холодной пластической деформации?

- Что такое текстура деформации?

- Что такое температура рекристаллизации?

- Какова роль рекристаллизационного отжига?

- В чем различие между холодной и горячей пластической деформациями?

- Чем отличаются хрупкое и вязкое разрушения?

- Как определяются прочностные характеристики материала?

- Как определяются пластические характеристики материала?

- Какие характеристики определяются при динамических испытаниях?

- Назовите методы определения твердости.

- Типы фаз в металлических системах.

- Что такое феррит, аустенит,цементит,графит?

- Дайте характеристику основных фаз в стали.

- Объясните структуру технического железа, доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной стали.

- Опишите процесс графитизации в чугунах.

- Укажите структурный признак стали, белого чугуна, серого чугуна.

- Почему белый чугун не используют как конструкционный материал?

Тема 4

- Как влияет рост зерна на свойства стали?

- Назовите температурные области превращения переохлажденного аустенита.

- При каком превращении есть и диффузия железа, и диффузия углерода?

- Каков механизм перлитного превращения?

- Что общего имеют структуры перлит, сорбит и троостит?

- Каков механизм и особенности мартенситного превращения?

- Что представляет собой мартенсит в углеродистой стали?

- Что называют критической скоростью закалки?

- Как легирующие элементы влияют на устойчивость переохлажденного аустенита?

- Что называют закалкой? Как она осуществляется?

- Каковы цели и задачи отжига 1-го рода? Назовите разновидности этого отжига?

- Каковы цели и задачи отжига 2-го рода? Назовите разновидности этого отжига?

- Как распределяются легирующие элементы в сталях?

- Как легирующие элементы влияют на фазовые превращения в стали?

- Что указывается в маркировке легированных сталей?

- В чем особенности микролегирования стали.

- Основные группы конструкционных сталей.

- Стали для цементации, нитроцементации и азотирования.

- Стали и сплавы для режущих инструментов.

Тема 5

- Быстрорежущие стали.

- Штамповые стали.

- Валковые стали.

- Стали для мерительного инструмента.

- Основные сплавы на основе меди (бронзы и латуни), их маркировка и применение.

- Основные сплавы на основе алюминия (деформируемые, термически не упрочняемые и упрочняемые), их маркировка и применение.

- Свойства и применение сплавов на основе титана.

- Какие сплавы называют баббитами? Каковы принципы их создания. Приведите примеры таких сплавов.

- Какие материалы называют порошковые материалы? Как их получают ?

- Классификация, свойства и применение порошковых материалов.

- Классификация, свойства и применение композиционных материалов.

- Свойства и применение аморфных материалов?

- Классификация, свойства и применение основных групп неметаллических материалов.

- 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2: способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования |  |  |
| Знать | структуру и основные свойства технических материалов; атомно-кристаллическое строение металлов; фазово-структурный состав сплавов; типовые диаграммы состояния; свойства железа и сплавов на его основе; методы обработки металлов (деформация, резание, термическая обработка металлических материалов). | - Перечень теоретических вопросов к зачету: - Структура и свойства материалов. Аморфное и кристаллическое состояние материала. - Методы изучения структуры материалов. - Кристаллическая решетка. Основные типы решеток металлов. - Дефекты кристаллического строения. - Анизотропия. - Механизм кристаллизации. Параметры кристаллизации. - Дендритная кристаллизация. - Виды ликвации. - Наклеп при пластической деформации. Роль дислокаций в упрочнении. - Механические свойства металлов. Конструктивная прочность. - Механические характеристики, определяемые при испытании на растяжение. - Твердость и способы ее определения. - Механические характеристики, определяемые при динамических испытаниях (ударная вязкость, температура хладноломкости). - Типы твердых фаз в металлических системах. - Характеристика компонентов и фаз системы Fe – C. - Превращения и формирование структуры в сталях (белых чугунах, серых чугунах) в равновесном состоянии - Классификация, маркировка и применение серых чугунов (литейный, высокопрочный, ковкий, отбеленный, антифрикционный). - Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. - Классификация, маркировка и применение углеродистых сталей (обыкновенного качества, качественной конструкционной, инструментальной). - Превращения при нагреве стали. - Превращения при непрерывном охлаждении стали. - Превращения при нагреве (при отпуске) закаленной стали. - Классификация, маркировка и применение конструкционных легированных сталей (строительная, машиностроительная для холодной штамповки, улучшаемая, рессорно-пружинная, шарикоподшипниковая, стали для закалки ТВЧ, стали для ХТО). - Отжиг стали. - Закалка стали. - Отпуск стали. Старение. - Химико-термическая обработка. - Сплавы на основе меди (бронзы, латуни). - Сплавы на основе алюминия. - Сплавы на основе титана. Баббиты. - Порошковые, композиционные, аморфные материалы. - Свойства и применение основных групп неметаллических материалов. |
| Уметь | использовать знание материаловедения и технологий обработки материалов при решении профессиональных задач; прогнозировать на основе информационного поиска конкурентную способность материалов и технологий. | Примерные практические задания для зачета: - Каковы размеры структурных элементов, которые можно увидеть (разрешить) с помощью оптического (светового) микроскопа? Как выбрать полезное увеличение микроскопа? Какова основная особенность приготовления объекта для микроскопического исследования? - Объяснить, зачем необходимо исследовать макроструктуру? Какими методами это можно сделать? Что может служить объектом макроанализа? - Каким методом можно установить тип кристаллической решетки металла и ее параметры? Какие типы решеток встречаются у металлов? Почему они называются плотноупакованными? - Приведите пример влияния типа связи (типа кристаллической решетки) на свойства материала. - Почему свойства кристаллического материала, измеренные в разных направлениях, могут отличаться? В каких материалах это явление не наблюдается и почему? - Почему при холодной пластической деформации (штамповке или вытяжке) могут образоваться фестоны по кромке (краю) изделия? - Объяснить, чем различаются α-железо, -железо и -железо? - Почему при холодной пластической деформации возрастают прочностные характеристики? Как это явление называется? В каких случаях это явление нежелательно? - Пояснить графически физический смысл понятия «равновесная температура кристаллизации (плавления)». Какое условие необходимо выполнить, чтобы начался процесс кристаллизации? - Объяснить, в чем отличие кривых охлаждения кристаллических и аморфных тел? Можно ли получить аморфный металл (металлическое стекло)? - Почему зерна закристаллизовавшегося металлического материала не имеют геометрически правильной формы? - Какую цель преследуют при введении в расплав (жидкий металл) модификаторов? Привести примеры действия модификаторов. - Объяснить, в какой отливке зерно закристаллизовавшегося металла будет больше: при разливке жидкого металла в песчаную форму или в металлическую? - Объяснить к чему может привести перегрев расплава пред разливкой его в формы (изложницы)? - Объяснить, при какой деформации можно необратимо изменить форму, размеры и свойства материала – упругой или пластической? - Объяснить, что происходит при формировании текстуры в деформированном материале? - Зачем требуется восстанавливать пластичность холоднодеформированного листа (калиброванной заготовки, волоченой проволоки)? Какой обработкой это можно сделать? - Объяснить какое свойство материала характеризует твердость. На чем основываются методы измерения твердости? В чем их отличие? - Как проводят испытание на ударную вязкость? Какова его цель? - С какой целью проводят усталостные испытания? |
| Владеть | навыками использования методов структурного анализа и определения механических свойств материалов, техники проведения экспериментов и статистической обработки экспериментальных данных. | Примерные практические задания для зачета по решению задач из профессиональной области - Как провести макроанализ? Каковы его цели, методы? Объяснить, как выбрать содержание углерода в стали для изготовления детали машин, конструкции или сооружения. - Как по структурному признаку можно определить сталь (белый чугун, серый чугун, половинчатый чугун, железо технической чистоты)? - Объяснить, можно ли использовать белый чугун в качестве конструкционного материала. - Объяснить преимущества серого чугуна по сравнению со сталью. - Объяснить, можно ли использовать белый чугун в качестве конструкционного материала? - Объяснить, какая форма графита в меньшей степени ослабляет металлическую основу чугуна? Как получить такую форму графита в отливке? - Как получить отливку со структурой ковкого чугуна? Каковы разновидности структуры такого чугуна и его свойства? - Почему не происходит упрочнения стали при горячей пластической деформации при 1050 С? - Почему деформация свинца (Тпл. = 327 С) при комнатной температуре является горячей деформацией? - При рекристаллизационном отжиге холоднокатаной ленты из стали 08кп охлаждение в интервале температур 680 – 370 С ведут с малой скоростью. Почему это необходимо? - Назначить режим рекристаллизационного отжига для никоуглеродистой холоднокатаной листовой стали. - Как определяют склонность стали к росту зерна при нагреве? - Назначить режим полного отжига для стали марки 45. - Назначить режим нормализации для стали марки 45. - Выбрать термическую обработку для исправления видманштеттовой структуры в стальной отливке. - Выбрать термическую обработку для исправления крупнозернистой структуры горячекатаной стали. - Выбрать закалочную среду, обеспечивающую наибольшую прокаливаемость углеродистой стали. - Выбрать закалочную среду для закалки легированной углеродистой стали. - Выбрать режим отпуска закаленной стали, обеспечивающий сохранение высокой твердости. - Выбрать режим отпуска закаленной стали, обеспечивающий высокие упругие свойства |
| ПК-4: способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата |  |  |
| Знать | закономерности структурообразования, фазовые превращения в материалах и методы их исследования, влияние структурных характеристик на свойства материалов. | - Перечень теоретических вопросов к зачету: - Структура и свойства материалов. Аморфное и кристаллическое состояние материала. - Методы изучения структуры материалов. - Кристаллическая решетка. Основные типы решеток металлов. - Дефекты кристаллического строения. - Анизотропия. - Механизм кристаллизации. Параметры кристаллизации. - Дендритная кристаллизация. - Виды ликвации. - Наклеп при пластической деформации. Роль дислокаций в упрочнении. - Механические свойства металлов. Конструктивная прочность. - Механические характеристики, определяемые при испытании на растяжение. - Твердость и способы ее определения. - Механические характеристики, определяемые при динамических испытаниях (ударная вязкость, температура хладноломкости). - Типы твердых фаз в металлических системах. - Характеристика компонентов и фаз системы Fe – C. - Превращения и формирование структуры в сталях (белых чугунах, серых чугунах) в равновесном состоянии - Классификация, маркировка и применение серых чугунов (литейный, высокопрочный, ковкий, отбеленный, антифрикционный). - Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. - Классификация, маркировка и применение углеродистых сталей (обыкновенного качества, качественной конструкционной, инструментальной). - Превращения при нагреве стали. - Превращения при непрерывном охлаждении стали. - Превращения при нагреве (при отпуске) закаленной стали. - Классификация, маркировка и применение конструкционных легированных сталей (строительная, машиностроительная для холодной штамповки, улучшаемая, рессорно-пружинная, шарикоподшипниковая, стали для закалки ТВЧ, стали для ХТО). - Отжиг стали. - Закалка стали. - Отпуск стали. Старение. - Химико-термическая обработка. - Сплавы на основе меди (бронзы, латуни). - Сплавы на основе алюминия. - Сплавы на основе титана. Баббиты. - Порошковые, композиционные, аморфные материалы. - Свойства и применение основных групп неметаллических материалов. |
| Уметь | проводить металлографический анализ сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов; | Примерные практические задания для зачета: - Каковы размеры структурных элементов, которые можно увидеть (разрешить) с помощью оптического (светового) микроскопа? Как выбрать полезное увеличение микроскопа? Какова основная особенность приготовления объекта для микроскопического исследования? - Объяснить, зачем необходимо исследовать макроструктуру? Какими методами это можно сделать? Что может служить объектом макроанализа? - Каким методом можно установить тип кристаллической решетки металла и ее параметры? Какие типы решеток встречаются у металлов? Почему они называются плотноупакованными? - Приведите пример влияния типа связи (типа кристаллической решетки) на свойства материала. - Почему свойства кристаллического материала, измеренные в разных направлениях, могут отличаться? В каких материалах это явление не наблюдается и почему? - Почему при холодной пластической деформации (штамповке или вытяжке) могут образоваться фестоны по кромке (краю) изделия? - Объяснить, чем различаются α-железо, -железо и -железо? - Почему при холодной пластической деформации возрастают прочностные характеристики? Как это явление называется? В каких случаях это явление нежелательно? - Пояснить графически физический смысл понятия «равновесная температура кристаллизации (плавления)». Какое условие необходимо выполнить, чтобы начался процесс кристаллизации? - Объяснить, в чем отличие кривых охлаждения кристаллических и аморфных тел? Можно ли получить аморфный металл (металлическое стекло)? - Почему зерна закристаллизовавшегося металлического материала не имеют геометрически правильной формы? - Какую цель преследуют при введении в расплав (жидкий металл) модификаторов? Привести примеры действия модификаторов. - Объяснить, в какой отливке зерно закристаллизовавшегося металла будет больше: при разливке жидкого металла в песчаную форму или в металлическую? - Объяснить к чему может привести перегрев расплава пред разливкой его в формы (изложницы)? - Объяснить, при какой деформации можно необратимо изменить форму, размеры и свойства материала – упругой или пластической? - Объяснить, что происходит при формировании текстуры в деформированном материале? - Зачем требуется восстанавливать пластичность холоднодеформированного листа (калиброванной заготовки, волоченой проволоки)? Какой обработкой это можно сделать? - Объяснить какое свойство материала характеризует твердость. На чем основываются методы измерения твердости? В чем их отличие? - Как проводят испытание на ударную вязкость? Какова его цель? - С какой целью проводят усталостные испытания? |
| Владеть | методами металлографического анализа, методами обработки результатов контроля качества и определения характеристик материалов | Примерные практические задания для зачета по решению задач из профессиональной области - Как провести макроанализ? Каковы его цели, методы? Объяснить, как выбрать содержание углерода в стали для изготовления детали машин, конструкции или сооружения. - Как по структурному признаку можно определить сталь (белый чугун, серый чугун, половинчатый чугун, железо технической чистоты)? - Объяснить, можно ли использовать белый чугун в качестве конструкционного материала. - Объяснить преимущества серого чугуна по сравнению со сталью. - Объяснить, можно ли использовать белый чугун в качестве конструкционного материала? - Объяснить, какая форма графита в меньшей степени ослабляет металлическую основу чугуна? Как получить такую форму графита в отливке? - Как получить отливку со структурой ковкого чугуна? Каковы разновидности структуры такого чугуна и его свойства? - Почему не происходит упрочнения стали при горячей пластической деформации при 1050 С? - Почему деформация свинца (Тпл. = 327 С) при комнатной температуре является горячей деформацией? - При рекристаллизационном отжиге холоднокатаной ленты из стали 08кп охлаждение в интервале температур 680 – 370 С ведут с малой скоростью. Почему это необходимо? - Назначить режим рекристаллизационного отжига для никоуглеродистой холоднокатаной листовой стали. - Как определяют склонность стали к росту зерна при нагреве? - Назначить режим полного отжига для стали марки 45. - Назначить режим нормализации для стали марки 45. - Выбрать термическую обработку для исправления видманштеттовой структуры в стальной отливке. - Выбрать термическую обработку для исправления крупнозернистой структуры горячекатаной стали. - Выбрать закалочную среду, обеспечивающую наибольшую прокаливаемость углеродистой стали. - Выбрать закалочную среду для закалки легированной углеродистой стали. - Выбрать режим отпуска закаленной стали, обеспечивающий сохранение высокой твердости. - Выбрать режим отпуска закаленной стали, обеспечивающий высокие упругие свойства |
| ПК-8: готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования |  |  |
| Знать | типовые методы контроля режимов работы технологического оборудования методы исследования свойств материалов, влияние структуры на свойства материалов. | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Структура и свойства материалов. Аморфное и кристаллическое состояние материала. - Методы изучения структуры материалов. - Кристаллическая решетка. Основные типы решеток металлов. - Дефекты кристаллического строения. - Анизотропия. - Механизм кристаллизации. Параметры кристаллизации. - Дендритная кристаллизация. - Виды ликвации. - Наклеп при пластической деформации. Роль дислокаций в упрочнении. - Механические свойства металлов. Конструктивная прочность. - Механические характеристики, определяемые при испытании на растяжение. - Твердость и способы ее определения. - Механические характеристики, определяемые при динамических испытаниях (ударная вязкость, температура хладноломкости). - Типы твердых фаз в металлических системах. - Характеристика компонентов и фаз системы Fe – C. - Превращения и формирование структуры в сталях (белых чугунах, серых чугунах) в равновесном состоянии - Классификация, маркировка и применение серых чугунов (литейный, высокопрочный, ковкий, отбеленный, антифрикционный). - Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. - Классификация, маркировка и применение углеродистых сталей (обыкновенного качества, качественной конструкционной, инструментальной). - Превращения при нагреве стали. - Превращения при непрерывном охлаждении стали. - Превращения при нагреве (при отпуске) закаленной стали. - Классификация, маркировка и применение конструкционных легированных сталей (строительная, машиностроительная для холодной штамповки, улучшаемая, рессорно-пружинная, шарикоподшипниковая, стали для закалки ТВЧ, стали для ХТО). - Отжиг стали. - Закалка стали. - Отпуск стали. Старение. - Химико-термическая обработка. - Сплавы на основе меди (бронзы, латуни). - Сплавы на основе алюминия. - Сплавы на основе титана. Баббиты. - Порошковые, композиционные, аморфные материалы. - Свойства и применение основных групп неметаллических материалов. |
| Уметь | анализировать данные механических испытаний сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов; | Примерные практические задания для зачета: 1. Каковы размеры структурных элементов, которые можно увидеть (разрешить) с помощью оптического (светового) микроскопа? Как выбрать полезное увеличение микроскопа? Какова основная особенность приготовления объекта для микроскопического исследования? - Объяснить, зачем необходимо исследовать макроструктуру? Какими методами это можно сделать? Что может служить объектом макроанализа? - Каким методом можно установить тип кристаллической решетки металла и ее параметры? Какие типы решеток встречаются у металлов? Почему они называются плотноупакованными? - Приведите пример влияния типа связи (типа кристаллической решетки) на свойства материала. - Почему свойства кристаллического материала, измеренные в разных направлениях, могут отличаться? В каких материалах это явление не наблюдается и почему? - Почему при холодной пластической деформации (штамповке или вытяжке) могут образоваться фестоны по кромке (краю) изделия? - Объяснить, чем различаются α-железо, -железо и -железо? - Почему при холодной пластической деформации возрастают прочностные характеристики? Как это явление называется? В каких случаях это явление нежелательно? - Пояснить графически физический смысл понятия «равновесная температура кристаллизации (плавления)». Какое условие необходимо выполнить, чтобы начался процесс кристаллизации? - Объяснить, в чем отличие кривых охлаждения кристаллических и аморфных тел? Можно ли получить аморфный металл (металлическое стекло)? - Почему зерна закристаллизовавшегося металлического материала не имеют геометрически правильной формы? - Какую цель преследуют при введении в расплав (жидкий металл) модификаторов? Привести примеры действия модификаторов. - Объяснить, в какой отливке зерно закристаллизовавшегося металла будет больше: при разливке жидкого металла в песчаную форму или в металлическую? - Объяснить к чему может привести перегрев расплава пред разливкой его в формы (изложницы)? - Объяснить, при какой деформации можно необратимо изменить форму, размеры и свойства материала – упругой или пластической? - Объяснить, что происходит при формировании текстуры в деформированном материале? - Зачем требуется восстанавливать пластичность холоднодеформированного листа (калиброванной заготовки, волоченой проволоки)? Какой обработкой это можно сделать? - Объяснить какое свойство материала характеризует твердость. На чем основываются методы измерения твердости? В чем их отличие? - Как проводят испытание на ударную вязкость? Какова его цель? - С какой целью проводят усталостные испытания? |
| Владеть | методами анализа структуры и свойств материалов, методами и средствами контроля качества и определения характеристик материалов | Примерные практические задания для зачета по решению задач из профессиональной области 1. Как провести макроанализ? Каковы его цели, методы? Объяснить, как выбрать содержание углерода в стали для изготовления детали машин, конструкции или сооружения. - Как по структурному признаку можно определить сталь (белый чугун, серый чугун, половинчатый чугун, железо технической чистоты)? - Объяснить, можно ли использовать белый чугун в качестве конструкционного материала. - Объяснить преимущества серого чугуна по сравнению со сталью. - Объяснить, можно ли использовать белый чугун в качестве конструкционного материала? - Объяснить, какая форма графита в меньшей степени ослабляет металлическую основу чугуна? Как получить такую форму графита в отливке? - Как получить отливку со структурой ковкого чугуна? Каковы разновидности структуры такого чугуна и его свойства? - Почему не происходит упрочнения стали при горячей пластической деформации при 1050 С? - Почему деформация свинца (Тпл. = 327 С) при комнатной температуре является горячей деформацией? - При рекристаллизационном отжиге холоднокатаной ленты из стали 08кп охлаждение в интервале температур 680 – 370 С ведут с малой скоростью. Почему это необходимо? - Назначить режим рекристаллизационного отжига для никоуглеродистой холоднокатаной листовой стали. - Как определяют склонность стали к росту зерна при нагреве? - Назначить режим полного отжига для стали марки 45. - Назначить режим нормализации для стали марки 45. - Выбрать термическую обработку для исправления видманштеттовой структуры в стальной отливке. - Выбрать термическую обработку для исправления крупнозернистой структуры горячекатаной стали. - Выбрать закалочную среду, обеспечивающую наибольшую прокаливаемость углеродистой стали. - Выбрать закалочную среду для закалки легированной углеродистой стали. - Выбрать режим отпуска закаленной стали, обеспечивающий сохранение высокой твердости. - Выбрать режим отпуска закаленной стали, обеспечивающий высокие упругие свойства |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Для оценки текущей успеваемости предусмотрен семестровый рейтинг-контроль знаний студентов. За один рейтинг-контроль обучающийся может набрать 30 баллов.

Дополнительный контроль выполнения самостоятельной работы студентов также осуществляется в процессе устного опроса. Суммарное количество баллов за СРС 30.

Обучаемый может получить зачет, набрав определенную сумму баллов:

- «зачтено» (от 61 и более баллов);

- «не зачтено» (менее 60 баллов).

Рекомендуемое распределение баллов текущего контроля

по видам учебных работ

| № п/п | Вид учебной работы | Итоговая аттестация, баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Посещение занятия Рейтинг-контроль №1 Рейтинг-контроль №2 Выполнение семестрового плана СРС Дополнительные баллы («бонус») | 5 30 30 30 5 |

Зачет по данной дисциплине может проводиться в устной форме в виде беседы по вопросам, представленным в разделе 6 с учетом набранных баллов.

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся демонстрирует сформированность компетенций не ниже порогового уровня: в ходе контрольных мероприятий могут допускаться ошибки, проявляющиеся в отсутствии отдельных знаний, умений, навыков.

– «не зачтено» – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература

- Материаловедение и технология материалов в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434496

- Черепахин, А. А. Материаловедение : учебник / А. А. Черепахин, А. А. Смолькин. - Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Бакалавриат). - 978-5-906818-56-0. - ISBN 978-5-16-104678-4. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/944309

б) Дополнительная литература

- Дмитренко, В. П. Материаловедение в машиностроении: учебное пособие / В. П. Дмитренко, Н. Б. Мануйлова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 432 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-010712-7. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/949728

- Адаскин, А. М. Материаловедение в станкостроении: учебник / A. M. Адаскин. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-107415-2. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010941

- Земсков, Ю. П. Материаловедение: учебное пособие / Ю. П. Земсков. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3392-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113910

в) Методические указания

- Материаловедение. Практикум. Емелюшин А.Н., Молочкова О.С., Петроченко Е.В. Магнитогорск. Изд. Центр ФГБОУ МГТУ им. Г.И. Носова. 2019. 64 с.

- Материаловедение. Методы анализа структуры и свойств металлов и сплавов : учебное пособие / Т. А. Орелкина, Е. С. Лопатина, Г. А. Меркулова, Т. Н. Дроздова, А. С. Надолько; под ред. Т. А. Орелкиной. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. - 214 с. - ISBN 978-5-7638-3936-4. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032141

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| Стандартные |  |  |
| Microsoft Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| Microsoft Office 2007 | №135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое | бессрочно |
| Дополнительные |  |  |
| Microsoft Windows 10 Pro | Д-1227 от 8.10.2018 | 11.10.2021 |

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/  –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/ –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru  – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение лаборатории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель. Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета, читальные залы библиотеки |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Специализированная мебель. Станочный парк оборудования и инструменты для профилактического обслуживания и ремонта учебного оборудования |