1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория обработки металлов давлением» являются: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина «Теория обработки металлов давлением» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 22.03.02  Металлургия

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения следующих дисциплин базовой и вариативной частей блока 1 образовательной программы:

- математика;

- физика;

- введение в направление / - введение в металлургию.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при дальнейшем изучении дисциплин базовой и вариативной частей блока 1 образовательной программы:

- оборудование цехов ОМД;

- производство сортового проката;

- производство листового проката;

- технологические процессы ОМД;

- технология производства проволоки;

- технология производства калиброванного металла;

- технология производства металлоизделий;

- технология глубокой переработки металлов.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Теория обработки металлов давлением» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач |  |
| Знать | - теорию ОМД - практику применения теории ОМД - уровень инженерных задач в ОМД |
| Уметь | - применять теорию ОМД - сочетать теорию и практику ОМД - решать инженерные задачи ОМД |
| Владеть | - аппаратом теории ОМД - навыками применения теории ОМД на практике - навыками решения инженерных задач ОМД |
| ПК-3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности |  |
| Знать | - методы решения задач теории ОМД - физико- математический аппарат используемый в теории ОМД - задачи решаемые в теории ОМД |
| Уметь | - применять методы решения задач теории ОМД - применять физико-математический аппарат используемый в теории ОМД - обосновать выбор задач решаемых в теории ОМД |
| Владеть | - навыками применения методов решения задач теории ОМД - навыками применения физико-математическим аппаратом используемым в теории ОМД - навыками выбора задач решаемых в теории ОМД |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 179,85 акад. часов:

–	аудиторная –170 акад. часов;

–	внеаудиторная – 9,85 акад. часов

–	самостоятельная работа – 108,75 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 71,4 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Теория напряжений и деформаций в обработке металлов давлением (ОМД). Неравномерность деформации | 5 | 6 | 4 | 2/1 | 5 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 2. Физические основы пластической деформации | 5 | 6 | 4/2 | 2 | 5 | Подготовка к лабораторной работе | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 3. Холодная и горячая деформация | 5 | 7 | 4/2 | 2/1 | 4 | Подготовка к лабораторной работе | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 4. Текстура и анизотропия свойств металлов и сплавов в результате пластической деформации | 5 | 6 | 4 | 2/1 | 4 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 5. Формирование физических и механических свойств металлов и сплавов в процессах ОМД | 5 | 7 | 4/4 | 2/1 | 5 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 6. Понятия скорости в теории ОМД. Сопротивление металлов и сплавов деформации | 5 | 7 | 4/2 | 2 | 5 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 7. Основные законы теории ОМД | 5 | 6 | 6/2 | 3/2 | 5 | Подготовка к лабораторной работе | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 8. Трение в процессах ОМД | 5 | 6 | 4/2 | 2 | 4,45 | Подготовка к лабораторной работе | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| Итого за семестр | 5 | 51 | 34/14И | 17/6И | 37,45 |  | Экзамен |  |
| 1. Методы расчета формоизменения и энергосиловых параметров при ОМД | 6 | 6 | 33 | 2/2 | 6 | Выполнение индивидуального задания по расчёту формоизменения и энергосиловых параметров при ОМД | Проверка индивидуального задания по расчёту формоизменения и энергосиловых параметров при ОМД | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 2. Основы теории процессов ОМД | 6 | 4 | 3/3 | 2/2 | 6 | Подготовка к лабораторной работе | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 3. Продольная прокатка на гладкой бочке | 6 | 4 | 2/2 | 2 | 6 | Выполнение индивидуального задания по расчёту формоизменения при продольной прокатке на гладкой бочке | Проверка индивидуального задания по расчёту формоизменения при продольной прокатке на гладкой бочке | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 4. Прокатка в калибрах | 6 | 4 | 2/2 | 2 | 6 | Выполнение индивидуального задания по расчёту формоизменения при прокатке в калибрах | Проверка индивидуального задания по расчёту формоизменения при прокатке в калибрах | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 5. Волочение | 6 | 4 | 2/2 | 2 | 6 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 6. Прокатка труб, прессование, свободная ковка, объемная и листовая штамповки | 6 | 4 | 3/2 | 2/2 | 6 | Подготовка к лабораторной работе | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 7. Энерго- и ресурсосбережение в процессах ОМД | 6 | 4 | 2/2 | 2 | 5,3 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | Устный опрос – беседа по литературным источникам | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| 8. Принципы разработки технологических режимов процессов деформации | 6 | 4 |  | 3 | 30 | Выполнение курсовой работы | Проверка курсовой работы | ПК-3 -зув ОПК-4 зув |
| Итого за семестр | 6 | 34 | 17/16И | 17/6И | 71,3 |  | Экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  | 105 | 51/30И | 34/12И | 108,75 |  |  |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

5 Образовательные и информационные технологии

Для усвоения студентами знаний по дисциплине «Теория обработки металлов давлением» применяются традиционная и компетентностно-модульная технологии обучения, включающие в себя объяснения преподавателя на лекциях, самостоятельную работу с учебной и справочной литературой по дисциплине, выполнение лабораторных работ по методическим указаниям, подготовка к практическим занятиям и т.п.

В качестве интерактивных методов обучения используются:

- опережающая самостоятельная работа и работа в команде при выполнении лабораторных работ;

- проблемное обучение при поиске информационных источников, подготовка, расчет, написание и оформление курсовой работы по полученным индивидуальным заданиям.

Самостоятельная работа студентов стимулирует студентов к самостоятельной проработке тем в процессе подготовки к практическим работам и выполнении домашних заданий.

В ходе занятий предполагается использование комплекса инновационных методов интерактивного обучения студентов, включающего в себя:

- создание проблемных ситуаций с показательным решением проблемы преподавателем;

- самостоятельную поисковую деятельность в решении учебных проблем, направляемую преподавателем;

- самостоятельное решение проблем студентами под контролем преподавателя;

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;

- контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением;

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;

- индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом интересов и предпочтений студентов;

- междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи;

- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Теория обработки металлов давлением» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к устным опросам – беседам по литературным источникам и индивидуальным заданиям по различным расчётам на практических занятиях.

Примерный перечень вопросов для устных опросов – бесед по темам

- Теория напряжений и деформаций в обработке металлов давлением. Неравномерность деформации;

- Физические основы пластической деформации;

- Холодная и горячая деформация:

- Текстура и анизотропия свойств металлов и сплавов в результате пластической деформации;

- Формирование физических и механических свойств металлов и сплавов в процессах ОМД;

- Понятия скорости в теории ОМД. Сопротивление металлов и сплавов деформации;

- Основные законы теории ОМД;

- Трение в процессах ОМД;

- Волочение;

- Прокатка труб, прессование, свободная ковка, объемная и листовая штамповки;

- Энерго- и ресурсосбережение в процессах ОМД

- Метод совместного решения дифференциальных уравнений равновесия и условия пластичности (сущность метода, исходные уравнения).

- Решение задачи Прандтля (исходные уравнения, граничные условия, поля напряжений, эпюры напряжений).

- Среднее давление на контактной поверхности в задаче Прандтля. Факторы, влияющие на среднее давление в процессах ОМД.

- Плоская осадка прямоугольной полосы (исходные уравнения, граничные условия, законы трения, основное дифференциальное уравнение).

- Решение основного дифференциального уравнения для зоны скольжения. Протяженность зоны скольжения.

- Решение основного дифференциального уравнения для зоны торможения. Протяженность зоны торможения.

- Решение основного дифференциального уравнения для зоны прилипания. Протяженность зоны прилипания.

- Условия существования трех зон на контактной поверхности. Условия существования двух зон и одной зоны прилипания.

- Эпюра контактного давления при плоской осадке прямоугольной полосы.

- Среднее давление на контактной поверхности при плоской осадке прямоугольной полосы и влияние на него различных факторов.

- Сущность метода линий скольжения. Исходные уравнения. Дифференциальные уравнения линий скольжения. Сетки линий скольжения.

- Выражение компонент тензора напряжений хх, yy, xy через среднее напряжение  и угол =(x, S1).

- Интегралы линий скольжения. Изменение среднего напряжения вдоль линий скольжения.

- Свойства линий скольжения.

- Решение задачи о вдавливании плоского штампа в пластическое полупространство.

- Линии скольжения в толстостенной трубе.

- Линии скольжения в задаче Прандтля.

- Сущность метода характеристик. Характеристики дифференциальных уравнений равновесия.

- Решение начальной характеристической задачи Римани.

- Задача о волочении полосы. Постановка задачи. Допущения.

- Сетка линий скольжения (характеристик) в задаче о волочении полосы.

- Расчет полей напряжений в задаче о волочении полосы.

- Связь поля скоростей с полем линий скольжения. Уравнения Гейренгер.

- Решение начальной характеристической задачи для скоростей.

- Поле скоростей при волочении полосы. Кинематические граничные условия.

- Сущность метода работ. Закон сохранения механической энергии.

- Решение методом работ задачи о плоской осадке прямоугольной полосы.

- Мощность сил среза. Решение задачи о кузнечной вытяжке полосы. Влияние различных факторов на среднее контактное давление.

- Сущность процесса волочения. Показатели деформации. Параметры очага деформации. Разновидности процесса волочения.

- Дифференциальное уравнение волочения.

- Сила и напряжение волочения, влияние на них различных факторов.

- Давление на контактной поверхности при волочении, влияние различных факторов.

- Элементы продольного профиля волоки. Влияние продольного профиля волоки на силу и напряжение волочения.

- Наибольшая возможная вытяжка при волочении, влияние на нее различных факторов.

- Сущность процесса прокатки Виды процесса прокатки.

- Характеристики деформации при прокатке.

- Характерные зоны прокатываемой полосы.

- Геометрические параметры очага деформации при прокатке.

- Опережение при прокатке. Выражение опережения через нейтральный угол.

- Вывод формулы Павлова (соотношение между углом захвата, углом трения и нейтральным углом).

- Уширение при прокатке.

- Неравномерность деформации при прокатке.

- Дифференциальные уравнения прокатки Т. Кармана.

- Интегрирование дифференциального уравнения прокатки для зон отставания и опережения.

- Эпюра контактного давления при прокатке. Среднее давление на контактной поверхности. Учет сплющивания волков.

- Момент, работа и мощность прокатки.

Примерные индивидуальные задания (ИЗ):

- по расчёту формоизменения и энергосиловых параметров при ОМД;

- по расчёту формоизменения при продольной прокатке на гладкой бочке;

- по расчёту формоизменения при прокатке в калибрах;

1. Толщина заготовки до прокатки h0 = 90 мм, коэффициент вытяжки за проход l = 1,47. Прокатка ведется без уширения. Определить толщину заготовки после прокатки h1.

2. Толщина заготовки до прокатки h0 = 140 мм, обжатие Δh = 36 мм, ширина заготовки b0 = 700 мм, уширение Δb = 9 мм, длина заготовки до прокатки l0 = 1500 мм. Определить коэффициенты осадки h, уширения b, вытяжки l и длину полосы после прокатки l1.

3. Размеры полосы до прокатки h0 = 10 мм, ширина b0 = 640 мм, длина l0= 4000 мм, после прохода толщина полосы изменилась на 2 мм, т.е. Δh = 2 мм, ширина осталась прежняя. Определить длину полосы после прокатки l0.

4. Толщина ленты до прокатки h0 = 2 мм, после прокатки h1= 1,5 мм, ширина не изменилась. Определить относительное обжатие e и коэффициент вытяжки l.

5. Относительное обжатие за проход составляет e = 37%, толщина полосы после прохода h1= 43 мм. Определить абсолютное обжатие за проход Δh и коэффициент вытяжки l.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-4: готовностью сочетать теорию и практику для решения инженерных задач |  |  |
| Знать | - теорию ОМД - практику применения теории ОМД - уровень инженерных задач в ОМД | - Перечень теоретических вопросов для устных опросов – бесед по темам: - Метод совместного решения дифференциальных уравнений равновесия и условия пластичности (сущность метода, исходные уравнения). - Решение задачи Прандтля (исходные уравнения, граничные условия, поля напряжений, эпюры напряжений). - Среднее давление на контактной поверхности в задаче Прандтля. Факторы, влияющие на среднее давление в процессах ОМД. - Плоская осадка прямоугольной полосы (исходные уравнения, граничные условия, законы трения, основное дифференциальное уравнение). - Решение основного дифференциального уравнения для зоны скольжения. Протяженность зоны скольжения. - Решение основного дифференциального уравнения для зоны торможения. Протяженность зоны торможения. - Решение основного дифференциального уравнения для зоны прилипания. Протяженность зоны прилипания. - Условия существования трех зон на контактной поверхности. Условия существования двух зон и одной зоны прилипания. - Эпюра контактного давления при плоской осадке прямоугольной полосы. - Среднее давление на контактной поверхности при плоской осадке прямоугольной полосы и влияние на него различных факторов. - Сущность метода линий скольжения. Исходные уравнения. Дифференциальные уравнения линий скольжения. Сетки линий скольжения. - Выражение компонент тензора напряжений хх, yy, xy через среднее напряжение и угол =(x, S1). - Интегралы линий скольжения. Изменение среднего напряжения вдоль линий скольжения. - Свойства линий скольжения. - Решение задачи о вдавливании плоского штампа в пластическое полупространство. - Линии скольжения в толстостенной трубе. - Линии скольжения в задаче Прандтля. - Сущность метода характеристик. Характеристики дифференциальных уравнений равновесия. - Решение начальной характеристической задачи Римани. - Задача о волочении полосы. Постановка задачи. Допущения. - Сетка линий скольжения (характеристик) в задаче о волочении полосы. - Расчет полей напряжений в задаче о волочении полосы. - Связь поля скоростей с полем линий скольжения. Уравнения Гейренгер. - Решение начальной характеристической задачи для скоростей. - Поле скоростей при волочении полосы. Кинематические граничные условия. - Сущность метода работ. Закон сохранения механической энергии. - Решение методом работ задачи о плоской осадке прямоугольной полосы. - Мощность сил среза. Решение задачи о кузнечной вытяжке полосы. Влияние различных факторов на среднее контактное давление. - Сущность процесса волочения. Показатели деформации. Параметры очага деформации. Разновидности процесса волочения. - Дифференциальное уравнение волочения. - Сила и напряжение волочения, влияние на них различных факторов. - Давление на контактной поверхности при волочении, влияние различных факторов. - Элементы продольного профиля волоки. Влияние продольного профиля волоки на силу и напряжение волочения. - Наибольшая возможная вытяжка при волочении, влияние на нее различных факторов. - Сущность процесса прокатки Виды процесса прокатки. - Характеристики деформации при прокатке. - Характерные зоны прокатываемой полосы. - Геометрические параметры очага деформации при прокатке. - Опережение при прокатке. Выражение опережения через нейтральный угол. - Вывод формулы Павлова (соотношение между углом захвата, углом трения и нейтральным углом). - Уширение при прокатке. - Неравномерность деформации при прокатке. - Дифференциальные уравнения прокатки Т. Кармана. - Интегрирование дифференциального уравнения прокатки для зон отставания и опережения. - Эпюра контактного давления при прокатке. Среднее давление на контактной поверхности. Учет сплющивания волков. Момент, работа и мощность прокатки. |
| Уметь | - применять теорию ОМД - сочетать теорию и практику ОМД - решать инженерные задачи ОМД | Примерные практические индивидуальные задания: 1. Площадь поперечного сечения полосы перед прокаткой F0 = 96000 мм2, толщинаh0 = 160 мм, относительное обжатие за проход e = 42%, ширина после прохода b1= 615 мм. Определить толщину полосы после прокатки h1 и ширину полосы до прокатки b0. 2. При горячей прокатке с уширением коэффициент вытяжки l = 1,5,толщина полосы после горячей прокатки h1 = 18 мм, площадь поперечного сечения после прокаткиF1 = 12600 мм2. Определить толщину полосы до прокатки h0, если ширина ее до прокатки b0 = 695 мм. 3. Коэффициент вытяжки за проход l = 1,58; толщина листа после прохода h1 = 3 мм, уширение Δb равно нулю. Определить толщину листа до прохода h0 и относительное обжатие e. |
| Владеть | - аппаратом теории ОМД - навыками применения теории ОМД на практике - навыками решения инженерных задач ОМД | - Примерный перечень тем для устных опросов-бесед: - Законы обработки металлов давлением; - Подходы к решению инженерных задач ОМД; - Область применения законов ОМД. |
| ПК-3: готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | - методы решения задач теории ОМД - физико- математический аппарат используемый в теории ОМД - задачи решаемые в теории ОМД | - Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Механизм упругой деформации. - Механизм пластической деформации путем скольжения. - Закон критического скалывающего напряжения Шмида. - Геометрическое упрочнение монокристалла. - Механизм пластической деформации путем двойникования. - Теоретическая прочность монокристалла. - Дислокационный механизм пластической деформации. - Межкристаллитная и внутрикристаллитная деформация. - Предел текучести и его физический смысл. - Полосчатость структуры и текстура деформации. - Деформация в пределах площадки текучести. - Физическая сущность образования линий текучести. - Сопротивление металла пластической деформации. - Показатели пластичности металла. - Наклеп металла при холодной пластической деформации. - Изменение физических и химических свойств металла при холодной пластической деформации. - Фазовые превращения при холодной пластической деформации. - Механизм появления остаточных микронапряжений при холодной пластической деформации. - Сопротивление металла деформации при холодной прокатке. - Влияние напряженного состояния на пластичность металла. - Диаграмма пластичности. - Разрушение металла в результате холодной пластической деформации. - Критерий хрупкого разрушения Гриффитса. - Разрушение в технологических операциях. - Способы повышения прочности и пластичности металла. - Механизм пластической деформации при высоких температурах. - Влияние температуры на прочность и пластичность металла. - Возврат и рекристаллизация. - Образование текстуры рекристаллизации. - Виды ОМД в зависимости от температуры. - Влияние горячей обработки давлением на свойства металла. - Сверхпластичность. - Влияние скорости деформации при холодной пластической деформации. - Влияние скорости деформации при горячей пластической деформации. - Метод термомеханических коэффициентов. - Сопротивление деформации при горячей прокатке. - Основные закономерности обработки металлов давлением. - Сущность вариационных методов решения задач ОМД. - Основные положения вариационного исчисления. - Решение задачи о брахистохроне. - Прямые методы решения вариационных задач, метод Ритца. - Кинематически возможные перемещения. - Принцип минимума полной энергии Лагранжа, вариационные уравнения для жестко-пластической среды. |
| Уметь | - применять методы решения задач теории ОМД - применять физико-математический аппарат используемый в теории ОМД - обосновать выбор задач решаемых в теории ОМД | Примерные практические задания для экзамена: 1. Площадь поперечного сечения полосы перед прокаткой F0 = 96000 мм2, толщинаh0 = 160 мм, относительное обжатие за проход e = 42%, ширина после прохода b1= 615 мм. Определить толщину полосы после прокатки h1 и ширину полосы до прокатки b0. 2. При горячей прокатке с уширением коэффициент вытяжки l = 1,5,толщина полосы после горячей прокатки h1 = 18 мм, площадь поперечного сечения после прокаткиF1 = 12600 мм2. Определить толщину полосы до прокатки h0, если ширина ее до прокатки b0 = 695 мм. 3. Коэффициент вытяжки за проход l = 1,58; толщина листа после прохода h1 = 3 мм, уширение Db равно нулю. Определить толщину листа до прохода h0 и относительное обжатие e. |
| Владеть | - навыками применения методов решения задач теории ОМД - навыками применения физико-математическим аппаратом используемым в теории ОМД - навыками выбора задач решаемых в теории ОМД | - Примерный перечень тем курсовых работ: - Определение механических свойств металла методом испытания на растяжение. - Определение механических свойств металла методом испытания на сжатие - Расчет контактных напряжений при осадке.. Пример задания по теме курсовой работы: - Стальной пруток диаметром 10 мм при растяжении получил остаточную деформацию 0,2 % при нагрузке 2000 н. Определить предел теку чести материала и марку стали. - Прямоугольная призма 20х20х30 мм из стали 10 подвергалась осадке на 10 мм при коэффициенте трения 0,2. Определить контактные напряжения. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория обработки металлов давлением» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена и в форме выполнения и защиты курсовой работы.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя, в процессе ее написания обучающийся развивает навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса «Математическая логика и теория алгоритмов». При выполнении курсовой работы обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

В процессе написания курсовой работы обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.

Показатели и критерии оценивания курсовой работы:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

Дорогобид, В. Г. Теоретические основы обработки металлов давлением : учебное пособие / В. Г. Дорогобид, А. Г. Корчунов, К. Г. Пивоварова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1415.pdf&show=dcatalogues/1/1123930/1415.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1. Загиров, Н.Н. Теория обработки металлов давлением : учеб. пособие / Н.Н. Загиров, С.Б. Сидельников, Е.В. Иванов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-7638-3894-7. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032175  (дата обращения: 25.09.2020).

2. Дорогобид, В. Г. Механика сплошной среды : учебное пособие. Ч. 1 / В. Г. Дорогобид, К. Г. Пивоварова. - 2-е изд., испр. и доп. - Магнитогорск : МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=990.pdf&show=dcatalogues/1/1119155/990.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

3. Дорогобид, В. Г. Механика сплошной среды : учебное пособие. Ч. 2. / В. Г. Дорогобид, М. И. Румянцев, К. И. Пивоварова. - 2-е изд., испр. и доп. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=991.pdf&show=dcatalogues/1/1119156/991.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

4. Панов, В.С. Теоретические основы прочности спеченных твердых сплавов : учебное пособие / В.С. Панов. — Москва : МИСИС, 2011. — 83 с. — ISBN 978-5-87623-399-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2070 (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) Методические указания:

- Исследование и расчет напряженного состояния: Метод. указ. / Дорогобид В.Г. – Магнитогрск: МГТУ, 2007 - 45 с.

- Исследование напряженно-деформированного состояния толстостенной трубы по теории упругопластических деформаций: Метод. указ. / Дорогобид В.Г. – Магнитогорск: МГТУ, 2006. – 33 с.

- Исследование процессов пластической деформации при растяжении: Метод. указ. / Харитонов В.А., Иванцов А.Б., Мустафина В.Г., Головизнин С.М. - Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. – 44 с.

- Определение механических свойств металла и построение кривых упрочнения по диаграмме растяжения: Метод. указ. / Дорогобид В.Г. – Магнитогорск: МГТУ, 2008. - 50 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое | Бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |

1. Российская Государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru/.

2. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru/.

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России URL: http://www.gpntb.ru/.

4. Public.Ru - публичная интернет-библиотека URL: http://www.public.ru/.

5. Lib.students.ru - Студенческая библиотека lib.students.ru URL: http://www.lib.students.ru.

6. Научная библиотека Санкт-Петербургского Государственного Университета URL: http://www.lib.pu.ru/.

7. Программа SIGMA «Исследование напряжённого состояния».

8. Корчунов А.Г., Дорогобид В.Г., Андреев В.В., Кириченко А.Д. Автоматизированный расчёт напряжённо-деформированного состояния методом линий скольжения при волочении // Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2006614009 от 22.11.2006.

9. Программа «Расчет НДС толстостенной трубы» на языке DELPHI.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа | Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные средства хранения, передачи и представления учебной информации. Специализированная мебель |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий | Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные средства хранения, передачи и представления учебной информации. Специализированная мебель |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. Лаборатория механических испытаний. | Лабораторное оборудование: Машины универсальные испытательные на растяжение, сжатие, скручивание; Мерительный инструмент; Приборы для измерения твердости по методам Бринелля и Роквелла; Копер; Микротвердомер Специализированная мебель |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. Лаборатория прокатки и волочения. | Лабораторное оборудование: Волочильный стан; Прокатный стан; Камерная печь СНО; Действующая модель сортопрокатного стана; Мерительный инструмент Специализированная мебель |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. Лаборатория метизных изделий. | Лабораторное оборудование: Вертикальный сверлильный станок; Автомат гайконарезной; Автомат проволочно-гвоздильный; Автомат холодновысадочный; Пресс кривошипный; Ротационно-ковочная машина; Волочильный стан; Машины острильные Специализированная мебель |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. Лаборатория металлографии. | Лабораторное оборудование: Микроскопы МИМ-6, МИМ-7; Станки полировальные; Станки шлифовальные Специализированная мебель |
| Учебная аудитория для выполнения курсовых проектов (работ) | Компьютерная техника с пакетом MS Office, с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Специализированная мебель |
| Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Компьютерная техника с пакетом MS Office, с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Специализированная мебель |
| Помещение для самостоятельной работы | Компьютерная техника с пакетом MS Office, с подключением к сети «Интернет» и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Специализированная мебель |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Специализированная мебель. Оборудование, инструменты лабораторий механических испытаний, прокатки и волочения, метизных изделий и металлографии: Стеллажи, штангенциркули, микрометры, линейки, тиски, слесарный инструмент |