1 Цели освоения дисциплины

- Целями освоения дисциплины «Технология производства металлоизделий» является обучение студентов основам рационального построения и анализа технологической последовательности взаимодействия инструмента и пластически обрабатываемого тела для получения оптимальных формы и свойств последнего.

Задачи дисциплины

– изучение современного состояния и направлений развития теории, технологии и оборудования основных процессов обработки металлов давлением.

– формирование у студентов основ знаний о закономерностях процессов ОМД: прокатке, волочении, осадке, прессовании, штамповке и других видов обработки;

– усвоение  гипотез, законов, теорий для определения напряженно-деформированного состояния, кинематических и  энергосиловых характеристик, прогнозирования разрушения металла при пластической обработке, управление качеством продукции, изготовляемой с использованием процессов ОМД;

– обретение навыков и умения на основе этих знаний описывать и анализировать напряженно-деформированное состояние, кинематические и силовые характеристики в различных технологических процессах ОМД.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина «Технология производства металлоизделий» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 22.03.02 Металлургия, для направленности программы Обработка металлов  и сплавов давлением (метизное производство).

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения

«Математика»;

«Механика сплошных сред»;

«Теория пластичности»;

«Физика»;

«Сопротивление материалов».

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при защите ВКР.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины и планируемые результаты обучения:

В результате освоения дисциплины «Технология производства металлоизделий» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12) |  |
| Знать | технологию производства заготовок, сортового, листового проката, труб, ленты, металлоизделий из проволоки; |
| Уметь | анализировать технологические режимы и работу основного и вспомогательного оборудования, определять «узкие» места, оптимизировать технологию; |
| Владеть | способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалообработке |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 акад. часов, в том числе:

– контактная работа – 94 акад. часов:

– аудиторная – 88 акад. часов;

– внеаудиторная – 6 акад. часов;

– в форме практической подготовки – 10 акад. часов

– самостоятельная работа – 50,3 акад. часов;

–подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа.

| Раздел /тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводная лекция. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Понятие технологического процесса и операции в обработке металлов давлением. |  | 4 |  |  | 10,3 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | устный опрос | ПК-12зу |
| Итого по разделу |  | 4 |  |  | 10,3 |  |  |  |
| 2. Общая характеристика прокатного производства | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Сортамент прокатных изделий, область применения и требования к качеству прокатных изделий; основные технологические схемы современного прокатного производства; дефекты проката и их причины; производительность прокатного оборудования. |  | 4 |  | 8 | 10 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | устный опрос | ПК-12зу |
| Итого по разделу |  | 4 |  | 8 | 10 |  |  |  |
| 3. Структура прокатных цехов | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Классификация прокатных цехов, распределение технологических потоков, состав основного и вспомогательного оборудования, классификация прокатных станов. |  | 6 |  | 8 |  |  | АКР | ПК-12 зув |
| Итого по разделу |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  |
| 4. Производство полупродукта | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Технология производства блюмов и слябов, общая схема, расчет ритма прокатки и построение графика прокатки. |  | 8 |  | 6 | 10 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы. | АКР | ПК-12 зу |
| Итого по разделу |  | 8 |  | 6 | 10 |  |  |  |
| 5. Производство сортового проката | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Классификация сортовых станов, технологические схемы производства фасонных профилей и профилей простой формы, операции отделки и контроля качества продукции. |  | 4 |  | 4 | 10 | Контрольная работа | АКР | ПК-12 зв |
| 5.2 Производство листового проката: технология производства горячекатаного и холоднокатаного листового металла, классификация станов, состав основного и вспомогательного оборудования, расчет режима прокатки. |  | 4 |  | 4 |  |  | устный опрос | ПК-12 з |
| Итого по разделу |  | 8 |  | 8 | 10 |  |  |  |
| 6. Общая характеристика волочильного производства | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Сортамент проволочных изделий, область применения и требования к качеству проволоки; основные технологические схемы современного волочильного производства; дефекты проволоки, причины их возникновения и пути устранения. |  | 6 |  | 8 | 10 | Подготовка к практическомузанятию | АКР | ПК-12 зув |
| Итого по разделу |  | 6 |  | 8 | 10 |  |  |  |
| 7. Технология листовой штамповки | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Технологические схемы штамповки, режимы деформации материалов, совершенствование технологии и интенсификация производства. |  | 4 |  | 6 |  |  | устный опрос | ПК-12 зув |
| Итого по разделу |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |
| 8. Метизное производство | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Структура волочильных цехов: классификация волочильных цехов, распределение технологических потоков, состав основного и вспомогательного оборудования, классификация волочильных станов. |  | 4 |  |  |  |  | устный опрос | ПК-12 зув |
| Итого по разделу |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Итого за семестр |  | 44 |  | 44 | 50,3 |  |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 44 |  | 44 | 50,3 |  |  |  |

5 Образовательные и информационные технологии

Для  реализации  предусмотренных  видов  учебной  работы  в  качестве  образовательных технологий в преподавании дисциплины  «Технология производства металлоизделий» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.  Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных  представлений по курсу «Технология производства металлоизделий» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на  проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и  поиска  путей  его  решения.  На  лекциях –  консультациях изложение  нового  материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы. При проведении практических занятиях используются работа в команде.  Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при решении задач на практических занятиях, при подготовке к контрольным работам и итоговой аттестации.

При изучении каждого раздела дисциплины предусматривается изложение необходимого теоретического материала на лекциях.   Полученные теоретические знания подкрепляются на практических занятиях. Студенты овладевают практическими навыками при выполнении заданий в такой степени, которая позволила бы им в дальнейшем применять эти навыки в своей трудовой деятельности.

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность обучающегося носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Семинар – беседа преподавателя и обучающегося, обсуждение заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности обучающегося.

Формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в форме диалогического общения двух преподавателей (например, реконструкция диалога представителей различных научных школ, «ученого» и «практика» и т.п.).

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от обучающегося применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

Практическое занятие на основе кейс-метода – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

3. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы обучающихся, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлксию.

Основные типы проектов:

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-познавательная деятельность обучающегося осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, фильм, праздник, издание, экскурсия и т.п.).

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории).

4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Практические занятия проводятся в форме практической подготовки в условиях выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Аудиторная  самостоятельная  работа  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется под контролем преподавателя в виде решения задач и выполнения упражнений, которые определяет преподаватель для студента. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения с проработкой материала и выполнения домашних заданий с консультациями преподавателя.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Аудиторная контрольная работа №1

Классификация прокатных цехов

Аудиторная контрольная работа №2

Технология производства блюмов и слябов

Аудиторная контрольная работа №3

Производство сортового проката

Аудиторная контрольная работа №4

# Сортамент проволочных изделий, область применения и требования к качеству проволоки

Примеры задач по ТПМ:

- Определите уменьшение толщины цинка (без учета его потерь) при волочении проволоки d0=3,5 мм, с исходной толщиной цинка 100 мкм, при коэффициенте вытяжки на переделе 4,2.

- Определите увеличение скорости движения проволоки при волочении с 5,5 мм до 1,2 мм.

- Определите толщину цинка на проволоке диаметром 0,5 мм при плотности цинка 150 г/м2.

- Определите время нахождения проволоки диаметром 3,0 мм в волоке при степени обжатия в волоке Q=25 %, скорости волочения 15 м/с и отношении дины к средней высоте очага деформации l/dср=1/2.

- Определите увеличение длины очага деформации при уменьшении угла рабочего конуса волоки с 14° до 12° для проволоки диаметром d0=2,5 мм при обжатии в Q=20 %.

- Определите диаметр шкива, необходимый для вытяжки проволоки из последней волоки при мокром волочении, если диаметр шкива, вытягивающего проволоку из первой волоки составил  D=100 мм, относительное обжатие на переделе Q=75 %.

- Определите изменение диаметра никоуглеродистой катанки d0=6,5 мм при относительном обжатии Q=70 % (обжатие на одном волочильном стане).

- Найдите усилие вытяжки соответствующее началу пластической деформации растяжения цилиндра радиусом 5,0 мм сопротивлением 1500 МПа выходящего из калибрующей зоны волоки.

## ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ (ЗАДАНИЙ) КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Тема курсового проекта: Технология процесса изготовления…

| № п/п | Назначение (наименование) проволоки | ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проволока стальная канатная. ТУ | 7372 - 79 |
| 2 | Проволока стальная латунированная для бортовых колец шин | 26366 - 64 |
| 3 | Проволока стальная оцинкованная для бронирования проводов и кабелей | 1526 - 81 |
| 4 | Проволока стальная оцинкованная для линий связи | 1668 - 73 |
| 5 | Проволока стальная луженная кабельная | 3920 - 70 |
| 6 | Проволока стальная луженная бандажная | 9124 - 85 |
| 7 | Проволока стальная оцинкованная для сердечников | 9850 - 72 |
| 8 | Проволока стальная оцинкованная для линий связи | 15892 - 70 |
| 9 | Проволока стальная кардная | 3875 - 83 |
| 10 | Проволока бердная | 5437 - 85 |
| 11 | Проволока игольная | 5468 - 88 |
| 12 | Проволока ремизная | 9161 - 85 |
| 13 | Проволока стальная пружинная термообработанная | 1071 - 91 |
| 14 | Проволока углеродистая пружинная | 9389 - 75 |
| 15 | Проволока стальная для пружинных шайб | 11850 - 72 |
| 16 | Проволока стальная легированная пружинная | 14963 - 78 |
| 17 | Проволока стальная струнная | 15598 - 70 |
| 18 | Проволока стальная для средств вычислительной техники | 16135 - 70 |
| 19 | Проволока из низкоуглеродистой стали для ж/б конструкций | 6727 - 80 |
| 20 | Проволока из углеродистой стали для армирования преднапряженных ж/б конструкций | 7348 - 81 |
| 21 | Проволока стальная спицевая | 3110 - 74 |
| 22 | Проволока стальная углеродистая для холодной высадки | 5663 - 79 |
| 23 | Проволока подшипниковая | 4727 - 83 |
| 24 | Проволока стальная сварочная | 2246 - 70 |
| 25 | Проволока стальная низкоуглеродистая качественная | 792 - 67 |
| 26 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | 3282 - 74 |
| 27 | Проволока из углеродистой конструкционной стали | 17305 - 71 |
| 28 | Проволока из высоколегированной и жаростойкой стали | 18143 - 72 |
| 29 | Проволока из сплавов высокого электрического сопротивления тончайшая и наитончайшая | 8803 - 89 |
| 30 | Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением | 127766.1 - 77 |
| 31 | Проволока из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения | 14081 - 78 |
| 32 | Проволока из прецизионных сплавов для упругих элементов |  |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

# СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Основная цель написания курсового проекта состоит в том, чтобы закрепить и углубить практические навыки умения производить выбор технологии изготовления для производства заданного вида продукции (проволоки по ГОСТ).

Темы курсового проекта находятся в контексте моделирования технологических процессов и объектов при производстве и обработке металлов и сплавов с целью повышения их конкурентоспособности и экономической эффективности их работы и др.

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 30-35 стр. и 3-х листов презентации.

Содержание пояснительной записки:

– введение;

–  основная часть (раскрытие вопроса, касающегося темы);

– выводы;

– список использованных источников.

Содержание графической части:

– варианты технологических схем изготовления изделия;

– наиболее прогрессивная технологическая схема изготовления изделия;

– режимов деформации и калибровки валков (маршрут волочения).

СТРУКТУРА РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Пояснительная записка к курсовому проекту должна содержать следующие обязательные элементы и разделы:

– введение;

–  основная часть;

– список использованных источников.

Основной текст расчетно-пояснительной записки, включающий разделы:

1. Задание на проектирование. Формулируется тема проекта, цель проектирования и требования к готовому изделию.

2. Технологическая схема изготовления изделия, перечисляются технологические операции, которые необходимо осуществить для изготовления данного изделия.

3. Из всех возможных технологических схем выбирается наиболее прогрессивная.

4. Формулировка требований к исходной заготовке.

5. Разработка технологических операций по подготовке исходной заготовки к деформации.

6. Разработка режимов нагрева.

7. Проработка технологических операций по отделке готового изделия.

## ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

- Понятие технологического процесса и операции в обработке металлов давлением.

- Общая характеристика прокатного производства.

- Сортамент прокатных изделий.

- Область применения и требования к качеству прокатных изделий.

- Основные технологические схемы современного прокатного производства.

- Дефекты проката и их причины.

- Производительность прокатного оборудования.

- Структура прокатных цехов.

- Классификация прокатных цехов.

- Распределение технологических потоков.

- Состав основного и вспомогательного оборудования.

- Классификация прокатных станов.

- Производство полупродукта.

- Технология производства блюмов и слябов.

- Общая схема. Расчет ритма прокатки и построение графика прокатки.

- Производство сортового проката.

- Классификация сортовых станов.

- Технологические схемы производства фасонных профилей и профилей простой формы.

- Операции отделки и контроля качества продукции.

- Производство листового проката.

- Технология производства горячекатаного и холоднокатаного листового металла.

- Классификация станов.

- Состав основного и вспомогательного оборудования.

- Расчет режима прокатки.

- Общая характеристика волочильного производства.

- Сортамент проволочных изделий.

- Область применения и требования к качеству проволоки.

- Основные технологические схемы современного волочильного производства.

- Дефекты проволоки. Причины их возникновения и пути устранения.

- Технология листовой штамповки.

- Технологические схемы штамповки.

- Режимы деформации материалов.

- Совершенствование технологии и интенсификация производства.

- Метизное производство.

- Структура волочильных цехов.

- Классификация волочильных цехов.

- Распределение технологических потоков.

- Состав основного и вспомогательного оборудования.

- Классификация волочильных станов.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды (ПК-12) |  |  |
| Знать | технологию производства заготовок, сортового, листового проката, труб, ленты, металлоизделий из проволоки; | - Понятие технологического процесса и операции в обработке металлов давлением. - Общая характеристика прокатного производства. - Сортамент прокатных изделий. - Область применения и требования к качеству прокатных изделий. - Основные технологические схемы современного прокатного производства. - Дефекты проката и их причины. - Производительность прокатного оборудования. - Структура прокатных цехов. - Классификация прокатных цехов. - Распределение технологических потоков. - Состав основного и вспомогательного оборудования. - Классификация прокатных станов. - Производство полупродукта. - Технология производства блюмов и слябов. - Общая схема. Расчет ритма прокатки и построение графика прокатки. - Производство сортового проката. - Классификация сортовых станов. - Технологические схемы производства фасонных профилей и профилей простой формы. - Операции отделки и контроля качества продукции. - Производство листового проката. - Технология производства горячекатаного и холоднокатаного листового металла. - Классификация станов. - Состав основного и вспомогательного оборудования. - Расчет режима прокатки. - Общая характеристика волочильного производства. - Сортамент проволочных изделий. - Область применения и требования к качеству проволоки. - Основные технологические схемы современного волочильного производства. - Дефекты проволоки. Причины их возникновения и пути устранения. - Технология листовой штамповки. - Технологические схемы штамповки. - Режимы деформации материалов. - Совершенствование технологии и интенсификация производства. - Метизное производство. - Структура волочильных цехов. - Классификация волочильных цехов. - Распределение технологических потоков. - Состав основного и вспомогательного оборудования. Классификация |
| Уметь | анализировать технологические режимы и работу основного и вспомогательного оборудования, определять «узкие» места, оптимизировать технологию; | - Определите уменьшение толщины цинка (без учета его потерь) при волочении проволоки d0=3,5 мм, с исходной толщиной цинка 100 мкм, при коэффициенте вытяжки на переделе 4,2. - Определите увеличение скорости движения проволоки при волочении с 5,5 мм до 1,2 мм. - Определите толщину цинка на проволоке диаметром 0,5 мм при плотности цинка 150 г/м2. - Определите время нахождения проволоки диаметром 3,0 мм в волоке при степени обжатия в волоке Q=25 %, скорости волочения 15 м/с и отношении дины к средней высоте очага деформации l/dср=1/2. - Определите увеличение длины очага деформации при уменьшении угла рабочего конуса волоки с 14° до 12° для проволоки диаметром d0=2,5 мм при обжатии в Q=20 %. - Определите диаметр шкива, необходимый для вытяжки проволоки из последней волоки при мокром волочении, если диаметр шкива, вытягивающего проволоку из первой волоки составил D=100 мм, относительное обжатие на переделе Q=75 %. - Определите изменение диаметра никоуглеродистой катанки d0=6,5 мм при относительном обжатии Q=70 % (обжатие на одном волочильном стане). - Найдите усилие вытяжки соответствующее началу пластической деформации растяжения цилиндра радиусом 5,0 мм сопротивлением 1500 МПа выходящего из калибрующей зоны волоки. - Определите изменение диаметра проволоки d0=4 мм при коэффициенте вытяжки 1,2 (обжатие в одной волоке). - Определите конечный диаметр проволоки d0=6,5 мм, при коэффициенте вытяжки: на первом переделе – 4,2, на втором – 5,4, на третьем – 5,6, на четвертом – 3,2. - Какое относительное обжатие Q соответствует удлинению проволоки в 7 раз. - Определите максимальное усилие, которое может передать очагу деформации выходящее из первой волоки сечение патентированной проволоки из стали марки 60, диаметром 2 мм. σвпат=900-420С+10d МПа, σтек=0,85σв, считая, что упрочнение проволоки при волочении не существенно. - Переведите 17*106 кгс/м2 в МПа. - Определите полученную степень деформации удлинения проволоки на разрыв через относительную деформацию первого и третьего вида и определите отклонение в расчете. - Выразите относительную деформацию удлинения первого вида через коэффициент вытяжки. |
| Владеть | способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалообработке | ## ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ (ЗАДАНИЙ) КУРСОВОГО ПРОЕКТА Тема курсового проекта: Технология процесса изготовления… № п/п; Назначение (наименование) проволоки; ГОСТ. 1; Проволока стальная канатная. ТУ; 7372 - 79. 2; Проволока стальная латунированная для бортовых колец шин; 26366 - 64. 3; Проволока стальная оцинкованная для бронирования проводов и кабелей; 1526 - 81. 4; Проволока стальная оцинкованная для линий связи; 1668 - 73. 5; Проволока стальная луженная кабельная; 3920 - 70. 6; Проволока стальная луженная бандажная; 9124 - 85. 7; Проволока стальная оцинкованная для сердечников; 9850 - 72. 8; Проволока стальная оцинкованная для линий связи; 15892 - 70. 9; Проволока стальная кардная; 3875 - 83. 10; Проволока бердная; 5437 - 85. 11; Проволока игольная; 5468 - 88. 12; Проволока ремизная; 9161 - 85. 13; Проволока стальная пружинная термообработанная; 1071 - 91. 14; Проволока углеродистая пружинная; 9389 - 75. 15; Проволока стальная для пружинных шайб; 11850 - 72. 16; Проволока стальная легированная пружинная; 14963 - 78. 17; Проволока стальная струнная; 15598 - 70. 18; Проволока стальная для средств вычислительной техники; 16135 - 70. 19; Проволока из низкоуглеродистой стали для ж/б конструкций; 6727 - 80. 20; Проволока из углеродистой стали для армирования преднапряженных ж/б конструкций; 7348 - 81. 21; Проволока стальная спицевая; 3110 - 74. 22; Проволока стальная углеродистая для холодной высадки; 5663 - 79. 23; Проволока подшипниковая; 4727 - 83. 24; Проволока стальная сварочная; 2246 - 70. 25; Проволока стальная низкоуглеродистая качественная; 792 - 67. 26; Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения; 3282 - 74. 27; Проволока из углеродистой конструкционной стали; 17305 - 71. 28; Проволока из высоколегированной и жаростойкой стали; 18143 - 72. 29; Проволока из сплавов высокого электрического сопротивления тончайшая и наитончайшая; 8803 - 89. 30; Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением; 127766.1 - 77. 31; Проволока из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения; 14081 - 78. 32; Проволока из прецизионных сплавов для упругих элементов. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ # СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Основная цель написания курсового проекта состоит в том, чтобы закрепить и углубить практические навыки умения производить выбор технологии изготовления для производства заданного вида продукции (проволоки по ГОСТ). Темы курсового проекта находятся в контексте моделирования технологических процессов и объектов при производстве и обработке металлов и сплавов с целью повышения их конкурентоспособности и экономической эффективности их работы и др. Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 30-35 стр. и 3-х листов презентации. Содержание пояснительной записки: – введение; – основная часть (раскрытие вопроса, касающегося темы); – выводы; – список использованных источников. Содержание графической части: – варианты технологических схем изготовления изделия; – наиболее прогрессивная технологическая схема изготовления изделия; – режимов деформации и калибровки валков (маршрут волочения). СТРУКТУРА РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ Пояснительная записка к курсовому проекту должна содержать следующие обязательные элементы и разделы: – введение; – основная часть; – список использованных источников. Основной текст расчетно-пояснительной записки, включающий разделы: 1. Задание на проектирование. Формулируется тема проекта, цель проектирования и требования к готовому изделию. 2. Технологическая схема изготовления изделия, перечисляются технологические операции, которые необходимо осуществить для изготовления данного изделия. 3. Из всех возможных технологических схем выбирается наиболее прогрессивная. 4. Формулировка требований к исходной заготовке. 5. Разработка технологических операций по подготовке исходной заготовки к деформации. 6. Разработка режимов нагрева. 7. Проработка технологических операций по отделке готового изделия. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Для организации работы преподавателя, читающему данный курс необходимы следующие методические материалы:

– рабочая программа дисциплины, в которой прописаны цель и задачи изучения дисциплины, содержание и объем учебных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом (РУП), перечень рекомендуемой литературы и средства обучения, необходимые для изучения дисциплины;

– методические указания для студентов по выполнению различных видов учебной деятельности, предусмотренных РУП;

– пакет контрольно-измерительных материалов;

В процессе преподавания дисциплины применяется традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Лекции проводятся как в традиционной форме, так и в форме лекций-консультаций, где теоретический материал заранее выдается студентам для самостоятельного изучения, для подготовки вопросов лектору, таким образом, лекция проходит по типу вопросы-ответы-дискуссия.

Самостоятельная работа студентов построена таким образом, что в процессе работы студенты закрепляют знания, полученные в процессе теоретического обучения, тем самым формируют профессиональные умения и навыки. Выполнение курсового проекта требует от студента анализа проблемной ситуации, выбора средств и методов ее решения, т.е. самостоятельная работа не ограничивается только усвоением теоретических знаний, она также формирует практические умения и навыки, а также умения исследовательской и творческой деятельности.

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий и периодический контроль за результатами освоения учебного курса. Текущий контроль осуществляется непосредственно в процессе усвоения, закрепления, обобщения и систематизации знаний, умений, владения навыками и позволяет оперативно диагностировать и корректировать, совершенствовать знания, умения и владение навыками студентов, обеспечивает стимулирование и мотивацию их деятельности на каждом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса (собеседования).

Периодический контроль, цель которого обобщение и систематизация знаний, проверка эффективности усвоения студентами определенного, логически завершенного содержания учебного материала осуществляется в форме защиты контрольных работ, курсового проекта.

Для организации работы преподавателя, читающему данный курс необходимы следующие методические материалы:

– рабочая программа дисциплины, в которой прописаны цель и задачи изучения дисциплины, содержание и объем учебных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом (РУП), перечень рекомендуемой литературы и средства обучения, необходимые для изучения дисциплины;

– методические указания для обучающегося по выполнению различных видов учебной деятельности, предусмотренных РУП;

– пакет контрольно-измерительных материалов;

В процессе преподавания дисциплины применяется традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Лекции проводятся как в традиционной форме, так и в форме лекций-консультаций, где теоретический материал заранее выдается обучающемуся для самостоятельного изучения, для подготовки вопросов лектору, таким образом, лекция проходит по типу вопросы-ответы-дискуссия.

Самостоятельная работа обучающегося построена таким образом, что в процессе работы обучающиеся закрепляют знания, полученные в процессе теоретического обучения, тем самым формируют профессиональные умения и навыки. Выполнение курсового проекта требует от обучающегося анализа проблемной ситуации, выбора средств и методов ее решения, т.е. самостоятельная работа не ограничивается только усвоением теоретических знаний, она также формирует практические умения и навыки, а также умения исследовательской и творческой деятельности.

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий и периодический контроль за результатами освоения учебного курса. Текущий контроль осуществляется непосредственно в процессе усвоения, закрепления, обобщения и систематизации знаний, умений, владения навыками и позволяет оперативно диагностировать и корректировать, совершенствовать знания, умения и владение навыками обучающегося, обеспечивает стимулирование и мотивацию их деятельности на каждом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса (собеседования).

Периодический контроль, цель которого обобщение и систематизация знаний, проверка эффективности усвоения обучающимся определенного, логически завершенного содержания учебного материала осуществляется в форме защиты контрольных работ, курсового проекта.

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в конце первого учебного года в форме зачета, в конце второго учебного года в форме экзамена и защиты курсовой работы.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

Контрольная работа.

Принципы разработки технологических режимов процессов деформации. Энерго- и ресурсосбережение в процессах ОМД. Влияние параметров пластической деформации на качество металлопродукции. Рациональные схемы технологических процессов. Режимы горячей ОМД. Режимы холодной ОМД.

Курсовая работа.

Тема: Определение механических свойств металла методом испытания на растяжение.

Каждый обучающийся получает индивидуальное задание, которое выполняет с помощью ЭВМ с последующей защитой курсовой работы.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория ОМД» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена и в форме выполнения и защиты курсовой работы.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

- Шемшурова Н. Г. Классификация как метод поиска технического решения. Расчет давления металла на инструмент в процессах ОМД   [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Г. Шемшурова, С. А. Левандовский, М. М. Лотфрахманова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1171.pdf&show=dcatalogues/1/1121209/1171.pdf&view=true - Макрообъект.

- Румянцев М. И. Обработка металлов давлением и характеристики качества продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. И. Румянцев, Н. М. Локотунина, А. Б. Моллер ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1394.pdf&show=dcatalogues/1/1123849/1394.pdf&view=true - Макрообъект.

б) Дополнительная литература:

- Логунова О. С. Экспертные оценки и системы в металлургии черных металлов [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. С. Логунова, Е. А. Ильина, И. И. Мацко. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1059.pdf&show=dcatalogues/1/1119418/1059.pdf&view=true - Макрообъект.

в) Методические указания:

- Никифоров Б.А., Харитонов В.А. Копьев А.В. Технология волочения проволоки и плющения ленты [Текст]. Учебное пособие. Магнитогорск: МГТУ, 1999

- Волочильные станы со скольжением для производства стальной проволоки [Текст] / В.Д.Королев, Л.Е Кандауров/ Уч. пособие. МГТУ им Г.И. Носова, Магнитогорск, 2004

- Волочильные станы для производства стальной проволоки [Текст] / В.Д.Королев, И.И. Боков, Л.Е Кандауров/ Уч. пособие. МГТУ им Г.И. Носова, Магнитогорск, 1999

- Термическая обработка проволоки [Текст]. Учебное пособие. МГТУ им. Г.И.Носова, Магнитогорск, 2000

- Металловедение и термическая обработка. Термины и определения. Справочник [Текст] / под. ред А.Н. Емелюшина / МГТУ им. Носова, Магнитогорск, 2000

- Копьев А.В., Харитонов В.А., Ведерникова Н.М. Расчет маршрута волочения. Методич. указан. – Магнитогорск: МГТУ, 2000. 30 с

- Савельев В.Б., Савельева Р.Н Исследование основных параметров процесса прокатки [Текст]. Метод.указ. к лаб. раб. Магнитогорск: МГТУ, 2002.

- Изучение основ прокатного производства на на примере обжимно-заготовочного стана [Текст]. Метод. указ. к практ. раб., Магнитогорск: 2008

- Методы решения оптимизационных задач Гапанович В.С., Гапанович И.В. Издательство Тюменский индустриальный университет (бывший Тюменский государственный нефтегазовый университет) ISBN 978-5-9961-0861-9 Год 2014 Страниц 272 https://e.lanbook.com/book/64530?category=931

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Периодические издания

- М и ТОМ: Научно – технический и производственный журнал – ISSN 0026 - 0819

- Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. ISSN (Print):1995-2732, ISSN (Online): 2412-9003

- Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. ISSN 0368-0797 (Print), ISSN 2410-2091 (Online)

- Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. ISSN 0021-3438 (Print), ISSN 2412-8783 (Online)

- Металлург. ISSN 0026-0827

- Черные металлы.

- Металлургические процессы и оборудование (Украина).

- Металлы.

- Сталь.

- Производство проката.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- www.mgsun.ru

- www.edic.ru

- www.rsl.ru

- www.encyclopedia.ru

5. http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=133205&Tmpl=Themes&BoardId=270361

6. http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=72958&Tmpl=Themes&BoardId=72961

7. www.trizland.ru

8. www.triz-chance.ru

9. www.trizminsk.org

10. trizinfo.by.ru

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | К-171-09 от 18.10.2009 | бессрочно |
| Windows XP, 7 (подписка Imagine Premium) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 07.10.2021 |
| MS Office 2007 | К-171-09 от 18.10.2009 | бессрочно |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный | Д-300-18 от 21.03.2018 | 28.01.2020 |
| Ascon КОМПАС-3D | Д-261-17 от 16.03.2017 | бессрочно |
| MathCAD v.14 | Д-1662-13 от 22.11.2013 | бессрочно |
| StatSoft Statistica | К-169-09 от 16.11.2009 | бессрочно |
| 7 Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория (ауд.301) | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Компьютерный класс (ауд.303) | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Аудитории для самостоятельной работы: компьютерный класс; читальный зал библиотеки | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета (ауд. 304) |
| Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.209) | - Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета - Проектор |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.101а) | Ремонтный инструментарий Слесарный инструмент; Мультиметр; Паяльник Специализированная мебель, стеллажи для хранения учебного оборудования |

Лабораторные аудитории:

| № п/п | Наименование лабораторной работы | Наличие лабораторного оборудования (перечислить) | Наличие методического обеспечения (наименование, год издания) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструктаж по технике безопасности в лаборатории ОМД. Изучение оборудования лабораторного прокатного стана. Паспортизация стана Лаборатория механических испытаний 104 | Одноклетьевой прокатный стан | Инструкция по технике безопасности в лаборатории ОМД Паспорт прокатного стана |  |
| 2. | Изучение лабораторного волочильного стана и его вспомогательного оборудования. Паспортизация волочильного стана Лаборатория механических испытаний 104 | Однократный волочильный стан | Паспорт волочильного стана |  |
| 3. | Определение энергосиловых параметров и коэффициента запаса прочности при волочении проволоки Лаборатория механических испытаний 104 | Силомерная установка протяжки проволоки через волоку | - |  |
| 4. | Закон наименьшего сопротивления Лаборатория механических испытаний 104 | Пресс | Лабораторный практикум, 2003 |  |
| 5. | Неравномерность деформации при прокатке Лаборатория механических испытаний 104 | Одноклетьевой прокатный стан | Лабораторный практикум, 2003 |  |
| 6. | Неравномерность деформации при осаживании Лаборатория механических испытаний 104 | Пресс | Лабораторный практикум, 2003 |  |
| 7. | Закон постоянства объема и коэффициенты деформации Лаборатория механических испытаний 104 | Пресс | Лабораторный практикум, 2003 |  |
| 8. | Моделирование на ЭВМ процессов ОМД Компьютерный класс303 | Процессор | Персональные компьютеры с пакетом MS Office и выходом в Интернет |  |
| 9. | Знакомство с процессами ОМД (прокатка, ковка) в условиях АО БМК | Стан 150, пресс | (не требуется) |  |
| 10. | Знакомство с процессами ОМД (волочение, свивка канатов) в условиях БМК | Станы многократного волочения, канатные машины | (не требуется) |  |